МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

# ВВЕДЕНИЕ

Изучение тяжелых минералов началось со времени добычи золота и платины из россыпей.

Первоначально изучение производилось невооруженным глазом, при этом минералы определялись по их внешним признакам. В связи с открытием россыпных месторождений вольфрама, .олова и других металлов, стали совершенствоваться и методы изучения шлихов. На помощь невооруженному глазу пришли оптические приборы и химические методы исследования.

В ходе развития метода шлихового анализа стали применять разделение шлихов по крупности, просмотр их под бинокулярной лупой и простейшие химические методы исследования, а в дальнейшем — микрохимические исследования и наблюдения под микроскопом с применением иммерсии.

Ведущая роль в разработке современного метода шлихового анализа принадлежит советским ученым, которые продолжают работу по дальнейшему совершенствованию этого метода.

По мере развития горнодобывающей промышленности СССР, шлиховой метод все более совершенствуется и внедряется в практику поисков и изучения месторождений полезных ископаемых. Особенно бурно шлиховой метод стал развиваться с 1930 г., когда по инициативе академика С. С. Смирнова в Советском Союзе впервые начали проводиться большие геолого-съемочные и геолого-разведочные работы со шлиховым опробованием рыхлых отложений. В это же время создается ряд шлиховых лабораторий при Центральных научно-исследовательских институтах в Москве (ВИМС, Гиредмет, Нигризолото), Ленинграде (Цнигри, Академия наук), Свердловске, Иркутске и других городах, а также на рудниках и при геологических экспедициях.

Обобщая опыты работы по всему Советскому Союзу, коллектив советских исследователей систематически разрабатывает и совершенствует методику шлихового анализа.

Одной из первых русских работ, обобщающих результаты достижений советских исследователей, является работа Е. А. Вороновой, опубликованная в 1931 г., а затем работы М. Н. Чуевой и Е. В. Копченовой, опубликованные первая в 1937 и вторая в 1940 гг.

За последнее десятилетие при шлиховом анализе стали широко использоваться люминесцентный и спектральный методы, применяемые как при диагностике минералов, так и при количественной оценке полезных компонентов.

Начиная с 1940 г. шлиховой анализ применяется не только при изучении минералов, полученных из россыпей, но и при исследовании тяжелых фракций, полученных из раздробленных (протолочных) проб массивных горных пород. В настоящее время геологическая съемка коренных пород обычно сопровождается взятием протолочных проб с целью установления присутствия в них минералов, содержащих редкие металлы. Изучение тяжелых фракций, полученных из дробленых пород, более сложно, чем изучение шлихов, полученных из россыпей. В связи с этим и методика шлихового анализа усложняется. Изучение тяжелых фракций в этом случае сопровождается микроскопическим исследованием цементных прозрачных шлифов, изготовленных из дробленого материала.

Шлиховой анализ находит широкое применение также и при исследовании дробленых руд и продуктов их обогащения. В этой области, наряду с методикой шлихового изучения материала, используются также методы минераграфического исследования цементных полированных шлифов.

В настоящее время шлиховой метод исследования минералов широко применяется не только при поисках и изучении уже открытых месторождений, но и при разработке методов обогащения разнообразных руд.

Настоящее пособие рассчитано главным образом на лиц, начинающих работать в области определения минералогического состава шлихов и рудных концентратов. Пособие построено следующим образом: сначала описываются методы разделения на фракции шлихов и рудных концентратов, затем дается методика собственно минералогического анализа фракций с применением микроскопических и химических исследований. В особые главы выделено описание минералов по фракциям. Кратко описываются методы люминесценции.

Для более удобного пользования этим пособием описание минералов в каждой фракции разбито по группам согласно современной химической классификации, минералов. Внутри каждой группы минералы расположены по алфавиту названий. Описание микрохимических реакций приведено также в алфавитном Порядке по элементам.

Шлихи отличаются от концентратов, полученных из искусственно измельченных руд и пород. Поэтому для более быстрого определения минералов производятся их характеристика и диагностика как в шлихах, так и в концентратах измельченных руд.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ПОНЯТИЕ О ШЛИХЕ И РУДНОМ КОНЦЕНТРАТЕ

Шлихами называют концентраты рыхлых природных отложений, полученные при отмывке в воде и обогащенные тяжелыми минералами. Концентраты отмывки измельченных твердых пород и руд называют искусственными шлихами или рудными концентратами .

Образование рыхлого материала россыпей происходит в результате дезинтеграции, переноса и отложения продуктов выветривания пород. При этом мало устойчивые хрупкие минералы разрушаются, а более устойчивые, обладающие высокой твердостью и не поддающиеся окислению, сохраняются и накапливаются в россыпях. В шлихах обычно отсутствуют или очень редко сохраняются такие характерные для зоны окисления минералы, как повеллит, молибдит, тунгстит, валентинит, малахит, брошантит, аурихальцит, эритрин и др. Накоплению этих минералов в россыпях мешают их хрупкость н агрегатное строение,

Рудные минералы с совершенной спайностью, как, например, вольфрамит, сохраняются и накапливаются в россыпях лишь на сравнительно небольшом расстоянии от коренного месторождения. Сульфиды, особенно сульфиды висмута н сурьмы, довольно легко окисляются и отличаются повышенной хрупкостью, поэтому они не концентрируются в россыпях. Все же пирит — довольно обычный минерал шлихов. Реже встречаются халькопирит, арсенопирит, киноварь, галенит, молибденит.

В связи с этим, состав естественных шлихов нередко проще состава рудных концентратов искусственно измельченных пород, в которых не произошло предварительной естественной сортировки минералов по удельному весу, твердости, хрупкости н другим физическим свойствам. Кроме того, в шлихах минералы нередко сохраняют свойственные им кристаллографические формы, тогда как в концентратах это наблюдается значительно реже: при дроблении руд и пород грани минералов обычно нарушаются.

Исключение составляют пирит, апатит, гранат, рутил, турмалин, циркон н некоторые другие минералы, которые при дроблении в той или иной степени сохраняют свои кристаллические грани.

Различна и степень освобождения минералов от сростков с другими минералами. В шлихах резко преобладают мономинеральные зерна, а в рудных концентратах сростки составляют значительную часть. Кроме того, для шлихов характерна и различная степень окатанностн минералов. В дробленых рудах минералы не окатаны.

Указанными различиями определяются и различия в методике исследования естественных шлихов и концентратов измельченных руд: исследование рудных концентратов иногда оказывается несколько сложнее.

В зависимости от содержания тяжелых минералов шлихи и концентраты можно подразделить на черные и серые.

Черные шлихи и концентраты получаются при чистой доводке, т. е. при хорошей отмывке тяжелых рудных минералов от легких.

Серые шлихи и концентраты сильно засорены легкими породообразующими минералами, т. е. они хуже отмыты или менее доведены. Шлихи и рудные концентраты, содержащие шеелит или минералы свинца, цинка, меди, молибдена, ванадия н других металлов из зоны окисления, имеют светлый цвет, даже когда по степени концентрации тяжелых минералов они соответствуют черным шлихам.

2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

В состав шлихов и рудных концентратов может входить большое количество минералов. Распознавание и количественное определение этих минералов трудно вести без предварительного разделения шлихов или рудных концентратов на фракции с небольшим числом возможных минералов. Такое фракционирование основано главным образом на магнитных свойствах и удельном весе минералов. Выделение мономинеральных фракций и фракций, обогащенных каким-либо минералом, не только оказывает помощь при диагностике минералов, но является также основным приемом при количественном минералогическом анализе шлихов и концентратов.

Собственно минералогический анализ полученных фракции состоит из определения минералов по внешнему виду под бинокуляром, оптического исследования под микроскопом и проверки химическими реакциями. Кроме того, для качественного и количественного определения некоторых минералов применяется люминесценция, а в специальных случаях — спектральный анализ и некоторые другие методы.

Наиболее обычный ход анализа хорошо отмытых шлихов может быть представлен в виде следующей схемы

В зависимости от характера материала {шлихи или рудные концентраты) и целей анализа эта схема может несколько изменяться.

ГЛАВА II. ПОДГОТОВКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Подготовка шлихов и рудных концентратов включает: взятие средней пробы, рассев на ситах, магнитную и электромагнитную сепарацию и разделение по удельному весу путем отмывки и отдувки или с помощью тяжелых жидкостей и расплавов. Средняя проба и полученные после подготовки фракции взвешиваются на технических весах с точностью до 0,01 г.

ВЗЯТИЕ СРЕДНЕЙ ПРОБЫ

Шлихи или рудные концентраты нередко поступают в лабораторию в количествах, значительно больших, чем требуется для анализа, и в таких случаях они подлежат сокращению, т. е. выделению из них средней пробы.

Средняя проба по минералогическому составу и количественным соотношениям присутствующих минералов должна с достаточной точностью представлять исходную массу шлиха или рудного концентрата. В большинстве случаев вес средней пробы, необходимой для полного минералогического анализа, составляет 10—20 г. В том случае, если шлихи богаты магнитными и электромагнитными минералами (магнетит, ильменит, гематит, пироксены, амфиболы, гранаты), среднюю пробу следует брать большего веса, чтобы с большей чувствительностью установить наличие или с большей точностью определить содержание полезного редкого минерала, концентрирующегося в неэлектромагнитной фракции.

Серые шлихи, богатые легкими минералами, перед взятием средней пробы необходимо домывать, т. е. концентрировать в них тяжелые минералы.

Среднюю пробу рекомендуется брать из равномернозернистого материала, в котором колебания размера зерен не превышали бы десятых долей миллиметра. Если проба состоит ил очень неоднородного по крупности материала, необходимо произвести рассев на ситах, т. е. отделить крупнозернистый материал (с размером зерен более 1 мм) от мелкозернистого материала (с размером зерен менее 1 мм), и взять среднюю пробу из мелкого класса.

Выделение средних проб рекомендуете я производить на маленьком лабораторном делителе Джонса (рис. 1) или на конусном делителе Глаголева. Среднюю пробу взвешивают и помещают в бумажный капсуль, на котором записывают ее вес (рис. 2).

2. РАССЕВ НА СИТАХ

Рассев, т. е. разделение пробы по крупности зерна, применяют в том случае, если материал весьма неоднороден по крупности. Более однородный по крупности материал, каким являются продукты рассева, называемые классами, обеспечивает большую чистоту последующего фракционирования по магнитным свойствам и удельному весу. Кроме того, рассев облегчает определение количественных отношений между минералами и дает характеристику материала по крупности.

При узкой классификации, т.е. при большом количестве применяемых сит, между размерами отверстий в смежных ситах должно существовать определенное отношение, называемое модулем классификации. Так, в одном из наиболее распространенных наборов сит модуль равен √2, а за основание принято стандартное сито 200 меш (200 квадратных отверстий на I линейный дюйм со стороной квадрата, равной 74 микронам или 0,074 мм).

Размеры отверстий (в мм) и соответствующее их количество в меш' для сит этого набора приводятся на стр. 10.

| мм | Меш | мм | меш | мм | меш | мм | ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.680 | 3 | 1,651 | 10 | 0,589 | 28 | 0,147 | 100 |
| 4,690 | 4 | 1,168 | 14 | 0,417 | 35 | 0,104 | 150 |
| 3,327 | 6 | 0,833 | 20 | 0,295 | 48 | 0,074 | 200 |
| 2,362 | 8 |  |  |  |  |  |  |

3. МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ

Следующая операция после взятия средней пробы и ее взвешивания — магнитная сепарация постоянным подковообразным магнитом (рис. 3). На простой магнит (притягиваются сильно магнитные минералы: магнетит, титано-магнетит, пирротин и самородное железо.

Работа с таким магнитом весьма проста. Материал рассыпают на большом листе гладкой бумаги и разравнивают слоем толщиной 1 — 2 мм. Чем тоньше слой, тем меньше возможность загрязнения магнитной фракции немагнитными минералами. Над этим слоем несколько раз проводят магнитом. Для быстрой очистки магнита от притянутых магнитных минералов на его полюсы предварительно надевают чехлы из папиросной бумаги. Обычно провести магнитом один раз недостаточно: пробу несколько раз смешивают и разравнивают в тонкий слой. (Эту операцию повторяют, пока на магнит не перестанут притягиваться магнитные минералы. Если проба богата магнитными минералами, то вначале следует магнит держать над слоем пробы на некотором расстоянии, чтобы не захватить посторонних минералов. При последующих повторных операциях магнитом уже можно касаться пробы. Наиболее быстро магнитиая сепарация осуществляется с помощью многополюсного постоянного магнита Сочнева. Этог магнит представляет собой рифленую пластинку, отлитую из никель-алюминиевой стали. Пластинка намагничена таким образом, что рифли образуют семь положительных и семь отрицательных полюсов, чередующихся между собой. Эта пластинка вмонтирована в деревянную или алюминиевую колодку, которая служит рукояткой. Промежутки между рифлями зашпаклеваны, так что рабочая поверхность магнита оказывается гладкой (рис. 4).

В качестве простого магнита можно также использовать без включения тока электромагнит, если у него удобно расположены полюсы.

В результате сепарации простым магнитом получаются магнитная фракция и немагнитный остаток, который в дальнейшем разделяется электромагнитом.

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ

Немагнитный остаток, полученный при оттягивании пробы постоянным магнитом, подвергают затем электромагнитной сепарации (рис. 5). На электромагнит притягиваются минералы с меньшей магнитной проницаемостью, чем магнетит и пирротин. Существуют различные типы электромагнитов, рассчитанные на питание постоянным током от разных источников — от динамомашин и от различных выпрямителей (электролитических, селеновых, ртутных, куп-рсжсных и др.).

В полевых условиях при отсутствии электромагнита можно использовать магнит повышенной интенсивности Сочнева, в некоторой степени заменяющий электромагнит. Однако этот магнит все же значительно слабее электромагнита и работа с ним идет медленно.

Распространенный электромагнит Окунева допускает силу тока до 8 А.

Лабораторным требованиям удовлетворяет также электромагнит, рассчитанный на 0,3—0,5 А, который питается постоянным током от осветительной сети через выпрямитель, работающий на кенотронах типа ВО-116 и др. Выпрямитель рассчитывается при этом на несколько диапазонов, при помощи которых регулируется сила тока, подаваемая на электромагнит. В зависимости от изменения силы тока в электромагните изменяется сила магнитного поля. Соответственно этому минералы с различной магнитной проницаемостью попадают в различные фракции. Обычно на применяемых моделях электромагнитов можно выделить три электромагнитные фракции: сильно электромагнитную, средне электромагнитную и слабо электромагнитную.

Магнитная проницаемость минералов зависит главным, образов от содержания в минерале железа. Реже и в меньшей степени она может быть связана с наличием некоторых других элементов, В сильно электромагнитную фракцию входят рудные железосодержащие минералы: гематит, ильменит, лимонит, хромит и некоторые другие. В средне электромагнитную фракцию обычно входят железосодержащие силикаты: амфиболы, пироксены, гранаты, зпидот. В слабо электромагнитной фракции наблюдаются минералы, содержащие железо в небольшом количестве, или минералы, магнитные свойства которых обусловливаются содержанием других элементов, как, например, сфен, окислы марганца, монацит и другие.

Электромагнитная сепарация производится следующим путем. Сначала включают выпрямитель, затем электромагнит. После включения электромагнита в электрическую цепь под полюсы или под один полюс, в записи мости от конструкции электромагнита, подносят материал на одной половине (например, левой) стеклянной пластинки в виде ровного слоя толщиной не более I—3 мм. Зерна электромагнитных минералов притягиваются к полюсам. Затем под полюсы подносят стеклянную пластинку другой половиной (правой), на которую, при выключении тока, приставшие зерна осыпаются. Операцию повторяют многократно, до тех пор пока полюсы не перестанут притягивать минералы. Для того чтобы избежать засорения электромагнитной фракции неэлектромагнитными минералами, вначале не следует подносить материал близко к полюсам электромагнита: его необходимо держать на расстоянии 3—5 мм. В противном случае сильно магнитные минералы притягиваются толстым слоем и увлекают за собой неэлектромагнитные минералы. Пробу приходится высыпать несколькими порциями, потому что из всей массы невозможно оттянуть в один прием все магнитные минералы. После оттягивания каждой порции полюсы электромагнита тщательно вычищают кисточкой.

Наличие сростков в концентратах дробленых руд загрязняет электромагнитные фракции неэлектромагнитными минералами и, наоборот, немагнитные фракции — магнитными минералами. Для получения более чистых фракций приходится прибегать иногда к дополнительному измельчению,

В результате электромагнитной сепарации получаем одну или несколько электромагнитных фракций и одну неэлектромагнитную. Число электромагнитных фракций зависит от минералогического состава проб и задач исследования.

5. РАЗДЕЛЕНИЕ Б ТЯЖЕЛЫХ ЖИДКОСТЯХ И РАСПЛАВАХ

За электромагнитной сепарацией следует разделение в тяжелых жидкостях или расплавах.

Разделению в тяжелых жидкостях обычно подвергают неэлектромагнитную фракцию, так как она, как правило, засорена легкими минералами (с уд. весом меньше 2,9), что затрудняет проведение минералогического анализа. Большей частью легкие минералы не представляют интереса при анализе шлихов и рудных концентратов.

В случае серы шлихов, особенно если они богаты легкими электромагнитными минералами или ожелезненными кварцем и полевым шпатом, не представляющими интереса при анализе шлихов, разделение в тяжелых жидкостях может производиться и до магнитной сепарации, пли после магнитной сепарации, но перед электромагнитной, или, наконец, после выделения сильно электромагнитной фракции.

Наиболее употребительные жидкости — бромоформ и жидкость Туле. Бромоформ представляет собой органическое соединение с уд. весом 2,8—2,9. Жидкость Туле — водный раствор двойной соли НgJ2 с уд. весом 3,17—3,19. Для работы более удобен бромоформ, так как он по сравнению с жидкостью Туле значительно подвижнее и разделение в нем происходит быстрее и чище. Жидкость Туле становится более подвижной, если разбавить ее водой и довести ее удельный вес до 2,9.

В некоторых случаях для разделения применяются легкоплавкие соли. Наиболее употребительна из них азотнокислая закисная соль ртути НgN03•Н2О с температурой плавления 70° и уд. весом расплава 4,3—4,1 и ниже в зависимости от содержания в соли воды.

При разделении в тяжелой среде получаем две фракции: легкую и тяжелую, В зависимости от того, какая разделяется фракция — электромагнитная или неэлектромагнитная, получаем тяжелую и легкую электромагнитные или неэлектромагнитные фракции. Обычно по удельному весу разделяют неэлектромагннтную фракцию. Ниже приводится описание способов разделения шлихов в бромоформе и в расплаве азотнокислой закиси ртути.

При разделении бромоформом в легкую фракцию уходят все минералы, которые имеют уд, вес меньше 2,9: кварц, полевые шпаты, цеолиты, неокрашенные слюды и др., а в тяжелой фракции концентрируются рудные минералы, в частности содержащие благородные и редкие металлы.

Разделение бромоформом, так же как и другими тяжелыми жидкостями (жидкости Туле и Сушина—Рорбаха), производится следующим образом. Б стеклянную делительную воронку с притертым краном или в простую химическую воронку с резиновой трубкой и зажимами налипают бромоформ (рис. 6). Удобнее употреблять простую химическую воронку диаметром около

8—10 см, на конец которой надета резиновая трубка диаметром 1 см. Перед тем как налить в воронку бромоформ, конец резиновой трубки закрывают зажимом. В воронку с бромоформом засыпают пробу и тщательно перемешивают тонкой стеклянной палочкой; минеральные зерна, приставшие к палочке, смывают бромоформом обратно в воронку. Все минералы с удельным весом выше, чем у бромоформа, падают в нижнюю часть резиновой трубки, образуя тяжелую фракцию, а минералы с удельным весом ниже бромоформа всплывают в нем, образуя легкую фракцию; минералы с удельным весом, равным удельному весу бромоформа, будут находиться во взвешенном состоянии. К последним относятся окрашенные слюды, большая часть которых обычно оттягивается электромагнитом.

Установив момент окончательного разделения по удельному весу минералов в данной жидкости, зажимают резиновую трубку вторым зажимом выше положения столбика тяжелой фракции. После этого открывают первый зажим, закрывающий самую нижнюю часть трубки, и бромоформ с тяжелой фракцией выливают в небольшой химический стаканчик или фарфоровую чашечку. Бромоформ из стаканчика с тяжелой фракцией сливают осторожно опять в воронку таким образом, чтобы зерна минералов тяжелой фракции не попали в легкую фракцию.

Тяжелую фракцию, чтобы очистить ее от бромоформа, промывают в стаканчике спиртом-ректификатом 2—3 раза и после промывки сушат на электрической печи (или на другом источнике тепла). Легкую фракцию спускают на фильтр в воронку, конец которой погружен в склянку для бромоформа, после чего легкую фракцию к воронку, служившую для разделения, также промывают спиртом.

Весь промывной спирт с бромоформом собирают в отдельный сосуд и по мере накопления подвергают регенерации. Для этой цели спирт смешивают с водой и получают чистый бромоформ, который образует сначала эмульсию, похожую на молоко, а через несколько времени, вследствие большого удельного веса, опускается на дно сосуда в виде сплошного слоя.

Таким образом, большая часть бромоформа, которая пошла на смачивание пробы, воронки, стаканчика и фильтра, регенерируется и может опять пойти в работу. Промывку фракций от бромоформа можно производить также техническим или метиловым спиртом или ацетоном, В этом случае регенерацию бромоформа производят таким же путем, как и с ректификатом.

Так как легкая фракция обычно не представляет интереса при анализах на полезные ископаемые, то, в целях экономии времени и материала, ее собирают в общий фильтр для целой серии проб.

Необходимо отметить, что разделение шлихов происходит быстрее и чище, чем разделение материала измельченной руды: в последнем случае часть тяжелых минералов, которые находятся в сростках с легкими, остается во взвешенном состоянии. Наличие большого количества сростков чрезвычайно затрудняет разделение и получение чистых (освобожденных от легких минералов) тяжелых фракций.

Проще разделение тяжелыми жидкостями производить в фарфоровых выпаривательных чашечках диаметром 5—7 см. В чашечки наливают жидкость и загружают пробу. После перемешивания стеклянной палочкой легкую фракцию осторожно сливают в воронку на фильтр. Ту и другую фракции очищают от бромоформа так же, как при разделении в воронках.

Значительно труднее производить разделение в расплаве азотнокислой закиси ртути, так как соль приходится подогревать в пробирке на пламени спиртовки, В расплавленную соль кладут небольшую порцию пробы {не больше 1 г). Соль продолжают подогревать. После разделения столбик расплавленной соли с тяжелой и легкой фракциями охлаждают. Затем пробирку разбивают и столбик разрезают по границе между тяжелой и легкой фракциями. Тяжелую и легкую фракции отмывают от соли каждую отдельно в горячей воде, подкисленной азотной кислотой, и затем высушивают.

Во избежание расхода пробирок разделение в расплавах можно производить в высоких тигельках, После остывания соли скачала снимают маленькой фарфоровой ложечкой верхний слой соли с легкой фракцией. Последнюю переносят в другой тигелек и отмывают от соли горячей подкисленной водой. Тяжелая фракция остается в первом тигле и в нем же отмывается от соли.

Значительно реже применяется при разделении шлихов и рудных концентратов метод центрифугирования.

Следует отметить значительную токсичность жидкости Туле, жидкости Сушина—Рорбаха и азотнокислой закиси ртути, как и всех хорошо растворимых ртутных соединений. Возможны случайные острые отравления при попадании растворов в рот или на кожу. Кроме того, выделяющиеся из растворов, особенно при высушивании фракций после разделения, пары ртути проникают в атмосферу помещения и при длительной работе могут вызвать у работающих явления хронического ртутного отравления. Особенно опасно проливать жидкость, так как в этих случаях ртуть проникает в деревянные части мебели и пола, чем постоянно поддерживается в атмосфере помещения определенная концентрация паров ртути.

Парам бромоформа также свойственна токсичность, хотя и в значительно меньшей степени. Поэтому разделение в тяжелых жидкостях и расплавах и все связанные с ними манипуляции следует производить в вытяжном шкафу с хорошей тягой. При работе с ртутными соединениями (жидкости Туле, Сушина - Рорбаха, азотнокислая закись ртути), кроме того, следует надевать резиновые перчатки.

6. ДОВОДКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПУТЕМ ОТМЫВКИ

На исследование часто поступают недоведенные шлиховые пробы, т. е. очень загрязненные легкими минералами. Обилие легких минералов обычно затрудняет разделение в тяжелых жидкостях и вызывает большой расход дорогостоящих тяжелых жидкостей. Во избежание этого применяют доводку проб путем отмывки их в иоде на лабораторном деревянном лоточке или в алюминиевой сковородке. В случае отсутствия лоточка пли сковородки можно пользоваться маленькими фарфоровыми чашечками, но в них производить отмывку значительно труднее, так как материал скользит по дну чашечки. Маленькую чашку при этом погружают в большую: легкие минералы смываются в большую чашку, тяжелые минералы концентрируются на доводочном приборе. Безусловно, при отмывке не получается точного разделения на легкие и тяжелые минералы. Но все же при этом происходит концентрация рудных минералов: мы получаем концентрат, загрязненный легкими минералами, и хвосты с примесью небольшого количества тяжелых минералов. Доведенные шлиховые пробы в дальнейшем разделяются по общей схеме.

Если шлиховая проба богата темноокрашенными породообразующими минералами из группы силикатов — амфиболами, пироксенами, гранатами и др., рекомендуется до промывки выделить из пробы эти минералы электромагнитом, Так как они имеют промежуточный удельный вес между легкими минералами и рудными, содержащими редкие металлы, то большая их часть при отмывке уходит в хвосты. Более тяжелые минералы сносятся в хвосты в гораздо меньшей степени.

Если проба богата магнетитом, следует предварительно из нее оттянуть магнетит. При этом уменьшается масса пробы, и отмывка идет потом быстрее.

В рудных концентратах отмывка дает худшие результаты (в хвосты уходит больше тяжелых минералов) вследствие наличия сростков и пластинчатой или угловато-неправильной формы зерен. В шлихах, наоборот, окатанность зерен облегчает их отмывку.

Если в рудном концентрате есть переизмельченный материал, необходимо перед доводкой производить дешламацию путем взбалтывания дробленого материала в воде и слива тонких взмученных частиц. Шламы собирают отдельно и исследуют особыми методами, которые в данной работе не освещаются.

7. ДОВОДКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПУТЕМ ОТДУВКИ

Наряду с мокрым способом доводки шлихов и рудных концентратов существует сухой способ обогащения путем отдувки воздушной струей, регулируемой движением губ. Можно производить отдувку материала крупностью 0,1 — 1 мм, материал же тоньше 0,1 мм отдувать очень трудно. Для отдувки берут лист упругой белой бумаги размером 9 X 12 см и сгибают его пополам по длинной стороне. Пробу высыпают небольшими порциями (около 2 г) в углубление бумаги, затем бумагу с пробой берут двумя пальцами правой руки и кладут в несколько наклонном положении на ладонь левой руки. Материал в бумажке слегка встряхивают. При встряхивании легкие минералы выступают на поверхность отдуваемой пробы и легким движением губ с поверхности пробы сдуваются на большой лист бумаги, подостланный под руками на столе. Таким образом, на большом листе бумаги собирается легкая фракция, в незначительной мере загрязненная рудными минералами, а тяжелая фракция остается на согнутой бумаге.

Перед отдувкой, так же как и перед отмывкой, пробу лучше предварительно подвергнуть магнитной и электромагнитной сепарации, чтобы отделить магнетит, гематит и окрашенные породообразующие минералы.

Способ отдувки более употребителен для шлихов, чем для рудных концентратов. Очень трудно производить отдувку концентратов измельченных руд вследствие наличия в них сростков и угловатой или пластинчатой формы зерен. Отдувка применяется значительно реже, чем отмывка, ввиду того, что в первом случае материал частично распыляется и теряется.

ГЛАВА III. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

После разделения шлиха или рудного концентрата на фракции, последние подвергают минералогическому анализу, который состоит в просмотре их под бинокуляром и определении минералов с помощью главным образом химических и оптических методов, в меньшей степени люминесценции и спектроскопии.

Ниже остановимся отдельно на описании каждого из упомянутых методов.

1. ПРОСМОТР ПОД БИНОКУЛЯРОМ

Шлиховой материал обычно представлен мелкими минеральными частицами, трудно определимыми невооруженным глазом.

Для получения рудных концентратов также в большинстве' случаев приходится измельчать материал до размеров меньше 1 мм. Поэтому при исследовании шлихов и рудных концентратов необходимо применение бинокуляра с большими увеличениями (рис. 7). Следует отметить также, что под бинокуляром возможно исследовать лишь материал, крупностью не меньше 0,01 мм, так как минеральные частицы меньшего размера трудно извлекать в виде отдельных зерен для определения физических свойств и оптической и химической проверки минералов.

Под бинокуляром минералы определяют по внешнему виду, физическим и химическим свойствам: форме зерен, габитусу кристаллов, характеру кристаллических граней, осколков, излома, спайности, штриховке, прозрачности, блеску, цвету, твердости и растворимости в кислотах.

Просмотр под бинокуляром проводят при электрическом свете (с лампой не меньше 70—100 Вт). При отсутствии электричества можно работать при дневном свете в хорошо освещенном солнцем помещении. При наблюдениях употребляют бесцветные или белые плоские стекла размером 9 X 12 см, Стекло помещают под объективом бинокуляра на столе непосредственно или на деревянной плоской подставке, или на столике бинокуляра. Высота подставки зависит от фокусного расстояния объектива. Если стекло бесцветное, для лучшей видимости под него подкладывают белый или черный лист бумаги (в зависимости от индивидуальных свойств работающего). Исследуемый материал высыпают на стекло в виде вытянутой полоски и перебирают иглой или тонким лезвием бритвы. По мере просмотра материала стекло постепенно передвигают по направлению полоски. Зерна, не поддающиеся определению по внешнему виду или нуждающиеся в проверке, извлекают и переносят на предметное стекле размером 2 X 4 см при помощи слегка увлажненной иглы или пинцета с тонкими концами для определения или проверки оптическими и химическими методами.

При определении минералов пол бинокуляром большое значение имеет форма зерен, Минеральные зерна в шлихах резко отличаются по характеру от минеральных зерен в концентратах измельченных руд, В шлихах минералы находятся обычно ч виде мономинеральных зерен и редко в сростках, причем частично или полностью сохраняется свойственная им кристаллографическая форма, нарушаемая лишь той шли иной степенью окатанности зерен. По характеру поверхности гранен различают кристаллы гладкие, ямчатые, штрихованные и ступенчатые. По габитусу различают кристаллы призматические, столбчатые, таблитчатые, дощатые, пластинчатые и изометричные.

В том случае, когда минералы и шлихах имеют нарушенные грани, форма зерен зависят от спайности или же они имеют неправильные очертания, которые определяются характером излома.

При просмотре шлихов важно учитывать степень окатанности зepeн. В этом отношении можно грубо различать слабо окутанные, средне окатанные и сильно окатанные зерна. В слабо окатанных зернах немного сглажены неровности излома или, при сохранившихся кристаллах, частично сглажены ребра и вершины, В средне окатанных зернах исчезают выступы неровностей излома и остаются небольшие углубления, в кристаллах исчезают полностью ребра и вершины, но форма граней еще не нарушена. Поверхность в сильно окатанных зернах совершенно гладкая: здесь отсутствуют и выступы и углубления. В сильно окатанных кристаллах полностью исчезают грани, и минералы призматического облика принимают яйцевидную удлиненную форму, а минералы изометрического габитуса — округлую.

В концентратах измельченных руд кристаллографическая форма более нарушена: в этом случае преобладают неправильные зерна, различные по характеру излома, или пластинчатые осколки по спайности. Количество таких осколков зависит от спайности, какой обладает минерал. В случае совершенной спайности минерал колется исключительно по спайности и неправильные зерна по сравнению с пластинчатыми наблюдаются в незначительном количестве.

Наличие спайности у минералов устанавливают под биноку-ляром по пластинчатой форме осколков и ступенчатым сколам на таблитчатых пластинках.

Прозрачность минерала под бинокуляром устанавливают в ненарушенных зернах по их просвечиванию пли по характеру порошка. У прозрачных минералов порошок обычно белый или светлоокрашенный в различные оттенки, которые за-висят от густоты и характера окраски минерала. Следует учитывать также, что темноокрашенные прозрачные минералы в крупных зернах не всегда просвечивают, а раздробленные в порошок не так сильно окрашены и просвечивают лучше.

Непрозрачность минералов устанавливают по темному, совершенно не просвечивающему порошку.

Легкая фракция состоит из прозрачных неокрашенных минералов; исключение составляет графит. В тяжелой иеэлектромаг-нитной фракций непрозрачные минералы представлены сульфидами или самородными металлами. Электромагнитная фракция содержит как прозрачные, так и непрозрачные минералы. Магнитная фракция представлена исключительно непрозрачными рудными минералами.

Блеск в мелких зернах также лучше наблюдать под бинокуляром. По этому признаку различают минералы с металлическим, полуметаллическим или металловидным, алмазным, жирным, смолистым и стеклянным блеском. Минералы магнитной фракции имеют металлический блеск. В электромагнитную и тяжелую неэлектромагнитную фракции входят минералы с металлическим, стеклянным, алмазным блеском и др. Минералы легкой фракции обладают преимущественно стеклянным пли перламутровым блеском.

При определении цвет а минерала различают окраску, свойственную самому минералу, и окраску, связанную с загрязнением, т. е. окраску налетов и пленок, например, пленок гидроокислов железа и марганца.

Наиболее светлой окраской обладают легкая и тяжелая не-электромагнитные фракции. В первой, при общем преобладании белых или светлых минералов, могут встречаться из окрашенных минералов хлориты, серпентин, нонтроннт, берилл. Во второй к наиболее темноокрашенным минералам обычно относятся рутил, реже касситерит, сульфиды и самородные металлы.

Магнитная и сильно электромагнитная фракции представлены непрозрачными темноокрашенеыми железосодержащими минералами. Средне и слабо электромагнитные фракции по окраске несколько светлее магнитной и сильно электромагнитной фракций благодаря наличию в них прозрачных темноокра-шенных породообразующих минералов (амфиболов, пироксенов, гранатов и др.) или даже светлоокрашенных, как эпидот, цои-зит, актинолит, диопсид, оливин. Цвет порошка минерала определяют, проводя черту на бисквите или получая порошок на стекле. Черту проводят на бисквите минеральным зерном, нажиная на зерно плоской стороной пинцета или шпателя. На бисквите остается черта, которую простой глаз не всегда хорошо различает, и для распознавания цвета необходимо наблюдать эту черту под бинокуляром. Проще и быстрее порошок получать непосредственно на предметном стекле; минеральное зерно следует для этого раздавить толстой стальной иглой с тупым концом. Наблюдение в этом случае ведется также под бинокуляром. Иногда минеральные зерна переносят на предметное стекло для оптических препаратов и раздавливают стеклянной палочкой.

Непрозрачные минералы дают темный порошок: черный или темноокрашенный. Прозрачные минералы дают светлый порошок: неокрашенный или слабо окрашенный.

Твердость определяют для мелких минеральных зерен (но не меньше 0,5 мм), прочерчивая зернами по стеклянной пластинке или по пластинкам минералов набора по шкале Мооса. Обычно для этой цели пользуются предметным стеклом, на которое помещают испытуемое зерно. Если минерал тверже стекла, плоской стороной пинцета или шпателя нажимают на это зерно и таким путем получают на стекле черту. Чем тверже минерал, тем тоньше и глубже получается черта. Характер черты обычно исследуют под бинокуляром.

Твердость определяют также, раздавливая минеральные зерна на предметном стекле стеклянной палочкой (с плоским основанием) или плоском частью пинцета: по силе нажима, звуку растрескивания и характеру нарушения стекла. По этим признакам твердости минералы грубо разделяют на мягкие, средние и твердые. Мягкие минералы беззвучно рассыпаются при легком нажиме и без следов нарушения на стекле (твердость меньше 3). Средние минералы раздавливаются при значительном усилии нажима с глухим звуком растрескивания, но без следов нарушения на стекле (твердость 3—5). Твердые минералы раздавливаются при очень большом усилии нажима с резким звуком растрескивания и оставляют следы нарушения на стекле в виде микротрещин, наблюдаемых под бинокуляром (твердость выше 6, т. е. больше, чем у стекла).

Кроме твердости минералов в свободных зернах, приходится определять также твердость минералов в цементных полированных шлифах. В этом случае пользуются тонкими иглами — стальной и медной и также различают минералы высокой, средней и низкой твердости. Минералы низкой твердости чертятся и стальной и медной иглами; минералы средней твердости чертятся только стальной иглой; минералы высокой твердости не чертятся и стальной иглой.

Под бинокуляром проверяют, наконец, результаты взаимодействия минералов с химическими реактивами: растворение, получение осадков и пленочных реакций.

# 2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ШЛИХОВ И РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Наряду с качественным изучением вещественного состава шлихов и рудных концентратов производится количественная, оценка составляющих их минералов. При количественной оценке проб точность определений выше в случае равномернозернистого материала. Поэтому исследуемый материал предварительно разделяют по крупности на несколько классов,

Шлихи можно подразделить на две группы: шлихи, отмытые на лотке из верхних горизонтов рыхлых отложений при поисковых работах, и шлихи, полученные при разведочных или эксплоатационных работах, большей частью из промышленного пласта, в результате промывки породы на специальных промывальных установках.

На лотке обычно промывается небольшое количество породы (10—25 кг), шлих получается главным образом мелкий. Основная масса такого шлиха состоит из материала, в котором преобладают зерна размером 0,1 — 1,0 мм. Более крупные зерна тяжелых минералов (размером 1—10 мм и больше) в таких шлихах встречаются в небольшом количестве.

На специальных установках (бутарах, вашгердах и др.) шлихи отмываются из больших количеств рыхлых отложений. Такие шлихи, наряду с мелкой тяжелой фракцией, содержат и значительное количество крупнозернистого тяжелого материала. При обработке этих шлихов оказывается необходимым выделять несколько классов по крупности материала.

Наиболее точно количество того или иного минерала в шлихе или рудном концентрате определяется путем выделения его в чистом виде с помощью тяжелых жидкостей, магнитной и электромагнитной сепарации и отбора зерен под бинокуляром. Однако отбор зерен применим только к крупным классам (крупнее 1 мм): в мелкозернистом материале эта операция становится весьма трудоемкой. Выделение мономинеральных фракций с помощью тяжелых жидкостей и магнитной и электромагнитной сепарации возможно лишь при благоприятном минералогическом составе шлиха или рудного концентрата, что бывает редко.

При количественной оценке полиминеральных фракций (магнитной, электромагнитной и немагнитной) с размером зерен меньше 1 мм применяют один из следующих методов подсчета зерен.

а) Исследуемую фракцию рассеивают на наборе сит с определенным модулем (например √2). Чем уже классификация, т. е. чем меньше модуль и чем больше сит содержит набор, тем большей точности можно достигнуть, но тем более трудоемким оказывается анализ. Таким образом, из каждой фракции получают несколько классов различной крупности. Затем подсчитывают выход отдельных классов для каждой фракции и анализируют каждый класс в отдельности. В связи с тем, что невозможно подсчитать зерна во всей массе того или иного класса, из него берут среднюю пробу. Вес средней пробы класса определяется долями грамма (0,1—0,5 г). В такой средней пробе общее количество минеральных зерен должно быть не меньше 1000—1500 при содержании минерала в классе не ниже 10%, чтобы получить определение с точностью до десятых долей процента.

Среднюю пробу из класса выделяют следующим образом. Материал высыпают на стекло в один слой в виде дорожки шириной около 10 мм. Из этого слоя з ряде точек через равные расстояния (1—2 см) металлическим совочком с тонкими острыми краями 'берут небольшие порции материала, которые соединяют и перемешивают. Если полученная проба для 'подсчета зерен велика, ее снова таким же способом разделяют до требуемого веса. В средней пробе каждого класса под бинокуляром подсчитывают общее число зерен и количество зерен полезного компонента. Полученное число зерен полезного компонента относят к общему числу зерен в средней пробе из данного класса и, таким образом, получают объемный процент полезного компонента в классе. Объемные проценты пересчитывают на весовые по общеизвестной формуле: x=y⋅d⋅100y(d−d1)+100d1

где x — весовой процент; y — объемный процент; d — удельный вес полезного компонента; d1 — удельный вес всей остальной массы минеральных зерен в средней пробе.

При массовых количественных анализах на один компонент предварительно строят диаграммы по вышеприведенной формуле, чтобы быстрее определить процентное содержание полезного компонента в каждом классе. Зная выход классов, можно .вычислить содержание этого компонента и в отдельных фракциях, а зная вес пробы, выход фракций и содержание минерала в каждой фракции, можно то же самое вычислить и для всей пробы.

б)	При низких (меньше 1%) содержаниях полезного минерала в различных классах подсчет зерен производят непосредственно во всем классе, т. е. без выделения из него средней пробы. В этом случае материал данного класса рассыпают и разравнивают на предметном стекле в тонкий слой, а затем производят подсчет зерен по отдельным полям точечным методом. Предварительно в один из окуляров вставляют картонную или бумажную диафрагму с квадратным отверстием. Сторона квадрата должна быть равна примерно 0,6—0,7 диаметра поля зрения окуляра. Диафрагма ограничивает этим квадратом поле зрения, в котором определяют среднее количество зерен. Количество зе
рен подсчитывают по стороне квадрата в 7—10 местах исследуемого слоя. Средняя величина из этих подсчетов, возведенная в квадрат, даст среднее число зерен в пределах поля зрения.

После определения среднего числа зерен, видимых в поле зрения, подсчитывают количество зерен полезного минерала в нескольких полях. Полей подсчета должно быть столько, чтобы общее количество зерен полезного минерала соответствовала требуемой точности определения. Суммарное количество зерен полезного минерала относят к числу полей, для которых производились подсчеты, умноженному на среднее количество зерен в одном поле. Полученный результат умножают на 100 и таким образом вычисляют объемный процент содержания полезного минерала. По объемному проценту определяют весовой процент при посредстве диаграммы или таблицы, рассчитанных по вышеуказанной формуле.

Как и предыдущий способ подсчета, данный способ применим лишь для хорошо расклассифицированного материала и при крупности не мельче 0,15 мм. Для классов мельче 0,15 мм подсчет минеральных зерен производят в иммерсионных препаратах точечным методом, описанным Глаголевым.

в)	При менее точном количественном анализе можно применять объемную оценку количества полезного минерала непосредственно во фракциях, без предварительного разделения их на классы. Для количественного подсчета этим способом выделяют из общей массы минеральных зерен данной фракции тонкие и
короткие полоски (шириной 1 мм и длиной 5 мм). В этих полосках подсчитывают общее количество минеральных зерен и отдельно количество зерен полезного минерала. Полученное количество зерен полезного минерала относят к общему числу зерен в полоске. Таким образом определяют объемный процент мине
рала во фракции. Зная вес пробы, выход фракции и содержание
минерала во фракции, можно быстро вычислить и приближенное содержание минерала в пробе.

г) Рассев на ситах производится до разделения на фракции, В этом случае нет надобности подвергать рассеву каждую фракцию в отдельности. Нет надобности и производить подсчет общего числа зерен. Достаточно лишь подсчитать число зерен полезного минерала в точно взвешенной навеске (т. е. в средней пробе) данного класса. Для подсчета содержания минерала в пробе число его зерен следует умножить на средний вес одного зерна данного класса. Последнюю величину можно определить либо более точно — эмпирически, путем взвешивания большого числа зерен данного класса (для определенного набора сит и определенного минерала эта величина, за редкими исключениями, будет изменяться лишь в зависимости от формы зерен в разных месторождениях), либо менее точно — исходя из среднего диаметра класса, формы куба и удельного веса минерала. Полученный вес минерала в навеске надо умножить на степень сокращения и отнести к весу пробы. Содержание минерала в пробе получится при этом путем суммирования содержаний по классам.

Для определения требуемого веса навесок по классам следует руководствоваться допустимой степенью их сокращения. Последняя величина обратно пропорциональна третьей степени наибольшего диаметра класса. Размеры навесок определяются однозначно, если самый крупный Класс, содержащий полезный минерал, поступает на анализ без сокращения пробы, т. е. если исходный вес породы, от промывки которой получен шлих, обеспечивает требуемую точность и чувствительность анализа.

Для определения исходного веса породы, необходимого для обеспечения той или иной точности и чувствительности анализа при опробовании россыпей на редкие минералы, предложена формула:

Q=d3sΔ2l

где Q — исходный вес породы в кг;

d — максимальный диаметр полезного минерала в мм;

s — удельный вес полезного минерала;

l — минимальное содержание полезного минерала, которое должен открывать анализ, иначе чувствительность, анализа, в г/т

Δ—допустимое среднее квадратичное относительное отклонение определения указанного минимального содержания в долях от единицы.

Взятие средних проб для количественного анализа следует производить только с помощью делителей.

# 3. ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД

Иммерсионный метод применяют в анализе шлихов как главный метод диагностики прозрачных минералов, не определимых под бинокуляром по внешнему виду.

Иммерсионным методом устанавливают следующие оптические константы: осность, знак, показатели преломления, двупреломление, удлинение.

Иммерсионный препарат приготовляют следующим способом. Отобранное под бинокуляром зерно, размером не меньше 0,3 мм, помещают на предметное стекло в каплю чистой воды и раздавливают, нажимая плоским основанием стеклянной палочки. Толщина препарата должна соответствовать приблизительно толщине петрографического шлифа. Раздавленный материал равномерно размешивают в капле воды палочкой и осторожно просушивают на пламени спиртовки, причем осколки зерна приклеиваются к стеклу солями, содержащимися в воде. После просушивания препарат охлаждают и накрывают покровным стеклом размером 5х5 мм. Под покровное стекло осторожно подводят иммерсионную жидкость с соответствующим показателем преломления при помощи пробочки, закрывающей флакончик с жидкостью, Пробочкой с каплей жидкости прикасаются к контакту покровного стекла с предметным стеклом. Во избежание засорения жидкости необходимо следить за чистотой краев покровного и предметного стекол.

Закрепление зерна позволяет вести все исследования с одним препаратом, меняя в нем жидкости. Смену жидкости производят следующим образом. К краю покровного стекла осторожно прикладывают полоску фильтровальной бумаги и одновременно слегка нажимают на покровное стекло иглой: бумажка соприкасается с жидкостью и вытягивает ее из-под покровного стекла. После удаления жидкости препарат снова наполняют жидкостью с другим показателем преломления.

Обычно наборы иммерсионных жидкостей позволяют определять показатели преломления не выше 1,786. Минералы с показателями преломления больше 1,786 .определяются с помощью иммерсионных сплавов пиперина с иодидами или селена с серой. Препараты со сплавами приготовляют следующим образом. Берут небольшое количество сплава, смешивают с тонкоизмельченным порошком испытуемого вещества и подогревают на предметном стекле до полного размягчения сплава, избегая его перегрева. Весь препарат затем накрывают покровным стеклом. Последнее осторожно придавливают стеклянной палочкой, чтобы сплав расплющить в тонкий слой (до сотых долей миллиметра).

Точность определения показателей преломления иммерсионным методом без применения монохроматического света не превышает 0,002—0,003 и зависит от диапазона между жидкостями в наборе. Показатели преломления минералов определяются путем сравнения с показателем преломления жидкости по полоске Бекке, которая наблюдается на границе минерала и жидкости. Для наблюдения полоски Бекке препарат помещают таким образом, чтобы линия раздела исследуемого зерна и жидкости приходилась вблизи центра поля зрения. Точно сфокусировав при выдвинутом анализаторе микроскоп, затем слегка нарушают фокусировку, медленно передвигая тубус вверх и вниз в таких пределах, чтобы исследуемое зерно оставалось заметным. При этом на границе минерала и жидкости устанавливается тонкая светлая полоска (полоска Бекке), которая при поднятии тубуса микроскопа перемещается в сторону минерала, если у него показатель преломления больше, чем у жидкости, и в сторону жидкости, если показатель преломления у минерала меньше.

Наряду с полоской Бекке, показатели преломления жидкости и минерала сравниваются также по дисперсионному эффекту, особенно в случае малого различия показателей. Дисперсионный эффект заключается в том, что у линии раздела среда с меньшим показателем преломления кажется слегка окрашенной в золотисто-желтый цвет, а среда с большим показателем преломления — в бледный синевато-зеленый цвет. Наблюдения производят при среднем или сильном увеличении с слегка закрытой диафрагмой.

С помощью иммерсионного метода определяют главные показатели преломлення: для одноосного минерала — Ng, Nm или Np, Nт, а для двуосного минерала — Ng, Nm, Nр в главных сечениях минерала. При этом применяют два способа определения: статистический и в ориентированных сечениях (разрезах). В первом случае производят ряд замеров на нескольких зернах минерала и из полученных замеров выбирают наибольшее и наименьшее значения, которые и принимают за показатели преломления минерала, причем оптическая ориентировка зерен не учитывается. Во втором случае для нахождения главных сечений в минеральных зернах иммерсионного препарата пользуются коноскопическимн фигурами, наблюдаемыми в сходящемся свете.

В случае одноосного минерала, как оптически положительного, так и оптически отрицательного, средний показатель преломления Nт определяется в любом сечении в одном из положений угасания. Показатели преломления Ng (у положительных) и Nр (у отрицательных) определяются лишь в разрезах, параллельных оптической оси.

Изотропное сечение одноосного кристалла, перпендикулярное оптической оси, дает в сходящемся свете фигуру темного креста, который остается неподвижным при повороте столика микроскопа. В этом сечении определяются оптический знак минерала к его показатель преломления Nm. На разрезе, параллельном оптической оси, одновременно определяются оба показателя преломления одноосного минерала: Ng и Np для положительного или Nр и Nт для отрицательного. Эти разрезы, параллельные оптической оси, характеризуются наивысшей интерференционной окраской и также дают в сходящемся свете при определенном положении столика микроскопа фигуру темного креста, который распадается при повороте столика на две быстро выходящие из поля зрения гиперболы или на два гиперболовидных пятна.

Для определения в этом сечении обоих показателей преломления зерно минерала устанавливают в положение угасания. При одном угасании с направлением колебаний поляризатора совмещается ось Nm, при другом погасании —Ng или Nр, в зависимости от того, является ли минерал оптически положительным или оптически отрицательным. Определение показателя преломления Nm можно проверить на любом сечении, но обязательно ставить зерно минерала на угасание, т. е, ориентировать ось Nт по направлению колебаний поляризатора. Таким образом, определение показателя преломления Nm в одноосном минерале не представляет затруднений.

В двуосном минерале имеется три главных сечения: первое — перпендикулярное острой биссектрисе, второе — тупой биссектрисе и третье — оптической нормали или параллельное плоскости оптических осей. В первом и втором сечениях определяют средний показатель преломления Nm и один из двух других — Ng или Nр, а в третьем сечении определяют Ng и Nр. Имеется еще изотропное сечение, перпендикулярное оптической оси, в плоскости которого определяется только Nт. У оптически положительных минералов в разрезе, перпендикулярном острой биссектрисе, определяют Nm и Nр, у отрицательных — Nm и Ng.

Сечение, перпендикулярное острой биссектрисе, в сходящемся свете дает темный четкий крест, который распадается при повороте столика микроскопа на две гиперболы, выходящие при большом 2V из поля зрения. При малом 2V крест также распадается на две гиперболы, но они лишь слегка расходятся и затем опять сходятся.

Сечение, перпендикулярное тупой биссектрисе, дает темный расплывчатый крест, который распадается при повороте столика микроскопа на две гиперболы, исчезающие из поля зрения.

Для определения в двуосном минерале главных показателей преломления Ng, Nm и Nр лучше пользоваться сечением, параллельным плоскости оптических осей, в зернах с яркими цветами интерференции и изотропным сечением, так как эти сечения дают в сходящемся свете более ясные и определенные фигуры. В первом случае получаем фигуру широкого расплывчатого креста, при повороте столика распадающегося на две гиперболы, В случае изотропного сечения наблюдается четко одна изогира.

При отсутствии в минеральных зернах главных сечений определяются промежуточные показатели преломления Ng’ и Nр'.

Необходимо учитывать, что при определении минералов иммерсионным методом количество сечений ограничено. Характер сечений, получаемых при дроблении минеральных зерен, находится в прямой зависимости от спайности минералов. При наличии у минерала хорошо выраженной спайности осколки большей частью ориентированы по спайности. Направление же спайности имеет строго определенную оптическую ориентировку, которую при определении минералов в иммерсионных препаратах необходимо знать и учитывать.

# 4. МЕТОДЫ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

# В ЦЕМЕНТНЫХ ШЛИФАХ В ПРОХОДЯЩЕМ

# И ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ

Исследование в иммерсионных жидкостях обычно не дает полной оптической характеристики минералов. Во-первых, в жидкостях исследуются только прозрачные минералы. Во-вторых, у минералов с очень резко выраженной спайностью (как слюда, амфиболы) в иммерсионных препаратах осколки могут быть ориентированы лишь по спайности, и других сечений невозможно получить. В связи с этим, при анализе шлихов или концентратов измельченных руд часто необходимо прибегать к микроскопическому исследованию цементных шлифов в проходящем и отраженном свете.

Прозрачный цементный шлиф имеет некоторое сходство с петрографическим шлифом, так как при его изготовлении минералы шлифуются в различных сечениях, имеющих различную оптическую ориентировку. Поэтому для минералов, обладающих спайностью, можно наблюдать сечения, не только ориентированные по спайности, но и наклонные и перпендикулярные спайности. В последнем случае улавливаются следы спайности, относительно которых можно определять угол угасания. В случае наличия в минерале пересекающейся спайности устанавливается угол между плоскостями спайности. В иммерсионных препаратах последняя константа не определяется или с трудом улавливается по направлениям сколов.

Следует также отметить, что в иммерсионных препаратах обычно определяют отдельные минералы для подтверждения определений, полученных под бинокуляром. Прозрачные цементные шлифы используют не только для определения минералов, но и для установления количественных соотношений минералов во фракции или в пробе. Кроме того, в прозрачных цементных шлифах определяют, находятся ли минералы в свободном состоянии или в сростках, а также являются ли они чистыми или несут тонкие включения других минералов, незаметных под бинокуляром. Это особенно ценно при исследовании легкой и частично тяжелой неэлектромагнитной фракций, в которых преобладают бесцветные минералы.

В полированных цементных шлифах исследуют главным образом рудные непрозрачные и частично рудные прозрачные минералы с очень высокими показателями преломления, прячем исследование ведется таким же образом, как в полированных шлифах, изготовленных из штуфных образцов. В данном случае минералы определяют по цвету, отражательной способности, отношению к поляризованному свету {изотропный, анизотропный), к реактивам (к травлению). Травление возможно производить для зерен но меньше 0,05 мм, в противном случае захватывается цемент, который мешает реакции. В полированных цементных шлифах, так же как и в прозрачных, устанавливают количественное соотношение минералов во фракции или в пробе и состояние минерала: свободное, в сростках или с включениями. Исследование в отраженном свете особенно полезно для определения сульфидов и черных непрозрачных минералов: магнетита, гематита, лимонита, окислов марганца, вольфрамита, танталита и самородных металлов, которые под бинокуляром не всегда легко определяются.

Для изготовления прозрачных к полированных цементных шлифов из сыпучего материала служат зубной цемент, шеллак, бакелит и пластмасса. Зубной цемент, являясь двупреломляющей средой, имеет высокий показатель преломления. В этом случае высокопреломляющие и двупреломляющие минералы в очень тонких зернах трудно отличимы от зубного цемента и лучше применять изотропное вещество — шеллак или бакелит. Для полированных шлифов зубной цемент иногда также является неблагоприятной средой вследствие его зернистого строения и отражательной способности, равной отражательной способности нерудных минералов. Особенно неудобно им пользоваться при оценке количественного соотношения рудных и нерудных минералов. Нерудный минерал трудно отличить от зернистого зубного цемента. В этом случае следует употреблять аморфную однородную массу — шеллак или пластмассу.

# 5. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Наряду с оптическими методами в минералогическом анализе широко применяются химические методы. В большинстве случаев химические испытания производятся на отдельных минеральных зернах, реже химическими методами исследуется общая масса фракции или пробы. Установление качественного химического состава минерала способствует его определению.

Можно различать химические методы с полным разложением минерала и пленочные реакции, при которых на поверхности минерала образуется характерная пленка, способствующая его определению.

Методы с полным разложением минерала разделяются на мокрые и сухие. Принцип анализа мокрым путем состоит в том, что минерал растворяют в кислоте или в щелочи, и к раствору минерала прибавляют растворы известных веществ для получения реакции на исследуемые элементы. О присутствующих в минерале химических элементах судят по характеру растворения окраске раствора, выпадению осадка, выделению газовых пузырьков. В случае нерастворимых минералов их сплавляют с плавнями, например с содой, кислым сернокислым калием или щелочами, а полученные сплавы растворяют в воде или кислотах и открывают те или иные химические элементы в полученных растворах.

Преимущество мокрых реакций заключается в том, что они выполняются на предметном или часовом стекле с очень малым количеством вещества, выражаемым в тысячных долях грамма.

В группу сухих реакций входят методы определения минералов с паяльной трубкой: окрашивание пламени, получение окрашенных перлов на платиновой проволочке, налетов и металлических корольков на угле и возгонов на стеклянной трубке. В общем, эти методы менее однозначны и чувствительны и требуют значительно большего количества вещества.

Различные способы мокрых реакций зависят от того, какие элементы определяются, в каком количестве имеется испытуемое вещество и при каких условиях происходит наблюдение — простым глазом, под бинокуляром или под микроскопом. Чаще применяют простейшие качественные химические реакции, во время которых простым глазом или под бинокуляром наблюдают характер растворения минералов и образование характерных окрашенных растворов и осадков. Значительно реже приходится прибегать к более сложным микрокристаллоскопическим реакциям с получением осадков солей в хорошо образованных кристаллах. При помощи этих реакций определяют под микроскопом: цвет и оптические константы — изотропность или анизотропность, плеохроизм, угасание, показатели преломления, двупреломление и оптический знак, а также размер и форму кристаллов, и характер двойников.

Растворение минералов или их сплавов производят в часовых стеклах или в фарфоровых чашечках. Сплавление не растворимых в кислотах минералов производят на платиновой проволочке, ложечке или в маленьких платиновых чашечках (диаметром около 10 мм) перед пламенем спиртовки при помощи паяльной трубки.

Чтобы наблюдать характер растворения минералов, чаще применяют концентрированные минеральные кислоты (соляную и азотную), в которых быстрее происходит растворение или разложение минералов (в некоторых случаях трудно уловимое даже под бинокуляром). Растворение минералов может происходить спокойно или с выделением газовых пузырьков, т. е. может быть медленным или бурным с шипением или вскипанием. С выделением газовых пузырьков растворяются карбонаты. С шипением растворяются в соляной кислоте кальцит и базобисмугит, мелкие зерна которых при этом быстро двигаются в капле реактива.

При растворении минералов наблюдают также характер окраски раствора. Растворы различают бесцветные и окрашенные. Окрашенные растворы получаются при растворении минералов, содержащих красящие элементы (железо, марганец, медь, хром, никель, кобальт, ванадий). Кроме того, иногда при растворении минералов выпадают осадки. В этом отношении примером могут служить свинцовые минералы (вульфенит, ванадинит, пироморфит) и медный минерал куприт.

Обычно осадки выпадают при взаимодействии кислотных растворов вещества минералов с растворами минеральных солей или при непосредственном прибавлении к первым кристалликов солей. Осадки различают кристаллические и аморфные. Преобладают первые. Кроме того, осадки различают по цвету: белые и окрашенные. Окрашенные осадки и растворы наблюдают при растворении минералов, содержащих красящие элементы. Характер осадков лучше наблюдать под бинокуляром. Кристаллы солей, которые образуются при микрокристаллоскопических реакциях, нужно наблюдать под микроскопом, на предметных стеклах, что требует большей затраты времени. Эти реакции применяются значительно реже.

Во многих случаях раствор, полученный после растворения минерала или его сплава, требуется отфильтровать по способу Геммеса, который заключается в следующем: на часовое стекло, выше уровня жидкости, помещают вчетверо сложенный кусочек фильтровальной бумаги, один конец которой погружают в раствор, и бумага начинает всасывать раствор; устанавливают вертикально к бумаге и плотно прижимают к ней капиллярную трубочку или пипетку, в которую затягивают раствор осторожным вытягиванием из трубочки воздуха при помощи губ. Каплю чистого раствора капилляром переносят на чистое предметное стекло, и к ней прибавляют требуемый реактив для получения кристаллов солей.

Особо следует остановиться на методике получения пленочных реакций на минеральных зернах. Пленочные реакции применяют как для определения отдельных минеральных зерен, так и для количественной оценки содержания тех или иных минералов в шлихах и рудных концентратах. Различные виды пленочных реакций зависят от характера определяемого минерала и употребляемых при этом реактивов. Наиболее часто применяются следующие пленочные реакции: а) реакции восстановления при помощи цинковой пластинки или цинковой пыли; б) реакции, при которых на зернах образуются окрашенные пленки.

а)	При помощи цинковой пластинки получают металлические
пленки на зернах касситерита и ряда свинцовых минералов из
зоны окисления: на зернах касситерита при этом образуется оловянная пленка; на свинцовых минералах, как церуссит, вульфенит, ванадинит и пироморфит — пленка металлического свинца. Ход этих реакций следующий. На цинковую пластинку помещают
каплю концентрированной соляной кислоты и в эту каплю погружают испытуемое минеральное зерно. Цинк растворяется в соляной кислоте с выделением водорода и образованием раствора хлористого цинка. Освобождающийся водород действует восстанавливающим образом на касситерит и указанные выше минералы свинца, на которых появляется соответствующая металлическая пленка.

При количественной оценке пробы на пластинку высыпают общую массу зерен и заливают соляной кислотой. Покрывшиеся пленкой зерна подсчитывают или отбирают под бинокуляром. В первом случае получают содержание полезного минерала в объемных процентах, а во втором, после взвешивания отобранного материала — в весовых процентах. Выделение зерен полезного минерала обычно производят для классов крупнее 0,5 мм, а подсчет — для классов мельче 0,5 мм.

б)	Характерные окрашенные пленки получаются на минеральных зернах при обработке их кислотами, щелочами и растворами различных солей.

В результате действия соляной кислоты при комнатной температуре на минералах свинца (вульфените, пироморфите, чиллагите и др.) образуется белая пленка хлористого свинца. Этой реакцией пользуются как при определении отдельных зерен, помещая их на предметном стекле в каплю соляной кислоты, так ц при количественной оценке шлиха или рудного концентрата, помещая пробу на часовом стекле и заливая кислотой,

На антимоните в КОН появляется на холоду характерная оранжевая пленка.

При погружении минерала свинца (англезита, церуссита. вульфенита, ванадинпта, пироморфита, крокоита н др.) в водный раствор подпетого калия (5%), на нем получается окрашенная пленка. При этом реакция англезита с раствором йодистого калия происходит на холоду с образованием золотисто-желтой пленки двуиодистого свинца. Церуссит, вульфенит, ванадинит и пироморфит подвергают предварительной обработке на холоду серной кислотой (1 : 1), чтобы 'получить на них пленку сульфата свинца: в водном растворе йодистого калия последняя, как и англезит, образует золотисто-желтую пленку двуиодистого свинца. Крокоит является еще более устойчивым минералом: чтобы получить на нем пленку сульфата свинца, его несколько минут кипятят в разведенной серной кислоте (1 : 10), а затем уже на него действуют раствором йодистого калия.

Для получения подобных же пленок на сульфидах свинца берут насыщенный раствор иода в 5%-ном растворе йодистого калия: при кипячении в этом растворе галенита, буланжерита, а также и металлического свинца на них образуется желтовато-зеленая пленка.

При обработке на холоду раствором подпетого калия (5%) в серной кислоте (1:10) минералы висмута (базобисмутит, бисмит, бисмутит и др.) окрашиваются в черно-бурый цвет с образованием пленки йодистого висмута; последняя обесцвечивается при действии аммиака. Хинин (или цинхоиин) образует на базобисмутите пленку оранжевого цвета.

На шеелите при кипячении его в концентрированной соляной кислоте с металлическим оловом получается синяя пленка.

Минералы молибдена (вульфенит, чиллагит, молибдит и др.) при кипячении в соляной кислоте с оловом образуют зеленовато-синюю пленку, но большая растворимость делает эту пленку неустойчивой и она быстро исчезает. При кипячении в насыщенном растворе фенилгидразина в разведенной серной кислоте (1:10) вульфенит получает синевато-серую окраску. Повеллит и молибдит, находясь в этом реактиве на холоду в течение 5 —10 мин., приобретают чистую синюю окраску.

Минералы ванадия (ванадинит, деклуазнт и др.) в солянокислом растворе солянокислого анилина образуют черную пленку, При кипячении танталита и колумбита в фарфоровом тигле с крепкой серной кислотой до появления белых паров, на поверхности этих минералов получается сетчатая пленка Ta2O5 и Nb2O5 белесого или желтовато-белого цвета. Образование сетчатой пленки происходит в этом случае по двум системам трещин спайности, пересекающимся под прямым углом. Ильменит при таких же условиях приобретает тонко-шероховатую поверхность равномерно серой с фиолетовым оттенком окраски.

На зернах вольфрамита и молибденита при обработке их смесью хлористого кальция и хлористого натрия могут быть получены соответственно пленки СаWО4 и СаМоО4. Эту смесь расплавляют в фарфоровом тигле на пламени газовой горелки, и помещают в нее испытуемые зерна вольфрамита или молибденита на 5—10 мин. Прекратив нагревание, сплав выщелачивают водой для удаления хлористых соединений. Полученная на вольфрамите пленка СаWO4 в катодных лучах дает яркое голубое свечение, пленка же СаМоО4, полученная на молибдените, в катодных лучах дает желтоватое или зеленовато-желтое свечение.

Кроме химических испытаний на свободных минеральных зернах производят поверочные реакции в полированных цементных шлифах. При этом выявляется характер травления минеральных зерен общепринятыми с минераграфических исследованиях реактивами. Нередко производят также микрохимические реакции непосредственно на шлифе.

Ниже приводится описание микрохимических реакций, главным образом для металлов и значительно меньше для металлоидов.

Элементы, для которых приводятся реакции, расположены в алфавитном порядке.

### Алюминий

Алюминий принадлежит к числу широко распространенных элементов. Обычно он встречается в форме силикатов, которые не растворимы в кислотах и щелочах. К нерастворимым силикатам относятся полевые шпаты, слюды, пироксены, роговые обманки, топаз, гранаты и водные алюмосиликаты. Нерастворимы и собственно алюминиевые минералы — шпинели и корунд. К легко растворимым минералам алюминия относится алунит. Чистые соединения алюминия (без марганца и железа) бесцветны или имеют белый цвет. Наиболее употребительная реакция на алюминий производится сухим путем.

а)	 Сухая реакция. При нагревании порошка алюминнйсодержащего минерала с содой на угле или платиновой проволоке образуетсябелая неплавкая окись алюминия, которая,при смачивании раствором азотнокислого кобальта, переходит в синюю неплавкую массу (тенарова синь).

б) Осаждение аммиаком. В растворимое состояние алюминий содержащие минералы обычно переводятся путем сплавления с кислым сернокислым калием. Полученный сплав содержит алюминий в виде сернокислого алюминия Аl2(SО4)3, растворимого в воде. Поэтому, обработав сплав водой и прибавив аммиака, получают белый, слегка сероватый аморфный осадок гидроокисиалюминия Аl(ОН)3, растворимый в соляной кислоте.

в) Получение кристаллов (NН4)3АlF6. Фтористый аммоний,
прибавленный к капле раствора солей алюминия, осаждает
мельчайшие бесцветные прозрачные хорошо образованные октаэдры, наблюдаемые под микроскопом (рис. 11).

### Барий

Важнейшим бариевым минералом является барит ВаSО4. Который в кислотах и щелочах не растворим. В растворимое состояние барий переводят путем сплавления с содой, выщелачивания сплава в воде для удаления ионов SО42- и растворения остатка в соляной кислоте.

а) Осаждение Ва§О4. Из растворов барий легко осаждается серной кислотой. К капле раствора бария прибавляют каплю серной кислоты и получают обильный тонкокристаллический осадок сернокислого бария, не растворимый - в кислотах (рис. 12).

б)	Окрашивание пламени. Солянокислый раствор бария при прокаливании на платиновой проволочке окрашивает пламя в желто-зеленый цвет.

в)	Получение кристаллов ВаSiF6. Этой реакцией можно пользоваться в присутствии стронции и кальция. К слабо кислому раствору бариевого минерала прибавляют кремнефтористоводородного аммония. При этом образуются кристаллы кремнефторнстоводородного бария, представляющие собой хорошо образованные палочки (рис. 13), частично скошенные на конце, с прямым угасанием и слабым двупреломлением. Реакцию следует вести со слабо нагретым раствором.

### Бериллий

а)	Осаждение углекислым аммонием. Из бериллийсодержащих минералов наиболее важным является берилл Ве3А12(SiO3)6, не растворимый в кислотах. Силикаты бериллия предварительно сплавляют с содой и обрабатывают соляной кислотой. Из растворов бериллий осаждается углекислым аммонием; выпадает белый осадок, легко растворяющийся в избытке реактива (в отличие от глинозема).

б)	Реакция с хинализарином. Осадок гидрата окиси бериллия, полученный осаждением аммиаком, обрабатывают теплым раствором NaOH. К фильтрату прибавляют несколько капель щелочного раствора хинализарина. Даже при небольшом количестве бериллия фиолетовая окраска хинализарина переходит в васильково-сннюю. Реакция очень чувствительная и характерная, нолишь при отсутствии магния, циркония, тория, неодима, празеодима, церия и лантана. Алюминий не мешает.

в)	Сухая реакция. Минералы бериллия, смоченные раствором азотнокислого кобальта, при прокаливании на угле или на платиновой проволочке с содой дают серую массу.

### Ванадий

Из ванадиевых минералов наиболее часто встречается ванадинит Рb5(VО4)3С1, хорошо растворимый в соляной кислоте с окрашиванием раствора в красновато-бурый цвет.

а)	Получение надванадиевой кислоты. Прибавляя к солянокислому раствору перекись водорода, получают надванадиевую кислоту НVО4, которая окрашивает раствор в розоватый цвет (цвет портвейна). При выпаривании солянокислого раствора ванадиевого минерала образуется сухой остаток зеленого цвета. Ванадимит также хорошо растворим в азотной кислоте. Многие другие ванадиевые соединения тоже растворимы в кислотах, но их раствор имеет желтый цвет. Сернистые соединения ванадия растворимы в (NH4)2SO4. Нерастворимые соединения ванадия лучше сплавляются с. перекисью натрия.

б)	Сплавление с пиросульфатом калия. При сплавлении соединений ванадия с пиросульфатом калия получают желто-красный сплав, растворимый в воде, с окрашиванием раствора в зеленоватый цвет, переходящий после прибавления карбоната натрия в более интенсивный зеленый.

в)	Образование кристаллов ванадиевскислого аммония NH4VO3. Минералы сплавляют с перекисью натрия Na2O2 на платиновой проволоке, а затем сплав выщелачивают водой на часовом стекле и отфильтровывают по методу Геммеса. К раствору прибавляют твердый NН4С1, после чего выпадают кристаллы метаванадата аммония в виде чечевицы с сильным двупреломлением и косым угасанием (рис. 14).

### Висмут

Висмут встречается большей частью в виде висмутового блеска, самородного висмута и базобисмутита, растворимых в кислотах. Особенно бурно растворяются (со вскипанием) самородный висмут и базобисмутит в азотной кислоте. Растворы висмутовых соединений бесцветны.

а) Получение хлорокиси висмута. Прибавляя воду к солянокислому раствору висмутовых соединений, получают белый осадок хлорокиси висмута, растворимой в разбавленной соляной кис юте.

6) Реакция с йодистым калием. Подпетый калий окрашивает солянокислый раствор висмутового минерала в желтый или оранжевый цвет вследствие образования йодистого соединения висмута КBiJ4 (Сначала образуется черный осадок BiJ3 растворяющийся в избытке реактива).

в) Налет на угле. Смесь исследуемого порошка сплавляют с серой и йодистым калием в окислительном пламени. Вблизи от пробы образуется желтый налет окиси висмута и на некотором расстоянии — ярко-красный налет ВiJз. Пары аммиака переводят ярко-красную кайму налета висмута в оранжевую, а после некоторого стояния — в вишнево-красную.

г) Королек на угле. Смесь минерала с двойным объемом соды при нагревании в восстановительном пламени дает хрупкий металлический королек висмута и желтый налет Bi2О3. В отличие от свинцового королька, у висмутового королька отсутствует
ковкость и наблюдается розоватый оттенок в свежем изломе.

д) Получение кристаллов Сs2BiJ5 • 2,5Н2O. На предметном стекле к капле солянокислого раствора висмутового минерала прибавляют кристаллики йодистого калия и хлористого цезия. Выпадают красные кристаллы Сs2BiJ5 • 2,5Н2O гексагональной сингонии, чаще представленные равносторонними или слегка удлиненными шестиугольными пластинками, изотропными при скрещенных николях (рис. 15). Если пластинки ложатся наклонно или на ребро, то они ярко поляризуют. Реакция производится исключительно в солянокислой среде. В случае азотнокислого раствора висмутового минерала раствор выпаривают досуха и к сухому остатку прибавляют каплю соляной кислоты, а также вводят в сухом виде хлористый цезий и йодистый калий.

е)	Получение кристаллов ЗК2SO4 • Вi2(SO4)3. Эта реакция удается с сильно концентрированной каплей испытуемого раствора, содержащего не меньше 0,2% азотнокислого висмута. К азотнокислому раствору висмутового минерала на предметном
стекле прибавляют каплю крепкой Н2SО4, после чего раствор
выпаривают почти досуха.

Остаток растворяют в капле Н2O, и на этом же стекле рядом с раствором помещают каплю К2SO4.Каплю висмутсодержащего раствора соединяют с каплей К2SO4 платиновой проволочкой. В месте соединения появляются кристаллы в виде изотропных шестиугольных пластинок. Иногда эти пластинки имеют темные полоски соединения двух вершин противоположных углов.

### Вольфрам

Вольфрамовые соединения в природе представлены главным образом минералами шеелитовой и вольфрамитовой групп. Минералы первой группы значительно легче растворимы в кислотах, чем минералы второй. При разложении вольфрамовых соединений соляной кислотой получается осадок желтого цвета, что указывает на присутствие H2WO4. Вольфрамовая кислота H2WO4, очень хорошо растворима в едких щелочах, аммиаке и NaСО3.

а) Реакция с металлическим оловом. Эта реакция очень чувствительная: для нее достаточно одного небольшого зерна. При проверке минералов на вольфрам пользуются главным образом этой реакцией. Ход реакции несколько различен в случае растворимых (шеелит) и нерастворимых (вольфрамит, гюбнерит) в кислотах вольфрамсодержащих минералов.

В первом случае получают пленочную реакцию. В фарфоровой чашечке или тигельке помещают каплю крепкой НСl, зерно шеелита и зерно металлического олова и нагревают на пламени спиртовки. При этом зерно шеелита покрывается темносиней пленкой, а по краям раствора также появляется синяя каемка. Посинение происходит вследствие образования W2O5.

Во втором случае нерастворимые в соляной кислоте вольфрамовые минералы (вольфрамит, гюбнерит и ферберит) предварительно сплавляют с содой, чтобы получить NaWO4. Этот сплав при растворении в соляной кислоте дает осадок желтой вольфрамовой кислоты, которая при кипячении с металлическим оловом переходит в соединения пятивалентного вольфрама в виде синих хлопьев. Следует иметь в виду, что при этой реакции синяя окраска с зеленым оттенком может появиться и в присутствии ванадия и молибдена.

б) Восстановление вольфрама на алюминиевой пластинке. На алюминиевой пластинке помещают тонкоизмельченный порошок вольфрамового минерала и заливают соляной кислотой. В присутствии вольфрама после некоторого стояния появляется голубая окраска.

в) Получение кристаллов Тl2WO4. Минерал, содержащий вольфрам, при сплавлении с содой переходит в соединение Na2WO4. К нагретому слабо щелочному раствору Na2WO4 прибавляют кристаллик ТlNO3, и слегка концентрируют раствор подогреванием. После этого медленно вырастают просвечивающие бесцветные шестисторонние пластинчатые кристаллики Тl2WO4, реже появляются шестилучевые звезды, лучи которых направлены друг к другу под углами 60 и 120°. Подобные соединения получаются с молибденом (см. Молибден).

### Железо

Важнейшими на минералов железа являются его окислы и сернистые соединения: гематит, магнетит, гыдроокислы железа, пирит и пирротин. Наряду с этим железо имеет широкое развитие в виде ильменита и хромита и в виде силикатов: пироксенов, амфиболов, гранатов и др. Карбонатные и фосфатные соединения железа наблюдаются значительно реже и представлены сидеритом и вивианитом. Все упомянутые соединения железа, за исключением ильменита и силикатов, растворимы в кислотах.

Железо образует соединения двоякого рода: закисные — соединения двухвалентного железа и офисные соединения трехвалентного. Те и другие относятся совершенно различно к ряду реактивов. Разбавленные растворы двухвалентного (закисного) железа бесцветны, концентрированные — окрашены в зеленоватый цвет, как, например, растворы сидерита и сернистого железа (пирротина). Растворы трехвалентного (окисного) железа имеют желтовато-бурый цвет.

а)	Осаждение аммиаком. Из нейтральных растворов солей закисного железа аммиак осаждает зеленовато-белый гидрат закиси железа Fe(OH)2, но не полностью, так как Fe(OH)2 растворим в аммонийных солях. Из растворов солей окнсного железа аммиак полностью осаждает бурый студенистый гидрат окиси железа Fe(OH)3.

б)	Реакции с роданистым калием KCNS и роданистым аммонием NH4CNS. С соединениями закисного железа эти реактивы не реагируют, растворы же соединений окисного железа окрашивают их в кроваво-красный цвет.

в)	Реакции с железистосинеродистым калием K4[Fe(CN)6]. Из нейтральных или кислых растворов соединений окисного железа осаждается берлинская лазурь интенсивного синего цвета. С соединениями же закисного железа обычно образуется осадок
железистосинеродистого железа, который вследствие его частичного окисления бывает окрашен в светлоголубой цвет.

г)	Реакция с железосинеродистым калием К3[Fе(CN)6]. С соединениями закисного железа образуется осадок темносинего цвета, называемый турнбулева синь. Этот осадок не растворим в кислотах, но разлагается едкими щелочами, В ходе последней реакции образуется смесь гидратов закиси и окиси железа. В отличие от закисного железа, окисное железо с железосинеродистым калием не образует синего осадка, но образует темнокоричневый раствор.

### Золото

В природе встречается главным образом самородное золото, реже наблюдается теллурнстое золото. Золото бывает также связано с сульфидами железа, свинца и цинка в твердом растворе. Растворяется золото в царской водке; растворение происходит с образованием золотохлористоводородтой кислоты HAuCl4, при выпаривании которой получаются красные кристаллы.

а) Получение кассиева пурпура. Раствор золота в царской водке осторожно выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в небольшом количестве воды, и прибавляют каплю хлористого олова SnCl2, которое вызывает окрашивание раствора в пурпурно-красный цвет вследствие выделения коллоидального золота. При значительном количестве золота получается пурпурно-красный осадок (кассисв золотой пурпур), представляющий собой адсорбционную смесь коллоидального золота и гидрата окиси олова. Коагулированный золотой пурпур растворяется в аммиаке и в очень разбавленном растворе КОН с окрашиванием раствора в красный цвет.

б)	Сухая реакция. Все соединения золота дают при сплавлении с содой на угле в восстановительном пламени металлический желтый королек, обладающий ковкостью и не растворимый в кислотах, но растворимый в царской водке.

в)	Получение кристаллов TlAuCl4*5H2O. Раствор золота в царской водке выпаривают, и сухой остаток растворяют в воде. Получается нейтральный раствор, к которому прибавляют кристаллик азотнокислого таллия T1NO3: из раствора вырастает бахрома лимонно-желтых игл TlAuCl4*5H2O. Длина игл может быть более 100 микронов. Они имеют высокое двупреломление, положительное удлинение и угол угасания 28°. Следует указать, что в растворах хлорной ртути при прибавлении азотнокислого таллия появляются бесцветные иглы такой же формы и величины.

г)	Получение кристаллов ZnAu(CNS)5. Роданистый аммоний образует в нейтральном растворе золота красный осадок, легко вырастающий в пушистые, очень характерные розетки. Если роданистого аммония было взято не очень много и если к осадку прибавить уксуснокислого цинка, осадок можно полностью растворить без нагревания. При стоянии из раствора выделяется ZnAu(CNS)5 в виде мелких удлиненных кристалликов ромбической сингонии ярко-желтого цвета. Одиночные кристаллики наблюдаются редко, чаще представлены их группы. При избытке раствора NH4CNS двойная соль ZnAu(CNS)5 не выкристаллизовывается.

### Калий

а)	Окрашивание пламени. От солей калия пламя окрашивается в фиолетовый цвет. Окраска пламени часто маскируется натрием, поэтому необходимо пользоваться синим кобальтовым стеклом, поглощающим желтый цвет.

б)	Получение кристаллов K2PtCl6. К исследуемой капле нейтрального или слабо подкисленного соляной кислотой раствора при нагревании прибавляют стеклянной палочкой каплю 10%-ного раствора хлорной платины. Желателен избыток реактива. Если раствор не был слишком концентрирован, выпадают лимонно-желтые октаэдры неправильной формы (рис. 16). Если же раствор был очень концентрирован или содержал много кислоты, выпадают дендриты или появляется светложелтый мелкокристаллический осадок.

Кристаллы хлороплатината калия обладают блеском и сильно преломляют свет; в отраженном свете они кажутся полуметаллическими. Вследствие сильного преломления свет, падающий па углы октаэдра, полностью отражается. Кристаллы (особенно мелкие) имеют поэтому неясные закругленные контуры и кажутся похожими больше на маленькие ядрышки, чем на хорошо образованные октаэдры. Этой реакции мешают аммоний, рубидий, цезий и таллий. Нерастворимые минералы калия следует в случае данной реакции сплавлять на угле, а не на платиновой проволочке.

### Кальций

Кальций — очень распространенный элемент. Известны главным образом его углекислые соединения — кальцит и арагонит и сернокислые — гипс и ангидрит. Кальций встречается также в виде фтористого соединения — плавикового шпата. Он содержится, кроме того, в многочисленных силикатах, из которых наиболее важны волластонит, анортит, эпидот и др. Из фосфорных соединений кальция назовем апатит. Соединения кальция бесцветные или белые. В кислотах растворимы углекислые, сернокислые и фосфорные соединения кальция. Силикаты кальция в кислотах не растворимы. Флюорит разлагается серной кислотой.

а)	Окрашивание пламени. Калийсодержащие хлористые растворы при прокаливании окрашивают пламя в кирпично-красный цвет.

б)	Осаждение из аммиачных растворов. Из растворов кальция, содержащих небольшой избыток аммиака, кальций легко осаждается щавелевокислым аммонием (NH4)2CO3 или углекислым аммонием (NH4)2CO3 в виде белого кристаллического осадка СаС2О4 или СаСO3. Щавелевокислый аммоний осаждает кальций также и из слабокислых растворов.

в)	Осаждение из солянокислых растворов. При растворении кальцита или другого кальцийсодержащего минерала на предметном стекле в соляной кислоте и прибавлении к раствору капли серной кислоты выпадает обильный тонкокристаллический белый
осадок. При сильном разбавлении раствора и кипячении осадок
растворяется, в отличие от ВаSО4 который при этих условиях
не растворим, и SrSO4 растворимость которого гораздо меньше. Это единственная реакция, которой можно пользоваться для открытия кальция в присутствии стронция и бария.

Осаждение кальция разбавленной серной кислотой или сернокислым натрием — обычная реакция при исследовании минералов на кальций. Кристаллы CaSO4 • 2Н2О лучше осаждаются из нейтральных или слабо кислых растворов, причем раствор приходится немного нагревать и концентрировать. Образование кристаллов происходит тогда по краям пробной капли. Кристаллы CaSO4 • 2Н2О выпадают в виде тонких призматических игл моноклинной сингонии с углом угасания 52°, слабым двупреломлением и серыми цветами интерференции. Такие игловидные кристаллы обычно образуются в виде пучков или веерообразных агрегатов. Кроме того, наблюдаются двойники с входящими углами, похожие на ласточкин хвост (рис. 17).

### Кобальт

Кобальт встречается главным образом в виде сернисто-мышьяковистого и мышьяковистого соединений, причем наиболее важными из кобальтовых руд являются кобальтин CoAsS и шмальтин СоAs2. Из вторичных минералов кобальта наиболее известен кобальтовый цвет Со3(АsО4)2 • 8Н2O. Первые два кобальтовых минерала растворимы в HNO3 и перекиси водорода, а последний растворяется в НСl с окрашиванием раствора в розово-красный цвет и во всех минеральных кислотах.

а)	Осаждение щелочами. Едкие щелочи (калий и натрий) осаждают синюю основную соль кобальта Со(ОН)С1, которая при нагревании разлагается и образует розово-красный гидрат закиси кобальта Со(ОН)2.

б)	Получение кристаллов Co(CNS)2 •Hg(CNS)3. Характерная реакция на кобальт. В качестве реактива применяют (NH4)2Hg(CNS), для приготовления которого растворяют в 5 см3 воды при комнатной температуре 3 г хлорной ртути и 3,3 г роданистого аммония. Ход реакции следующий.

Берут каплю раствора кобальтового минерала и прибавляют каплю реактива. При взаимодействии капель происходит осаждение призматических кристаллов Co(CNS)2 •Hg(CNS)3. ромбической сингонии (рис. 18). Отдельные хорошо образованные кристаллы получаются редко. Большей частью они соединяются в неправильные группы или образуют шиловидные шарики. Кристаллы окрашены в прекрасный сними цвет, на толстых кристаллах синий цвет переходит в черный. В горячей поде они довольно хорошо растворяются, при охлаждении раствора снова выпадают по краям капли, Сильные кислоты быстро их разлагают и растворяют, поэтому рекомендуется производить реакцию в слабо кислых растворах.

в)	Сухая реакция. Перлы буры и фосфорной соли как в окислительном, так и в восстановительном пламени солями кобальта окрашиваются в интенсивный синий цвет.

г) Королек на угле. При прокаливании с серой на угле соединения кобальта восстанавливаются до металла, притягиваемого магнитом. При выщелачивании содового сплава в воде остается черный порошок кобальта.

### Кремний

Исключительно широкое распространение в природе имеют соединения кремния, называемые силикатами. Большая часть силикатов (полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды и др.) обычно не растворимы в кислотах. Чтобы выделить из таких минералов кремнекислоту, нужно перевести их в растворимое состояние. Это достигается сплавлением их с углекислым натрием Na2CO3 или спеканием с хлористым аммонием и карбонатом кальция. При выпаривании с серной и плавиковой кислотами весь кремнезем улетучивается в виде SiF4. Сплавление силикатов с содой дает щелочные силикаты, растворимые в воде.

Некоторые силикаты непосредственно разлагаются кислотами. Сюда относятся главным образом цеолиты, которые разлагаются соляной кислотой при нагревании с образованием кремнекислоты в виде студня или порошка.

а)	Получение кристаллов Na2SiF6. Минерал, содержащий кремний, сплавляют с содой на платиновой проволочке, и сплав растворяют в небольшом количестве воды. Прозрачный раствор концентрируют медленным выпариванием. На предметное стекло, покрытое коллодиумом, помещают рядом две капли разбавленной соляной кислоты: к одной прибавляют капельку раствора силиката, а к другой — NH4F. Нагревают, и соединяют обе капли. При этом выпадают звездчатые или шестисторонние кристаллики Na2SiF6 гексагональной сингонии (рис. 19). Из мало разбавленных растворов выпадают нежные шестилучевые розетки (до 140 микронов) и очень редко маленькие ромбоэдры. Все эти кристаллы хорошо очерчены и окрашены в бледно-красноватый цвет. Реакция имеет тот недостаток, что многие фтористые соли, например титана-, оловянно, циркона- и борофтористые, дают с натрием кристаллы такого же вида и окраски.

б)	Сухая реакция. При накаливании небольшого количества силиката в перле фосфорной соли металлические окислы растворяются, кремневая кислота же большей частью остается в перле, получая вид белой студенистой массы (кремневого скелета) во взвешенном состоянии. Но никогда не следует ограничиваться одной этой реакцией, ибо многие силикаты цеолитовой группы дают прозрачный перл фосфорной соли без скелета.

### Литий

Литиевые соединения имеют ограниченное развитие в природе. Из литиевых минералов полезными являются сподумен и лепидолит. Другие литиевые минералы встречаются очень редко. Сподумен и лепидолит относятся к группе силикатов, не растворимых в кислотах, поэтому при анализе их сплавляют с содой, и сплав растворяют в соляной кислоте.

а)	Получение фосфорнокислого лития. Из щелочного раствора хлористого лития фосфорнокислый натрий Na2HPO4 выделяет белый осадок фосфорнокислого лития Li3PO4. Если же нейтральный раствор лития после прибавления к нему фосфорнокислого натрия быстро нагреть до кипения, то осаждаются светлые прямоугольные таблички, имеющие высокое двупреломление и параллельное угасание.

б)	Получение углекислого лития. Если к концентрированной капле раствора лития прибавить углекислого аммония, то выделяется белый порошкообразный осадок углекислого лития Li2CO3. Эта соль, в отличие от аналогичных углекислых солей калия, натрия и аммония, очень медленно растворяется в воде. В присутствии большого количества хлоридов щелочных металлов или хлористого аммония осадок углекислого лития не образуется. Из разбавленных растворов углекислый литий выпадает при подсыхании капли по ее краям в виде тонких призм и игл, похожих на кристаллы гипса.

в)	Сухая реакция. Хлористые соли лития окрашивают пламя в карминово-красный цвет. В присутствии натриевых солей литиевая окраска маскируется, но при наблюдении через кобальтовое стекло красный цвет пламени становится видным.

### Магний

Соединения магния очень распространены в природе. Важнейшие магниевые минералы: магнезит, доломит, карналлит, шпинель и соединения с алюминием и кремнием. Первые три минерала магния растворимы в кислотах. Шпинель и силикаты магния (пироксены, амфиболы, хлорит и др.) в кислотах не растворимы и поэтому предварительно сплавляются с содой.

а)	Реакция с едкими щелочами КОН и NaOH. При прибавлении к раствору магния КОН или NaOH образуется белый студенистый осадок гидроокиси магния Mg(OH)2, растворимый в кислотах и аммонийных солях. Аммиак же почти не осаждает Mg(OH)2.

б)	Получение кристаллов MgNH4PO4•6Н2O. К капле раствора магния прибавляют хлористый аммоний, и пересыщают раствор аммиаком. После прибавления аммиака следует раствор нагреть, чтобы получить хорошо образованные кристаллы. В нагретую каплю, выделяющую сильный запах аммиака, вносят кристаллик фосфорнокислого натрия. Из растворов, содержащих больше 10% магния, вначале выпадают иксобразные кристаллы, затем появляются хорошо образованные призматические кристаллики ромбической сингонии (рис. 20 и 21).

При избытке в растворе свободной соляной кислоты прибавляют сначала фосфорнокислого натрия, а затем, после нагревания, избыток аммиака. Вначале выпадает аморфный осадок, который быстро превращается в дендриты, особенно характерные для магния. Осадок MgNH4PO4 • 6Н2О хорошо растворим в кислотах, но стоит прибавить избыток аммиака, предварительно его нагрев, как снова образуется осадок MgNH4PO4 • 6Н2О. Присутствие щелочных металлов — натрия и калия не мешает этой реакции. Щелочноземельные металлы – кальций и стронций следует удалить серной кислотой или углекислым аммонием, чтобы они не мешали открытию магния. От осадка кальциевых солей раствор магния отфильтровывается по методу Геммеса.

в) Окрашивание раствором Co(NO3)2. Многие магнийсодержащие минералы не окрашены. При прокаливании и смачивании после прокаливания раствором Со(NO3)2 и при повторном сильном прокаливании неокрашенные минералы приобретают бледный мясо-красный цвет.

### Марганец

Важнейшие марганцевые минералы: пиролюзит, браунит, манганит, родохрозит, гидроокислы марганца и родонит. Перечисленные марганцевые минералы, за исключением родонита и родохрозита, растворяются в соляной кислоте на холоду с окрашиванием раствора в характерный темный зелено-бурый цвет, При нагревании раствора выделяется хлор и раствор обесцвечивается, особенно сильно после разбавления водой: в этом случае марганец высшей валентности восстанавливается до двухвалентного. В родохрозите марганец двухвалентен, и поэтому его солянокислый раствор не окрашивается или имеет розовый цвет.

а) Получение Na2MnО4. При сплавлении всех марганцевых минералов с содой Na2СО3 или с едкой щелочью NaOH на платиновой проволоке в окислительном пламени, образуется Na2MnO4, который окрашивает сплав в голубовато-зеленый цвет. В восстановительном пламени Na2MnO4 не образуется и сплав имеет белый цвет. Для образования Na2MnO4 необходимо наличие свободного кислорода. При прибавлении к соде KNO3 реакция становится особенно чувствительной: получается более яркая и густая зеленая окраска сплава. При помощи этой реакции марганец открывается даже в количествах, исчисляемых долями миллиграмма.

б)	Окрашивание перлов буры и фосфорной соли. Перлы буры и фосфорной соли при очень маленькой насадке порошка марганцевого минерала в окислительном пламени окрашиваются в фиолетовый цвет, в восстановительном же пламени они становятся совершенно бесцветными.

в)	Реакция с двуокисью свинца PbO2 или суриком Pb3O4. Порошок марганцевого минерала помещают в пробирку, при бавляют 2—3 см3 азотной кислоты и кипятят. К раствору прибавляют затем порошковатой PbO2 или Pb3O4 и снова кипятят. При остывании цвет раствора от образования марганцевой кислоты HMnO4 становится фиолетово-красным или розовым.

г)	Получение кристаллов MnC2O4 • ЗН20. Реакцию лучше проводить в нейтральных растворах. Для этого необходимо каплю солянокислого раствора, содержащего марганец, выпарить на предметном стекле досуха и затем к охлажденному сухому остатку прибавить каплю воды и кристаллик щавелевокислого калия. При этом выпадают тонкие палочки, которые, звездообразно перекрещиваясь, соединяются в пучки (рис. 22). Угол угасания отдельных палочек прямой. Палочки двупреломляют. Присутствие больших количеств цинка, кобальта и никеля мешает образованию щавелевокислого марганца.

### Медь

К типичным медным минералам относятся сульфиды, а также окислы, карбонаты и сернокислые соединения. Значительно реже встречается самородная медь. Из сульфидов меди наиболее известны халькозин и халькопирит, из окислов — куприт, а из карбонатов — малахит и медная синь. Перечисленные минералы растворимы в азотной и, за исключением сульфидов, в соляной кислоте. Растворы двухвалентной меди имеют голубей или зеленый цвет; при прибавлении аммиака цвет раствора изменяется в темно-синий вследствие образования комплексного аммиачно-медного соединения.

а)	Осаждение щелочами. При действии едких щелочей (натрия и калия) на растворы двухвалентной меди образуется светло-голубой хлопьевидный осадок гидроокиси меди, которая при нагревании разлагается и дает черный осадок окиси меди. При действии же КОН на растворы одновалентной меди образуется на холоду желтый осадок гидрата закиси меди.

б)	Реакция с йодистым калием. К разбавленному раствору соли двухвалентной меди прибавляют йодистого калия; выделяющийся йод окрашивает раствор в желтый цвет. Кроме того, если в солянокислый раствор, содержащий медь, положить кусочек йодистого калия, образуется очень тонкий светложелтый аморфный осадок йодистой меди. Желтая окраска йодистой меди придается в этом случае выделяющимся йодом.

в)	Реакция с металлическим железом. Если к солянокислому раствору меди прибавить кусочек металлического железа или опустить в раствор кончик стальной иглы, то из раствора выделяется металлическая медь в виде налета на кусочке железа или на иголке.

г)	Сухая реакция. Солянокислый раствор меди окрашивает пламя спиртовки в голубой или зеленый цвет. При сплавлении с содой медного минерала медь восстанавливается- до металлической и выделяется в виде красного ковкого королька.

д)	Получение кристаллов Cu(CNS)2 • Hg(CNS)2 • Н2O. Минерал растворяют в HNO3, и затем раствор выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в разбавленной уксусной кислоте. К холодной капле раствора прибавляют маленькую каплю реактива NH4Hg(CNS)2, и немного подогревают. При этом выпадает
желто-зеленый моховидный осадок роданистой медно-ртутной соли Cu(CNS)2 • Hg(CNS)2 • Н2O (рис. 23). Под микроскопомэтот осадок представлен призматически-игольчатыми агрегатами. Отдельные иголочки имеют прямое угасание.

е) Капельная реакция. Фильтровальную бумагу пропитывают насыщенным раствором роданистого калия, который перед этим наполовину разбавляют водой, и на эту бумагу помещают каплю испытуемого медьсодержащего раствора. В присутствия меди на бумаге образуется бурое пятно. Затем бумагу держат над парами NН3, и получают комплексный ион аммония и меди голубого цвета. На это голубое пятно помещают каплю желтой кровяной соли. Пятно переходит в бурый цвет (отличие от никеля).

### Молибден

Молибден встречается в виде молибденита, вульфенита и повеллита. В молибдените молибден четырехвалентный, а в вульфените и повеллите — шестнвалентный. Соединения молибдена обычно растворимы в кислотах.

а)	Реакция с серной кислотой. Если выпарить в капле крепкой H2SO4 молибденовое соединение, как, например, вульфенит или повеллит, то сухой остаток окрашивается в интенсивный синий цвет, т. е. происходит образование молибденовой сини.

б)	Реакция с цинком. Если к солянокислому раствору молибдена прибавить кусочек цинка, то раствор окрашивается сначалав синий, затем в зеленый и, наконец, в бурый цвет. Так же действуют SnCb и другие восстановители.

в)	Реакция с ксантогенатом калия. Несколько зерен молибденита сплавляют в ушке платиновой проволоки с содой, и растворяют сплав в нескольких каплях соляной кислоты (1:1). К полученному слабо кислому раствору прибавляют кристаллик ксантогената калия. При этом молибден окрашивает раствор в красный цвет. Реакция очень чувствительная и специфичная для молибдена.

г)	 Реакция с роданистым калием. Если на солянокислый раствор молибдена подействовать роданистым калием в присутствии цинка или SnCl2, то в связи с образованием роданистого молибдена раствор окрасится в кроваво-красный цвет. При прибавлении перекиси водорода окраска исчезает.

д)	Получение кристаллов TlMoO4. Минерал сплавляют с КОН
на платиновой проволочке, н сплав растворяют в воде. В растворе должен быть избыток КОН или NaOH. На предметное стекло помещают каплю раствора, и к ней прибавляют кристаллик азотнокислого таллия. Выпадают просвечивающие бесцветные или слабо окрашенные в желтый цвет шестисторонние листочки молнбденовокислого таллия, иногда появляются красивые решетчатые шестилучевые звезды, лучи которых направлены под углами 60 и 120°.

### Мышьяк

Важнейшими из мышьяковых руд являются сульфиды, арсениды н сульфосоли. Среди сульфидов известны реальгар, аурипигмент, арсенопирит. Из арсенидов — никелин, шмальтин. Из сульфосолей — блеклая руда, представляющая собой смесь сульфо-мышьяковистокислых и сульфо-сурьмянистокислых соединений, главным образом меди, ртути, железа и цинка. Все перечисленные соединения мышьяка растворимы в азотной кислоте или в царской водке. При прокаливании их с содой на угле в окислительном пламени они дают белый дым с резким чесночным запахом и образуют пепельно-серый налет.

а)	Реакция с молибденовокислым аммонием. Если минерал не растворим в крепкой HNO3, его сплавляют с Na2СО3. Сплав растворяют в азотной кислоте, и к раствору прибавляют молибденовокнслого аммония. Этот раствор подогревают на слабом пламени спиртовки. В присутствии мышьяка выпадает желтый осадок мышьяково-молибденовокислого аммония. Аналогичная реакция получается в присутствии фосфора без подогревания.

б)	Получение мышьякового зеркала. Измельченный мышьяковый минерал помещают в закрытую трубку и прокаливают перед паяльной трубкой на пламени спиртовки: на стенках закрытой трубки в удалении от пробы образуется возгон металлического мышьяка черного цвета и вблизи пробы — светлосерый налет As2S3. Металлический налет можно проверить на мышьяк, растворяя в азотной кислоте и действуя на раствор молибденово-кислым аммонием. При этом должен получиться желтый осадок мышьяково-молибденовокислого аммония,

в)	Восстановление мышьяка. Минерал растворяют в царской водке, и раствор выпаривают досуха (не рекомендуется оставлять сухой остаток на огне, так как мышьяк летуч). Сухой остаток растворяют в капле соляной кислоты и капле воды, и к раствору прибавляют хлористое олово, В присутствии мышьяка выпадает осадок черного или бурого цвета (при малом содержании мышьяка надо раствор нагреть и подождать 3—5 мин.). При кипячении сухого остатка с соляной кислотой и металлическим цинком выделяется черная пена металлического мышьяка.

### Натрий

Соединения натрия, растворенные в соляной кислоте, окрашивают пламя в интенсивный желтый цвет.

### Никель

К раствору никельсодоржащего минерала прибавляют небольшой избыток аммиака и немного порошка дпметилглиоксима и нагревают раствор до кипения. В присутствии даже небольших количеств никеля выпадает красивый карминово-красный осадок.

### Олово

Важнейшими минералами олова являются касситерит и станнин.

а) Открытие олова в касситерите. На предметное стекло помещают каплю крепкой соляной кислоты, в каплю погружают небольшое зерно касситерита и прибавляют цинковой пыли. Происходит восстановление SnO2 до металлического олова, которое выделяется в виде металлического зеркала — налета на зерне касситерита. В случае, если цинковой пыли было прибавлено недостаточно для нейтрализации всего раствора, после некоторого стояния оловянная рубашка на зерне касситерита растворяется в соляной кислоте и зерно приобретает прежний вид. Металлическое зеркало не всегда получается быстро, особенно на светлых разностях касситерита. Если зерно не покрывается металлическим налетом с одного раза, его следует поместить в новую каплю соляной кислоты и прибавить новые порции цинковой пыли: при повторной обработке зерна налет получается моментально.

б) Получение кристаллов Rb2SnCl6. Минерал, содержащий олово, растворяют в азотной кислоте, и раствор выпаривают на водяной бане досуха. Сухой остаток снова растворяют и воде: остается нерастворимой метаоловянная кислота, которую отфильтровывают по способу Геммеса. К остатку метаоловянной кислоты прибавляют каплю слабой соляной кислоты и кристаллик хлористого рубидия. В присутствии последнего выпадают кристаллы хлоростанната рубидия кубической сингонии, представленные октаэдрами, ромбододекаэдрами и кубооктаэдрами. Иногда в вершинах октаэдров появляются темные точки (рис. 24).

### Платина

В природе встречается главным образом самородная платина,

а)	Реакция с диметилглиоксимом. К раствору платины в царской водке прибавляют воды, каплю соляной кислоты и избыток диметилглиоксима. При кипячении раствора получается осадок сине-зеленого цвета. При небольшом содержании платины осадок выпадает только после охлаждения раствора,

б)	 Получение кристаллов Rb2PtCl6. Если самородная платина не содержит значительных примесей иридия, осмия и родия, то она легко растворяется в царской водке. При этом получается раствор хлорной платины. Если к капле этого раствора прибавить кристаллик хлористого рубидия, получаются мелкие октаэдры совершенной формы желтого цвета, наблюдаемые под микроскопом/

в) Получение кристаллов K2PtCl6. Хлористый калий осаждает из раствора хлорной платины красивые лимонно-желтые октаэдры (рис. 25). (Описание их было дано при калии.)

### Ртуть

Ртуть в природе встречается главным образом в виде киновари HgS, растворимой в царской водке с выделением серы.

а)	Восстановление ртути из киновари. Раскаленным шарикомсоды на платиновой палочке прикасаются к порошку или зерну киновари, помещенному в фарфоровой чашечке. Минерал дает газообразные продукты разложения, но на холодных стенках чашечки пары ртути, конденсируясь, образуют капельки металлической ртути, которые хорошо можно видеть под бинокуляром. Для этой реакции достаточно одного зерна киновари, размером около 0,2 мм. Капельки ртути растворяются в HNO3.

б)	Получение кристаллов Hg(CNS)2 • Co(CNS)2. К капле раствора киновари в царской водке прибавляют каплю раствора азотнокислого кобальта и роданистого аммония. В результате выпадают синие призматические двойные кристаллы Hg(CNS)2 • Co(CNS)2.

### Свинец

Свинец в природе встречается в виде галенита, церуссита, англезита, пироморфита, миметезита, ванадинита, вульфенита и т. д. Перечисленные свинцовые минералы, за исключением англезита, растворимы в соляной и азотной кислотах. Нерастворимые минералы свинца сплавляются с содой и сплав выщелачивают кислотами.

а)	Получение кристаллов соли двуиодистого свинца. Минерал растворяют на предметном стекле в соляной или азотной
кислоте. Полученный раствор, содержащий свинец, досуха выпаривают. Сухой остаток растворяют в капле воды, и к водному
раствору свинца прибавляют кристаллик йодистого калия. В результате получаются золотисто-желтые кристаллы PbJ2 в виде
неправильных шестиугольных пластинок, которые можно наблюдать под микроскопом (рис. 26).

б)	Получение свинцового королька. При сплавлении порошка свинцового минерала с содой на угле в восстановительном пламени получается королек металлического свинца, отличающегося большой ковкостью, легкой растворимостью в азотной и, при нагревании, в соляной кислоте.

### Сера

а) 	Получение серной печени. Порошок минерала сплавляют с содой и небольшим количеством угля на платиновой проволочке или на угле в окислительном пламени. Полученный сплав погружают в каплю воды на металлической пластинке серебра (монете). При наличии в минерале серы на серебряной пластинке образуется черное или темно бурое пятно.

б)	 Получение осадка сернокислого бария. При действии раствором хлористого бария на солянокислый раствор минералов, содержащих шестивалентную или сульфатную серу, выпадает густой тонкокристаллический осадок сернокислого бария.

### Серебро

Серебро встречается в самородном состоянии, но главным образом в соединениях с серой, мышьяком и сурьмой в виде пираргирита Ag3SbS3 и прустита Ag3AsS3, а также в виде кераргирита AgCl. Примеси серебра встречаются в блеклых рудах и в галените. Большинство серебросодержащих минералов хорошо растворимо в азотной кислоте. Все соединения серебра при прокаливании с содой на угле легко восстанавливаются, образуя белый металлический ковкий королек серебра без налета (отличие от свинца и олова), легко растворимый в азотной кислоте (отличие от олова). Азотнокислый раствор серебра с соляной кислотой дает белый творожистый осадок хлористого серебра (отличие от свинца).

а)	Образование окиси серебра. Минерал растворяют в азотной кислоте и раствор выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в воде и к нейтральному водному раствору серебра добавляют каплю аммиака. В результате образуется AgOH, а затем бурая окись серебра Ag2O, которая растворима в избытке аммиака.

б)	Образование хлористого серебра. При действии на азотнокислый раствор серебряных минералов соляной кислотой выпадает белый творожистый осадок хлористого серебра AgCl, который на воздухе быстро темнеет. Осадок хлористого серебра легко растворяется при прибавлении нескольких капель аммиака (рис. 27).

в)	Образование йодистого серебра. Прифибавлении к нейтральному раствору серебра капли йодистого калия выпадает желтый творожистый осадок йодистого серебра AgJ, практически не растворимого в аммиаке.

г)	 Образование двухромовокислого серебра. При прибавлении к слабо нагретому азотнокислому раствору серебра кристаллика хромовокислого аммония выпадает соль Ag2Cr2O7 в виде крупных триклинных пластинок и ромбов, окрашенных в разные цвета (начиная от желтого и кончая кроваво-красным).

### Сурьма

Из сернистых соединений сурьмы наиболее важное значение имеет антимонит, из кислородных — валснтпнит. В окислительном пламени сурьмяные минералы дают на угле белый налет Sb205 вблизи пробы и хрупкий металлический королек.

а)	Открытие сурьмы в антимоните. В КОН зерна антимонитапокрываются оранжевой пленкой сурьмяных сульфосолей. Этареакция хорошо удается в свободных зернах я при травленииполированных шлифов с антимонитом.

б)	Открытие сурьмы в валентините. Минерал растворяют в соляной кислоте. При прибавлении к раствору хлористой сурьмы воды образуется белый осадок хлорокиси сурьмы SbOCl. Если солянокислый раствор сурьмы покипятить с кусочком металлического железа, выпадают черные хлопья металлической сурьмы.

в) 	Получение кристаллов Cs2SbCl5 • 2,5Н3O. Берут каплю солянокислого раствора сурьмяного минерала, С одной стороны капли помещают кристаллик CsCl, а с противоположной — немного KJ. Выпадают кристаллы состава Cs2SbCl5 • 2,5Н3O в виде шестиугольных пластинок желтого цвета, похожих по форме на кристаллы аналогичной соли висмута (см. рис. 15), но отличных по цвету (последние имеют красный цвет).

г)	 Определение сурьмы с родамином В. Зерна сурьмяного минерала растворяют в нескольких каплях соляной кислоты при нагревании на часовом стекле. Затем раствор охлаждают, и приливают в фарфоровый тигелек или фарфоровую чашечку к 1 см3 раствора родамина В. Присутствие сурьмы вызывает изменение красной окраски реактива в фиолетовую. Трехвалентную сурьму следует предварительно окислить прибавлением нескольких крупинок нитрита натрия. Родамин В применяют в концентрации 0,01 г красителя на 100 см3 воды.

### Тантал и ниобий

а)	 Реакция образования гексатанталата натрия Na8Ta6O19 · 25Н2О и гексаниобата натрия Na2Nb6O19 • 16Н2O. Реакция основана на различной растворимости калиевой и натриевой солей кислот тантала и ниобия. Калиевая соль сравнительно хорошо растворима в воде, натриевая соль растворима при комнатной температуре очень мало, несколько больше при нагревании.

Разложение минерала производят путем сплавления с КОН. Сплав выщелачивают на часовом стекле небольшим количеством воды, к которой прибавлена капля КОН (10%), чтобы предотвратить выпадение трудно растворимой кислой калиевой соли. Раствор отфильтровывают по методу Геммеса. Затем к капле раствора на предметном стекле прибавляют 1 каплю 10%-ного раствора NaOH и несколько кристалликов уксуснокислого натрия. Через некоторое время у края капли начинают расти бесцветные кристаллы гексатанталата натрия Na8Ta6O19 · 25Н2О и гексаниобата натрия Na2Nb6O19 • 16Н2O. Сначала выпадают палочки, затем шестиугольники, совершенно правильные пли слегка вытянутые, и, наконец, шестиугольные звезды.

б)	Открытие тантала и ниобия с таннином. Небольшое количество зерен танталового или ниобиевого минерала растирают в тонкий порошок и сплавляют в маленьком фарфоровом тигле с кристалликами KHSO4, или К2S2О7. Затем сплав растворяют в 1 — 2 см3 горячего раствора щавелевокислого аммония. К полученному раствору прибавляют 0,1 г NH4C1 и 0,02 г сухого таннина, и раствор осторожно кипятят в пробирке. Минералы, содержащие тантал, дают при этом желтый осадок; содержащие ниобий — оранжевый или оранжево-красный. В слабо щавелевокислом растворе присутствие Fe не мешает течению реакции.

### Теллур

а)	Реакция с серной кислотой H2SO4. Концентрированную серную кислоту кипятят в фарфоровой чашечке для удаления воды, затем прибавляют порошок исследуемого теллурсодержащего минерала и полученный раствор нагревают, но не до кипения. Раствор окрашивается в карминово-красный цвет, который исчезает при кипячении или разбавлении водой.

б)	Получение кристаллов Cs2TeCl6. К солянокислому раствору теллура прибавляют кристаллик хлористого цезия, причем выпадают
лимонно-желтые прозрачные октаэдры Cs2TeCl6, которые разлагаются при прибавлении воды (рис. 28). От йодистого калия кристаллики моментально окрашиваются в черно-бурый цвет (в отличие от хлороплатмната цезия).

### Титан

В природе титан чаще всего встречается в виде ильменита, сфена и окислов (рутила, анатаза и брукнта), реже перовскита. Соединения титана в кислотах не растворимы. В растворимое состояние титановые минералы переводятся путем сплавления с содой или кислым сернокислым калием. При сплавлении титановых минералов с бурой и оловом в восстановительном пламени перл становится по охлаждении фиолетовым.

Реакция с перекисью водорода. Минерал сплавляют с содой и обрабатывают равными объемами воды и серной кислоты, затем сплав кипятят в пробирке до растворения мути, К полученному раствору прибавляют 1—2 капли фосфорной кислоты и 2 капли перекиси водорода. При наличии титана раствор окрашивается, в зависимости от концентрации, в цвет светложелтый до густооранжевого. Церий с перекисью водорода также дает бледножелтую окраску, но никогда не дает оранжевой. Реакции мешают хроматы, ванадаты и молибдаты. Эта реакция весьма чувствительна и позволяет установить присутствие титана при наличии одного небольшого зерна титансодержащего минерала.

### Фосфор

Из фосфорсодержащих шлиховых минералов наиболее распространенными являются апатит и монацит.

Осаждение молибденовокислым аммонием. Фосфорсодержащие минералы растворяют в азотной кислоте, а если минерал трудно растворим, его предварительно сплавляют с содой. К азотнокислому раствору прибавляют несколько зернышек молибденовокислого аммония. В присутствии фосфора образуется желтый тонкокристаллический осадок фосфорно-молибденовокислого аммония. Подобная реакция происходит и с мышьяковыми минералами, но при нагревании.

### Хром

Главными из хромсодержащих минералов являются хромит и хромовые шпинели, не растворимые в кислотах.

а)	 Сухие реакции. При сплавлении с содой, которое следует производить в окислительном пламени, получается непрозрачный желтый сплав. Чувствительность реакции увеличивается от прибавления к сплаву селитры KN03 или перекиси натрия. Корольки же хрома с бурой н фосфорной солью имеют в холодном состоянии ярко-зеленый цвет, все равно — образовались ли они в окислительном, или в восстановительном пламени.

б)	Получение хромовокислого серебра. При сплавлении с содой и селитрой или перекисью натрия (для лучшего окисления), хромсодержащие минералы разлагаются с образованием хромата натрия, который растворяется в воде. При прибавлении к нейтральному раствору хромовокислых солей азотнокислого серебра получается буро-красный осадок хромовокислого серебра (рис. 29).

### Цинк

Важнейшей цинковой рудой является сфалерит, растворимый в царской водке.

Получение ринмановой зелени. Измельченный минерал, содержащий цинк, сплавляют с содой на пламени спиртовки в платиновой проволочке. Сплав смачивают азотнокислым кобальтом и снова нагревают в окислительном пламени. При наличии цинка сплав приобретает неравномерную зеленую окраску.

# 6. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ

Люминесценция (свечение) минералов может быть вызвана рентгеновыми, ультрафиолетовыми и катодными лучами, а в некоторых случаях просто нагреванием минерала в пламени газовой горелки или другим источником.

Особенно интенсивно свечение минералов в катодных лучах: во многих случаях оно даже не требует полного затемнения помещения. В катодных лучах светится большее количество минералов, чем в ультрафиолетовых. Цвет и яркость люминесценции зависят от наличия примесей в минералах; установлено, что химически чистые соли обычно не дают свечения.

Примеси в минералах являются, таким образом, активаторами свечения. Среди них особое значение имеют редкие земли, уран, марганец и некоторые другие элементы. Количество примесей колеблется при этом от тысячных долей процента до нескольких процентов (1—6%). Но большое количество активатора иногда может подавлять люминесценцию минерала, тогда как следы этого же активатора вызывают яркое свечение.

Явления свечения связаны также с характером распределения примесей в решетке данного минерала. Иногда тонкое измельчение светящихся минералов приводит к полному исчезновению свечения.

Люминесцентные методы используют как диагностические, но чаще их применяют для проверки и количественной оценки содержания минералов, которые были уже установлены при просмотре проб под бинокуляром и при минералогическом исследовании шлихов и рудных концентратов. Несмотря на то, что люминесцентный анализ является очень простым и удобным методом определения и количественной оценки минералов, он имеет ограниченное применение. Вызвано это в известной степени тем, что очень многие минералы обладают одинаковым свечением, хотя их химический состав совершенно различен, Возможен и такой случай, когда один и тот же минерал из различных месторождений имеет разное как по силе, так к по цвету свечение.

При изучении шлихов и рудных концентратов чаше прибегают к методу катодной люминесценции, при помощи которой открывают шеелит, апатит, флюорит, циркон, алмаз, повеллит, кальцит, волластонит и некоторые другие минералы с интенсивным свечением.

Аппарат для катодной люминесценции состоит из катодной трубки, высоковольтного трансформатора, подающего высокое напряжение на электроды катодной трубки, и вакуумного насоса с мотором. Изучаемый объект (шлих, фракция или отдельные зерна) помещается в катодную трубку и облучается там катодными лучами, образующимися в результате излучения электронов одним из электродов катодной трубки, при высоком разрежении, получаемом с помощью вакуумного насоса. Скорость электронов зависит от степени разрежения воздуха внутри трубки. С увеличением вакуума усиливается катодное излучение.

Катодная трубка системы Г. Ф. Кумовского дает возможность наблюдать люминесценцию минералов через плоско-параллельное стекло, над которым можно устанавливать любые увеличительные приборы (бкнокуляр или микроскол). Катодная трубка состоит из стеклянного или даже металлического цилиндра с притертыми хорошо отполированными бортами (рис. 30 и 32). К верхней части цилиндра приклеивается при помощи пицеина или менделеевской замазки алюминиевая шайба 3, которая имеет посредине отверстие диаметром 25—30 мм и служит катодом. Сверху к шайбе приклеивается той же замазкой плоско-параллельным диск из стекла 1, Стеклянный цилиндр с катодом ставится нижней частью на хорошо отшлифованную латунную подставку 4, которая имеет сообщение с вакуумным насосом. Внутри цилиндра помещается на соответствующей подставке исследуемый шлих в часовом стеклышке с зачерненным дном. Подставка со шлихом не должна закрывать отверстие в латунной подставке, через которое происходит откачка воздуха насосом. Нижний борт цилиндра смазывается специальной смазкой (крановая мазь), или под борт подкрадывается резина для получения герметичности. Алюминиевая шайба соединяется с катодом источника высокого напряжения, латунная подставка — с анодом или землей.

Разборная катодная трубка конструкции М. Г. Богословского также и мет широкое применение н не сложна по конструкции (рис. 31), Трубка 2 состоит из стеклянного сосуда, имеющего наверху отогнутые и пришлифованные края, на которые ложится металлическая крышка, служащая катодом. Последняя соединяется с отрицательным полюсом источника тока высокого напряжения 1. Между стеклом н катодом трубки прокладывается мягкое резиновое кольцо (уплотнение). Исследуемый минерал пли шлих помещается на электроде, соединенном с положительным полюсом источника тока высокого напряжения. От нижней части стеклянного сосуда отходит в сторону стеклянная трубка, соединяющаяся посредством толстого резинового шланга с масляным вакуумным насосом 3. Посредством последнего создается требуемое разрежение воздуха в приборе. В стеклянной трубке имеется также сбоку кран для впуска воздуха внутрь трубки при перемене образца или пробы. Достаточное разрежение получается через 15—30 сек. после пуска в действие масляного насоса. В качестве источника высокого напряжения применяется любой трансформатор или индуктор, дающий напряжение до 30 кВ и более при силе тока до 5 мА. Можно использовать также медицинский прибор д'Арсонваля, дающий напряжение до 25 кВ, но очень слабую силу тока (не более 0,5 мА). На рис. 32 приведена фотография катодной установки, используемой в Ленинградском горном институте, она состоит из катодной трубки системы Комовского - 1, источника тока высокого напряжения 4 (прибор д'Арсонваля) и масляного насоса системы Комовского 5 (для создания вакуума).

Прибором для получения ультрафиолетовых лучей служит ртутная кварцевая лампа (рис. 33). Она помещается в металлический кожух с окошком 2, в котором вставлено черное стекло Вуда. Для усиления действия ультрафиолетовых лучей на исследуемые минералы на пути лучей устанавливается двояковыпуклая кварцевая линза. Ртутная кварцевая лампа дает излучение с длиной волны порядка 6000—2300 А. Наряду с ртутными кварцевыми лампами для получения ультрафиолетовых лучей используются кварцевые лампы, изготовляемые для медицинских целей. Они также помещаются в металлическом кожухе с окошечком, в которое вставлено стекло Вуда для поглощения лучей видимого света. Медицинская кварцевая лампа, например типа АРК-4, питается через трансформатор 5 от осветительной сети с напряжением 110—120 в. На лампе создается напряжение около 70 в при силе тока 4 а, существует переносная установка для получения ультрафиолетового излучения (рис. 34). Эта установка питается от источника тока высокого напряжения. В качестве такого источника используется магнето высокого напряжения, снабженное зубчатой передачей и рукояткой для вращения. Такое магнето дает напряжение 15—20 кв. При включении в контур высокого напряжения конденсатора 0,0035мкф получается яркая искра, богатая ультрафиолетовыми лучами, способная возбуждать голубое свечение шеелита.

В работе М. Г. Богословского, П. В, Савицкой и С. Г. Солом-кмной («Советская геология», № 10, 1938) приведены таблицы минералов, люминесцирующих в катодных, ультрафиолетовых и рентгеновых лучах. В катодных лучах люминесцируют шеелит— интенсивное голубое свечение, апатит — желтое или розоватое, циркон — интенсивное л именно-желтое, по вел лит — интенсивное зеленовато-желтое, флюорит — зеленое. В ультрафиолетовых лучах кварцевой лампы со стеклом Вуда люминесцируют: циркон — золотисто-желтое свечение, апатит — яркое желтое, флюорит— сиреневое, кальцит— красное, торбернит — интенсивное зеленое.

В дальнейшем при описании некоторых минералов приводится характер их свечения в катодных лучах.

Люминесцентный количественный анализ, основанный на использовании катодной люминесценции минералов, тля предложен и разработан Е. Г, Разумной для шеелитовых руд ч про-дуктов их обогащения («Советская геология», № 11, 1938). Этот метод требует, чтобы определяемый минерал выделялся цветом или интенсивностью люминесценции в исследуемом шлихе или рудном концентрате. Для определения содержания светящегося минерала в препарате используются статистические методы подсчета: метод константного препарата Разумной, точечный метод и метод полей Глаголева.

В крупных классах подсчет зерен светящегося минерала производят путем наблюдения невооруженным глазом или под бинокуляром, в мелких классах (с крупностью зерен меньше 0,1 мм) — с помощью катодного микроскопа Комовского.

Количественный метод константного препарата применяют для анализа однородных по крупности классов, т. е. при условии предварительной классификации исследуемой пробы по крупности на определенное число классов. Для каждого класса в препарате с площадью 20 X 20 мм определяют постоянное число зерен. Делают это следующим образом. На предметное стекло наносят тончайший слой глицерина, и стекло со слоем глицерина прикладывают к ровной горизонтальной поверхности пробы (класса). Материал пробы прилипает к стеклу равномерно и в один слой. При этом на определенной площади стекла располагается более или менее постоянное число зерен, Для определения постоянного' числа зерен одинаковой крупности подсчет производят в нескольких препаратах из каждого класса и затем берут среднее из полученных результатов подсчета. Таким образом может быть получена шкала постоянных чисел зерен на площади препарата 20X20 мм для различных по крупности классов одинаковых шлихов и рудных концентратов. При такой! подсчете нет необходимости каждый раз считать общее число зерен в препарате. Зная общее число зерен в пре-. парате, подсчитывают число зерен определяемого минерала, а зная то и другое, можно определить объемное содержание последнего в классе.

Точечный метод применяют при анализе препаратов, приготовленных из тонкоизмельчеиного материала (с крупностью зерен меньше 0,1 мм). Для такого препарата путем тщательного последовательного сокращения отбирают пробу весом 1—2 г, которую насыпают в специальную плоскую чашечку и сверху разравнивают. Препарат помещают в катодную ячейку, установленную на столике микроскопа в салазки пуш-интегратора. При включении ячейки в цепь определяемый минерал светится яркими точками на сплошном темном фоне несветящихся минералов. При этом точки, попадающие на светящийся минерал, отмечаются на одном клавише регистратора, точки же, попадающие на темные промежутки между светящимися зернами, отмечаются на другом клавише.

Точечный метод применяют при анализе проб с высоким содержанием полезного минерала. Для анализа бедных концентратов (с содержанием полезного минерала до 5%) он недостаточно чувствителен и точен вследствие того, что в подсчет попадает небольшое число зерен полезного минерала. Для проб с малым содержанием полезного минерала Разумная предлагает применять метод полей Глаголева.

# 7. ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отдельных случаях для диагностики или изучения минералов шлихов и рудных концентратов применяют спектральный, рентгеноспектральный и гониометрический методы.

Наиболее широко применяется спектральный анализ, при помощи которого можно быстро определять качественный химический состав исследуемого минерала или шлиховой пробы. Он оказывает особенно существенную помощь при исследовании трудно определяемых минералов из группы тантало-ниобатов, содержащих редкие земли, сложных сульфидов и сульфосолей различных металлов и расшифровке тонкозернистых минеральных образовании зоны окисления, содержащих вторичные минералы молибдена, меди, никеля, свинца, висмута, кобальта и ряда других металлов. Спектральный анализ дает также возможность определять с малой затратой времени наличие редкометальных примесей в минералах. Количественный спектральный анализ применяется редко,

Рентгеноспектральный анализ по сравнению со спектральным имеет более ограниченное применение, так как требует более сложной установки и большей затраты времени для получения определенных результатов исследования.

Этот метод также служит для качественного и количественного определения элементов, из которых состоит исследуемое вещество. Его преимущество заключается в чрезвычайно простом строении рентгеновского спектра и в его независимости от условий возбуждения. Ом представляет собой ценное дополнение к химическому исследованию, особенно при небольшом количестве исследуемого материала, и в случае, когда нужно выполнить анализ на химически сходные элементы (металлы платиновой группы, редкие земли и др.), требующие длительных операции для их разделения при химическом анализе.

Гониометрический метод служит для определения и изучения кристаллографических форм и может применяться лишь в случае наличия хорошо выраженных кристаллов. При этом кристаллические грани должны быть гладкими, без ступенчатых выступов, и блестящими, т. е. обладать хорошей отражательной способностью, а кристаллы — достаточно большими (не меньше 1 мм).

Для исследования водных минералов (различных слюд, хлоритов, водных алюмосиликатов, гидроокислов железа, марганца) и карбонатов может быть применен также термический анализ.

# ГЛАВА IV. МИНЕРАЛЫ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ

Магнитная фракция состоит из железосодержащих минералов, обладающих высокой магнитной проницаемостью. Извлечение магнитной фракции производится простым магнитом или электромагнитом без включения электрического тока. Зерна магнитных минералов притягиваются также намагниченным лезвием безопасной бритвы, или железной иглой. Для минералов, входящих в магнитную фракцию, характерны: высокий удельный вес, металлический блеск, непрозрачность в мелких осколках и в порошке. Обладая высоким удельным весом, минералы магнитной фракции тонут не только в тяжелых жидкостях (бромоформ, жидкости Туле и Сушина—Рорбаха), но также и в расплаве азотнокислой закиси ртути.

При определении минералов магнитной фракции применяются главным образом микрохимические реакции и оптическое исследование в отраженном свете в полированных цементных шлифах.

Минералы магнитной фракции представлены самородными элементами, сульфидами и окислами (табл. 1).

Таблица I

## Минеральные группы магнитной фракции

| Самородные элементы | Сульфиды | Окислы |
| --- | --- | --- |
| Самородное железо Магнитная платина Магнитное золото | Пирротин Кубанит | Магнетит Титано-магнетнт |

Ниже описываются минералы магнитной фракции по группам.

## 1. САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Самородные элементы магнитной фракции представлены самородным железом, магнитной платиной и магнитным золотом.

Самородное железо Fe. Кубической сингонии. Габитус кристаллов октаэдрический, реже кубический с гранями (111), (100) и (110). Теллурическое железо (земного происхождения) в кристаллах не известно. Последние известны для искусственного железа, а также в метеоритах. Обычно теллурическое железо встречается в виде мелких листочков, чешуек и неправильных зерен, вкрапленных в горные породы, или в россыпях. Кроме того, в шлихах часто встречается искусственная примесь железа, состоящая из обломков разведочных инструментов (железный скрап).

Спайность совершенная по (100). Твердость 4—5. Уд. вес 7—8. Излом крючковатый. Ковкое. Блеск металлический. Цвет стально-серый до железно-черного. Сильно магнитно. Непрозрачно. Черта металлическая стздьно-серая. При дроблении расплющивается в крючковатые пластинки.

Под микроскопом в отраженном свете железо имеет сильный блеск и кремово-белый цвет. Полируется хорошо. Твердость от средней до высокой: чертится стальной иглой. Изотропно. Травится HNO3 со вскипанием, а также НС1. В обоих случаях травится с образованием видманштедтовых фигур (метеоритное железо).

Определение. Железо определяется по высокой магнитности, стально-серому цвету, металлическому блеску, ковкости, растворению в соляной кислоте с буровато-желтым окрашиванием раствора и с выделением пузырьков водорода. Железо определяется довольно легко. Проверяется главным образом микрохимическими реакциями. Если зерно или кусочек железа поместить в раствор медного купороса, происходит осаждение микроскопически мелких частиц красной меди.

Железо из россыпей иногда сходно с платиной по металлическому блеску и отчасти по цвету, но отличается от нее более светлым стально-серым цветом, высокой магнитностью, большой ковкостью, растворимостью в кислотах. Оно легко отличается также в полированных шлифах по способности травиться кислотами. Кроме того, железо сходно в отраженном свете с серебром по блеску и цвету, но отличается более высокой твердостью и магнитностью.

Магнитная платина и магнитное золото — см. Платина и Золото (в гл. VI «Минералы тяжелой неэлектромагнитной фракции»).

## 2. СУЛЬФИДЫ

Сульфиды магнитной фракции представлены пирротином и кубанитом.

Пирротин (магнитный колчедан) FenSn+1. Гексагональной сингонии. Кристаллы редки. Обычно сплошной зернистый. Излом неровный до слабо раковистого. Твердость 3,5—4,5. Уд. вес 4,5—4,7, Блеск металлический. Цвет бронзово-желтый с постоянной томпаково-бурой побежалостью. Быстро тускнеет. Черта и порошок темносеровато-черные. Сильно магнитный: притягивается магнитом на расстоянии. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете кремовый. Средней твердости: чертится стальной иглой. Хорошо выражено двуотражение. Сильно анизотропен. Травится царской водкой, КОН и тускнеет от паров НСl.

В россыпях обычно не сохраняется; быстро окисляется и легко крошится вследствие повышенной хрупкости. Встречается лишь вблизи коренного месторождения в виде неправильных осколков с неровным изломом. В редких случаях встречается в гексагональных пластинках. При дроблении дает неправильные зерна с неровным или слабо раковистым изломом.

Определение. Пирротин определяется по высокой магнитности (легкому притягиванию железной иглой), бронзовому цвету с томпаково-бурой и темной черноватой побежалостью. От других сильно магнитных минералов (магнетита, титано-магнетита, мартита и железа) отличается в свежем изломе бронзово-желтым цветом и присутствием серы. Присутствие серы устанавливается по запаху выделяемого сероводорода в момент растворения в соляной кислоте. При растворении в крепкой соляной кислоте раствор окрашивается в зеленовато-желтый цвет и происходит выделение пузырьков сероводорода. Наличие серы в пирротине устанавливается также путем растворения его зерен в азотной кислоте. При этом сульфидная сера окисляется в сульфатную и дает реакцию с ВаСl2 (см. «Химические методы» в гл. III).

Пирротин резко отличается от магнетита и железа в отраженном свете по розовато-кремовому цвету и анизотропности. В осколках пирротин очень сходен со многими сульфидами: пентландитом, халькопиритом и кубанитом. От первых двух он отличается высокой магнитностью (притягивается железной иглой), а от всех упомянутых сульфидов розовато-кремовым цветом в отраженном свете и способностью травиться КОН.

Кубанит CuFe2S3. Ромбической сингонии. Под микроскопом часто обнаруживается полисинтетическое двойниковое строение. Встречаясь среди халькопирита в виде параллельно расположенных пластинчатых включений, устанавливается только под микроскопом. Цвет кубанита чрезвычайно похож на бронзозо-желтый цвет пирротина с легкой побежалостью медно-красного цвета. Непрозрачен. Сравнительно с халькопиритом в полированных шлифах под микроскопом кубанит, так же как и пирротин, обладает слабым розоватым оттенком. Блеск металлический. Порошок черный. Твердость 3,5. Уд. в. 4,03—4,94. Сильно магнитен. Явно анизотропен. Минерал очень редкий, в россыпях не встречается. При дроблении кубанит дает неправильные зерна с неровным изломом.

Определение. Макроскопически в зернах кубанит от пирротина и халькопирита не отличим. Как правило, наблюдается в тесном срастании с халькопиритом. В отраженном свете под микроскопом по цвету сходен с пирротином, но твердость кубанита ниже, чем у пирротина, и в этом отношении кубанит почти одинаков с халькопиритом. Реактивами не травится, а от царской водки медленно вскипает, иризирует. От халькопирита кубанит отличается магнитным порошком. Проверяется химически на медь, железо и серу.

## 3. ОКИСЛЫ

Среди окислов сильно магнитными минералами являются магнетит и титано-магнетит.

Магнетит FeFe2O4. Кубической сингонии. Большей частью наблюдается в виде октаэдров (рис. 35), реже в виде ромбододекаэдров со штриховкой на гранях, параллельной длинной диагонали ромба. В виде куба кристаллы магнетита встречаются исключительно редко. Двойники по октаэдру. Иногда наблюдаются полисинтетические двойники, которые дают штриховку на гранях октаэдра и часто ложную спайность. Излом неяснораковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5,5 -6,5. Уд. вес 5,2. Блеск сильный металлический до матового полуметаллического. Цвет железно-черный. Порошок черный, у окисленного магнетита буровато-черный. Сильно магнитен. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете серый, темнее гематита, но светлее сфалерита. Полировка гладкая, но ямчатая. Твердость высокая: стальной иглой не чертится. Изотропен. Хорошо хранится соляной кислотой.

В россыпях сохраняется довольно хорошо и может быть перенесен на большие расстояния. Магнетит — один из распространенных минералов россыпей, часто составляет основную массу шлихов. В шлихах большей частью встречается в виде характерных черных октаэдров, реже в виде ромбододекаэдров со штрихованными гранями, а также в виде отшлифованных черных блестящих треугольных пластинок и зерен неправильной формы.

Наблюдается частичное замещение магнетита гематитом или лимонитом. При замещении магнетита гематитом зерна магнетита дают красновато-коричневый порошок, при замещении лимонитом магнетит приобретает буроватый цвет. Замещение магнетита гематитом ведет к образованию мартита. Может наблюдаться различная степень мартитизации магнетита — полная или частичная. При полной мартитизации магнитные свойства магнетита резко понижаются: зерна мартита притягиваются в этом случае простым магнитом лишь при тесном соприкосновении с полюсами магнита.

Определение. В шлихе магнетит устанавливается очень легко по высокой магнитности (легкой увлекаемости иглой), октаэдрической форме кристаллов, черному непрозрачному порошку, высокой твердости, растворимости в крепкой соляной кислоте с окрашиванием раствора в буровато-желтый цвет.

По форме кристаллов магнетит сходен с титано-магнетитом, но отличается от него более высокой магнитностыо (зерна притягиваются железной иглой на расстоянии), а также отсутствием титана. Под микроскопом проверяется в отраженном свете. В осколках магнетит сходен с ильменитом и гематитом, но отличается от них высокой магнитной проницаемостью, в отраженном свете серым цветом и способностью травиться соляной кислотой. Химически проверяется на железо.

Титано-магнетит представляет собой прорастание магнетита FeFe2O4 ильменитом FeTiO3. Кристаллографические формы м другие физические свойства те же, что и у магнетита. От чистого магнетита титано-магнетнт отличается пониженной магнитностью: притягивается магнитом лишь при соприкосновении с полюсами магнита и не дает, как магнетит, цепочек, а лишь прилипает к полюсам. Проверяется оптически в полированных цементных шлифах. Срастание магнетита с ильменитом легко устанавливается по различной окраске их под микроскопом в отраженном свете: ильменит по сравнению с магнетитом буровато-серо-белый с розовым или сиреневым оттенком. Кроме того, они хорошо разделяются по результатам их травления парами соляной кислоты: магнетит травится и становится темным до черного с шероховатой изъеденной поверхностью, а ильменит остается целым и нетронутым в виде тонких до нитевидных полосок. Химически проверяется на железо и титан.

## ГЛАВА V. МИНЕРАЛЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ

В электромагнитную фракцию входят минералы, имеющие пониженную магнитную проницаемость по сравнению с минералами магнитной фракции: они притягиваются лишь электромагнитом. По степени магнитной проницаемости минералы электромагнитной фракции можно подразделить на три группы: сильно, средне и слабо магнитные (табл. 2), Степень мзгнитностн минералов зависит от содержания в них железа.

Таблица 2

Подразделение минералов электромагнитной фракции по степени магнитности

| Сильно магнитные | Средне магнитные | Слабо магнитные |
| --- | --- | --- |
| Гематит Ильменит Лимонит Хромит Колумбит-танталит Ферберит Вольфрамит | Сидерит Темноокрашенные: гранаты амфиболы пироксены турмалин Ставролит Гельвин Оливин Ортит Эпидот | Перовскит Пиролюзит Псиломелан Монацит Сфен Ксенотим Шпинель Гюбнерит Астрофиллит Лампрофиллит Ярозит Слабо окрашенные силикаты Пирохлор |

Минералы каждой группы перечислены по степени понижении их магнитности. Минералы сильно магнитной группы характеризуются большим содержанием железа. В минералах средне магнитной группы железо содержится в меньшем, но все же значительном, количестве, изоморфно замещая другие элементы, за исключением сидерита и ставролита. В минералах слабо магнитной группы железо содержится в незначительном количестве. Магнитные свойства некоторых из минералов этой группы обусловливаются другими элементами — редкими землями, марганцем.

Минералы первой группы представлены кислородными соединениями железа и характеризуются черным цветом, непрозрачностью и высоким удельным весом (5 — 7). Минералы второй группы представляют собой большей частью породообразующие окрашенные прозрачные силикаты с удельным весом меньше 4. Минералы третьей группы очень разнообразны по химическому составу и, за исключением пиролюзита и псиломелана, прозрачны.

Электромагнитная фракция часто бывает загрязнена немагнитными минералами с примазками гидроокислов железа, а также окисленными содержащими железо сульфидами.

Электромагнитная фракция представлена следующими минеральными группами (табл. 3).

Таблица 3

#### Минеральные группы электромагнитной фракции

| Окислы | Гидроокислы | Силикаты | Титано-силикаты, титанаты и тантало-ниобаты | Карбонаты | Сульфаты | Фосфаты и вольфраматы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гематит Ильменит Пиролюзит Хромит Шпинель | Лимонит Псиломелан | Амфиболы Гельвин Гранаты Оливин Пироксены Ставролит Турмалин Эпидот | Астрофиллит Лампрофиллит Титанит Сфен Перовскит Колумбит-танталит Пирохлор | Сидерит | Ярозит | Ксенотим Монацит Вольфрамит Гюбнерит Ферберит |

Ниже описываются минералы электромагнитной фракции по группам.

## 1. ОКИСЛЫ

Окислы электромагнитной фракции представлены следующими минералами; гематитом, ильменитом, пиролюзитом, хромитом и шпинелью.

Гематит Fe2O3. Встречается в кристаллическом и землистом виде. Кристаллы тригональной сингонии, часто толсто- или тонкопластинчатые по базопинакоиду (рис. 36) или ромбоэдрического габитуса. Наблюдается и в тонкочешуйчатых образованиях, собранных в параллельном положении в розетки. Характерна штриховка граней базопинакоида, параллельная граням ромбоэдра. Спайность отсутствует, но бывает отдельность по ромбоэдру и базопинакоиду вследствие полисинтетического двойникования. Твердость 5,5—6,5. Уд. вес 4,9—5,3. Излом неровный полураковистый. Цвет у кристаллических разностей железно-черный до темного сталъно-ceporo. У плотных и землистых разностей цвет буровато-красный. Черта и порошок вишнево-красного цвета до красновато-бурого. Непрозрачен. В тонких чешуйках и пластинках под бинокуляром (лучше под микроскопом) просвечивает темно-красным цветом. Блеск сильный, металлический, придающий минералу стально-серый оттенок. В землистых разностях тусклый.

Под микроскопом в отраженном свете гематит имеет серовато-белый цвет, светлее всех окислов железа и марганца. Твердость высокая: стальной иглой не чертится. При сильном косом свете наблюдаются внутренние рефлексы кроваво-красного цвета. Анизотропен. Реактивами не травится.

В шлихах гематит встречается довольно часто в виде таблитчатых со скошенными гранями зерен или удлиненных пластинок и чешуек, а также в виде окатанных неправильных зерен. Иногда в шлихах сохраняется в виде кристаллов с ясно развитыми гранями пинакоида (0001) и слабо развитыми гранями ромбоэдра. В этом случае кристаллы гематита имеют вид шестиугольных пластинок, скошенных по краям. Часто гематит в шлихах лимонитизирован и имеет желто-бурые пленки. При дроблении гематит может давать осколки по ромбоэдрической или пинакоидальной отдельности, но чаще наблюдаются зерна с неровным изломом.

Определение. В шлихах под бинокуляром гематит устанавливается по характерной форме шестиугольных пластинок со скошенными гранями и с пересекающейся штриховкой на базо-пинакоиде, сильному металлическому блеску со стальным или синим оттенком, вишнево-красному или красно-бурому непрозрачному порошку и просвечиванию под микроскопом кроваво-красным цветом в тонких осколках или и краях свеже раздробленных зерен. В дробленом материале пластинчатая разность гематита узнается по удлиненным пластинкам стально-серого цвета. Для гематита характерно слабое растворение в крепкой соляной кислоте с окрашиванием раствора в буровато-желтый цвет. Проверяется в отраженном свете и химически на железо (см. «Химические методы» в гл. III). Перед паяльной трубкой не плавится, но в восстановительном пламени чернеет и становится сильно магнитным (притягивается простым магнитом).

Гематит по форме кристаллов (шестиугольные скошенные пластинки) похож на ильменит, но отличается от него цветом порошка, просвечиванием под микроскопом в тонких осколках красным цветом и отрицательной реакцией на титан. Гематит можно спутать в осколках с другими черными рудными минералами: вольфрамитом, хромитом, псиломеланом. Но от вольфрамита гематит отличается отсутствием вольфрама, от хромита — окрашенным в вишнево-бурый цвет порошком и отрицательной реакцией на хром, от псиломелана—окрашенным порошком и отрицательной реакцией на марганец.

Ильменит FeTiO3 Кристаллы редки. В большинстве случаев встречается в виде угловатых неправильных зерен. Трнгональной сингонии. Габитус кристаллов толстотаблитчатый, пластинчатый, реже остроромбоэдрический. Формы: пинакоид (0001) и различные ромбоэдры (рис. 37). Полисинтетические двойники по ромбоэдру образуют пересекающуюся штриховатость на базопинакоиде по трем направлениям. Спайность весьма несовершенная. Твердость 5—6. Уд. вес 5. Излом раковистый до неровного. Цвет железно-черный или стально-серый. Черта и порошок черные, реже, вследствие частичной лейкоксенизации, сопровождаемой окислением железа, коричневатые. Блеск полуметаллический до сильно металлического. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете буровато-серый. По сравнению с магнетитом имеет более розовый оттенок. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Анизотропен. Реактивы не действуют.

Ильменит, разрушаясь, дает лейкоксен, иногда замещается им полностью. Минерал распространенный, в россыпях устойчивый. В шлихах ильменит обычно наблюдается в виде неправильных округлых зерен с металловидным блеском, иногда сохраняются кристаллы в виде шестиугольных пластинок со скошенными краями, с хорошо развитыми гранями базопннаконда и менее развитыми гранями ромбоэдра. Габитус кристаллов ильменита похож на габитус кристаллов гематита. В дробленой руде ильменит обычно наблюдается в виде зерен неправильной формы с неровным раковистым изломом. Редко при дроблении получаются зерна пластинчатой формы.

Определение. Под бинокуляром ильменит определяется по характерному таблитчатому габитусу шестиугольных скошенных пластинок, черному цвету, тусклому металлическому блеску, черному порошку и нерастворимости в кислотах. Лишь при нагревании в крепкой серной кислоте порошок ильменита слабо растворяется. Ильменит с трудом сплавляется с содой, сплавление легче происходит при прибавлении KNO3. Содовый сплав окрашивается в голубовато-зеленый цвет от присутствия примеси марганца. Сплавление с кислым сернокислым калием происходит быстрее, чем с содой. Химически проверяется на железо и титан (см. «Химические методы» в гл. III). Реакцию на титан лучше производить с перекисью водорода. Оптически проверяется в отраженном свете.

Ильменит в неправильных зернах можно спутать с рядом рудных непрозрачных черных минералов: гематитом, вольфрамитом, танталитом и др. От гематита ильменит отличается черным порошком и реакцией на титан, от вольфрамита — отсутствием совершенной спайности, положительной реакцией на титан н отсутствием вольфрама. Труднее ильменит отличить от танталита: первый дает иногда коричневатый порошок, но с трудом сплавляется с содой, второй, наоборот, сплавляется с содой быстрее и полностью. От перовскита ильменит отличается черным непрозрачным порошком, анизотропностью в отраженном свете и отсутствием кальция.

Пиролюзит МпO2. Ромбической сингонии. Обычно встречается в землистых или плотных скрытокристаллических массах, реже в радиально-лучистых и оолитовых агрегатах или натечных корочках. Твердость 2—2,5 у мягких, до 5,5 у плотных разностей. Мягкий, легко мажет руки. Уд. вес 4,73—4,86. Блеск металлический до матового. Цвет железно-черный, темный стально-серый, иногда синеватый. Порошок черный или синевато-черный. Непрозрачен.

Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый с буроватым или кремовым оттенком по сравнению с псиломеланом. Призматическая разность анизотропна. Полируется плохо: дает ямчатую поверхность. Колломорфный, оолитовый, реже призматический. Кислотами не травится. При действии перекиси водорода вскипает.

Минерал неустойчивый и в россыпях встречается редко, обычно в виде окатанных зерен неправильной формы, в корочках и в землистых или натечных колломорфных массах. Нередко пиролюзит образует псевдоморфозы по манганиту. В дробленой руде землистый или в виде плотных угловатых обломков с неровным изломом, черного цвета с синеватым пли стальным оттенком.

Определение. Пиролюзит в шлихах устанавливается по внешнему виду (зерна натечной формы или комковатые землистые массы черного цвета с синевато-стальным оттенком), черному, сажистому порошку, характерному растворению в концентрированной соляной кислоте с зеленовато-черно-бурым окрашиванием раствора. При растворении в азотной кислоте и прибавлении висмутата натрия NaBiO3 раствор получает окраску розовую до пурпурной. Характерны окрашенное фиолетовое стекло буры в окислительном пламени и непрозрачный зеленый или голубой сплав при сплавлении с содой. Для химической проверки можно пользоваться также другими реакциями на марганец (см. «Химические методы» в гл. III).

Хромит — минерал из группы шпинели состава FeCr2O4. При частичном замещении в нем железа магнием и хрома алюминием образуются хромшпинелиды, по внешнему виду не отличимые от хромита. Кубической сингонии. Кристаллы октаэдрической формы. Обычно наблюдается в плотных тонкозернистых агрегатах. Спайность весьма несовершенная по октаэдру (111). Хрупкий. Твердость 6,5. Уд. вое 4,0—4,9. Блеск полуметаллический до металлического. Цвет черный, коричнево-черный. В очень тонких осколках желтовато-красный или бурый. Порошок коричневый.

Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый со слабым коричневым оттенком, более серый, чем магнетит, сфалерит и ильменит. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Полировка гладкая, но ямчатая. Изотропен. В косом свете коричнево-красные внутренние рефлексы. Кислоты не действуют.

В шлихах встречается в виде округлых октаэдрических зерен или округло-угловатых и неправильных обломков, часто б форме октаэдров, на гладких гранях которых иногда наблюдаются пустоты.

В россыпях хромит сохраняется хорошо и может быть перенесен и а большие расстояния от коренного месторождения. Устойчив в природе, вторичными продуктами не замещается. При дроблении хромит дает зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом.

Определение. Под бинокуляром хромит определяется по характерной октаэдрической форме, ямчато-гладким блестящим граням, черному цвету, металлическому блеску, высокой твердости, коричневому порошку, просвечиванию под микроскопом в тонких осколках желтовато-красным или бурым цветом и нерастворимости в кислотах. Проверяется химически на хром и железо и под микроскопом в отраженном н в проходящем свете. Перед паяльной трубкой не плавится. При сплавлении с бурой или фосфорной солью хромит дает в горячем состоянии желтый перл, в холодном — изумрудно-зеленый. С содой сплавляется с трудом, легче — с перекисью натра, при растворении сплава в воде дает желтую окраску. Другие реакции на хром см. в гл. III («Химические методы»).

По кристаллографической форме хромит можно спутать с магнетитом, титано-магнетитом и шпинелями. Но от магнетита хромит отличается более низкой магнитной проницаемостью, коричневым порошком, просвечиванием в топких осколках и нерастворимостью в кислотах. От других хромшпинелидов хромит можно отличить лишь при помощи химического анализа. От темно-окрашенных шпинелей он отличается непрозрачностью, его можно отличить, кроме того, при помощи химического анализа. От других тем неокрашенных черных минералов —ильменита и гематита отличается коричневым порошком, более высокой твердостью, нерастворимостью в кислотах и в отраженном свете более темным серовато-белым цветом с коричневатым оттенком и изотропностью.

Шпинель MgAl2O4. Магний может частично замещаться двухвалентным железом или марганцем, а алюминий — трехвалентным железом или хромом, в результате чего образуются различно окрашенные шпинелиды. Кубической сингонии. Обычная форма — октаэдр (рис. 38). Двойники по шпинелевому закону — по грани октаэдра. Спайность по (111) несовершенная. излом раковистый. Твердость 8. Уд. вес 3,5— 4,1. Блеск стеклянный до матового. Цвет различный в зависимости от изоморфных примесей: зеленый, синий, красный, коричневый. Иногда шпинель бесцветна. Зеленый цвет чаще обусловлен примесью железа. Порошок бесцветный или белый. Изотропна. Прозрачна. N=1,71— 1,80 и выше в зависимости от состава. Устойчива и в россыпях сохраняет октаэдрический облик или наблюдается в виде округлых изометричных зерен, а также в виде осколков неправильной формы с неровным изломом.

Определение. В шлихах шпинель обычно устанавливается по октаэдрической форме кристаллов и высокой твердости: ее зерна с трудом дробятся при нажиме стеклянной палочкой. Проверяется оптическим путем в иммерсионных жидкостях по изотропности и показателю преломления. Химически проверяется по нерастворимости в кислотах, характеру сплавления с фосфорной солью и реакциям на магний и алюминий.

В осколках шпинель сходна с гранатом, андалузитом и бериллом по высокой твердости. По показателям преломления также не всегда можно отличить ее от граната. В этом случае прибегают к сплавлению с фосфорной солью: гранат дает скелет кремнекислоты, шпинель не дает. От андалузита и берилла шпинель отличается изотропностью и более высокими показателями преломления.

В исключительных случаях шпинель по октаэдрической форме можно спутать с флюоритом, но октаэдрпческая форма для флюорита не характерна. Шпинель от флюорита легко отличима по более высокой твердости, а под микроскопом в иммерсионных жидкостях — по гораздо большему показателю преломления.

По форме кристаллов шпинель очень сходна с хрошнпинелидами, но отличается от них большей степенью прозрачности и более низкими показателями преломления.

2. ГИДРООКИСЛЫ

В данную группу входят гидроокислы железа и марганца. Из гидроокислов железа наиболее распространен в коренных месторождениях и в россыпях лимонит.

Лимонит с приблизительным составом 2Fe2O3 • ЗН2O. Скрыто кристаллический, коллоидальный. Обычно наблюдается в землистых, натечных, почковидных, оолитовых и плотных массах. Твердость 5—5,5. Уд. вес 3,6—4,0. Излом раковистый, землистый. Блеск полуметаллический, матовый. Цвет на поверхности излома различных оттенков: темнобурый до черного или желто-бурый до охряко-желтого. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете светлосерый с голубым оттенком. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Изотропен. Бурые и желто-бурые внутренние рефлексы. Полировка ровная или ямчатая. Кислотами не травится.

В шлихах встречается очень часто. Обычно наблюдается в виде окатанных неправильных зерен или в натечных образованиях. Довольно часто наблюдаются псевдоморфозы лимонита по пириту, магнетиту и гематиту.

Определение. Плотные разности лимонита определяются под бинокуляром по желтовато- или красновато-бурому цвету, высокой твердости, буровато-желтому порошку и легкой растворимости в крепкой соляной кислоте с характерным буровато-желтым окрашиванием. Оптически проверяется в отраженном свете по голубовато-серому цвету, отличающему его от гематита и других окислов железа, высокой твердости и отрицательному отношению к кислотам. Химически проверяется на железо, В закрытой трубке дает много воды.

Псиломелан имеет непостоянный сложный химический состав: кроме МпO2, Мn2O3, Н2O, он содержит Аl2О3, Fe2O3, BaO, К2О и другие окислы. Обычно образует натечные или землистые сплошные массы. Встречаются также дендрнты и корочки. Твердость 4—6. Уд. вес 3,3—4,7, Цвет серовато-черный до железно-черного и буровато-черный до печеночно-бурого. Порошок буровато-черный до черного, иногда блестящий. Минерал матовый. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. Изотропен. Слабо травится кислотами. Плохо полируется. Часто имеет колломорфную структуру. В шлихах встречается редко, так как землистые агрегаты в россыпях не сохраняются. В дробленой руде встречается в виде неправильных комковатых землистых или плотных скоплений.

Определение, Под бинокулярном псиломелан определяется по натечным или землистым скоплениям, железно-черному цвету в зернах, черному сажистому или буровато-черному порошку и характерному поведению при растворении в соляной кислоте с окрашиванием раствора в зеленовато-черно-бурый цвет. При сплавлении с содой получается сплав, имеющий неравномерную зеленую окраску. В осколках псиломелан очень сходен с пиролюзитом, от которого отличается лишь в отраженном свете по серовато-белому цвету (отличному от кремоватого оттенка пиролюзита). Проверяется химически на марганец и воду.

3. СИЛИКАТЫ

В состав данной группы входят главным образом прозрачные окрашенные минералы — железо- и магнийсодержащие силикаты и алюмосиликаты: пироксены, амфиболы, гранаты, эпидот, оливин, турмалин, ставролит. Для них характерны: пониженная магнитная проницаемость по сравнению с черными непрозрачными окислами железа (гематитом, ильменитом и др.); прозрачность, ясно наблюдаемая в тонких осколках и мелких кристаллах под бинокуляром и микроскопом; высокая твердость.

Силикаты определяются главным образом по оптическим свойствам иммерсионным методом. В отраженном свете они светлосерые, чуть светлее кварца. Химические реакции применяются в редких случаях, В кислотах и щелочах они не растворимы, поэтому предварительно сплавляются с содой. При сплавлении с фосфорной солью получается скелет кремневой кислоты. Удельный вес описываемых ниже силикатов колеблется от 3 до 4: в бромоформе они тонут, в расплаве азотнокислой закиси ртути всплывают.

Амфиболы — представляют в химическом отношении двойные соли метакремневой кислоты с общей формулой (OH)2R7[Si4O11]2, где R = Са, Mg, Fe2+, реже Mn2+. Кроме того, в их состав иногда входят трехвалентные элементы (Fе3+ и Al3+). По химическому составу амфиболы очень близки к пироксенам.

Амфиболы кристаллизуются преимущественно в моноклинной сингонии, очень немногие их представители— в ромбической и триклнпной сингониях (рис. 39).

Группа амфиболов очень разнообразна по составу входящих в нее минералов. В связи с присутствием в их составе железа, они большей частью окрашены и наблюдаются чаще в электромагнитной фракции. Из окрашенных амфиболов наибольшее распространение имеют моноклинные амфиболы: обыкновенная роговая обманка (ОН)2(Са, Na)2(Mg,Fe2+,Al)5[(Si,Al)4O11]2, реже актинолнт (лучистый камень) (OH)2Ca2(Mg,Fe2+)5[Si4O11]2.

Для амфиболов характерны призматические кристаллы с заметно развитыми гранями ромбической призмы и слабее развитыми пинакоидальными гранями. Кристаллы обычно оканчиваются тупой вершиной. Амфиболы встречаются и в виде тонко-призматических до игольчатых кристаллов, менее обычны столбчатые и таблитчатые кристаллы. Двойники большей частью простые, реже полисинтетические. Двойниковая плоскость (100). Спайность по (110) весьма совершенная, по (100) и (010) иногда ясная. В поперечном сечении хорошо выражена пересекающаяся призматическая спайность под углом 56°, Излом неровный до неяснораковистого. Хрупкие. Твердость 5—6.

Удельный вес обыкновенной роговой обманки 3,1—3,4 и актинолита 3—3,2. Блеск на плоскостях спайности стеклянный. Цвет обыкновенной роговой обманки темнозеленый до черного, актинолита светлозеленый разных оттенков. Порошок у обыкновенной роговой обманки зеленовато-серый, у актинолита зеленовато-белый. Плеохроизм у обыкновенной роговой обманки от темно- и бледнозеленого или бурого до желтого. У актинолнта плеохроизм наблюдается в слабых зеленых и желтых тонах. Схема абсорбции: Ng >Nm> Np. Минералы оптически отрицательные. Плоскость оптических осей (010). Угол Ng с [001] колеблется от 10 до 20° на (010). Положительное удлинение. У обыкновенной роговой обманки: Np = = 1,621 — 1,698; Nm= 1,627—1,719; Ng = 1,642—1,724; у актинолита показатели преломления значительно ниже: Np = l,614; Nm= 1,630; Ng = 1,643. 2V большой (близок к 90°).

Амфиболы часто встречаются в россыпях в виде пластинок с ясно выраженной спайностью по удлинению, реже в виде угловатых и полуокатанных зерен неправильной формы. При дроблении амфиболы раскалываются на удлиненно-шестоватые или пластинчатые осколки по направлению совершенной спайности.

Определение. Обыкновенная роговая обманка определяется по удлиненно-призматическим или шестоватым кристаллам, темно-зеленому или черному цвету, стеклянному блеску, способности раскалываться по совершенной спайности на тонкие прозрачные зеленые пластиночки или иголочки, зеленовато-серому порошку, высокой твердости. Проверяется по заметному плеохроизму, положительному удлинению, по удлиненным пластинкам с углом угасания 15—18°. Актинолит от обыкновенной роговой обманки отличается более светлой зеленой окраской и низкими показателями преломления. Щелочные амфиболы (арфведсонит, рибекит, глаукофан) тоже темно-золеные, но отличаются от обыкновенной роговой обманки плеохроизмом от синеватых до зеленых томов, обратной схемой абсорбции, показателями преломления и голубовато-серым цветом порошка.

По составу и кристаллографическим формам амфиболы сходны с пироксенами, но последние, в отличие от амфиболов, в россыпях чаще встречаются в виде окатанных зерен и при дроблении дают в основном осколки неправильной формы с неровным изломом (тогда как амфиболы дают удлиненные осколки по спайности). Амфиболы от пироксенов отличаются и по углу спайности. Пересекающуюся спайность у амфиболов и пироксенов можно наблюдать лишь в цементных шлифах.

В мелких кристаллах темно-окрашенные амфиболы можно спутать с турмалином, но они отличаются от него оптическими свойствами: двуосной фигурой, совершенной спайностью, способностью раскалываться на пластинки. В неправильных осколках за черные амфиболы может быть принята черная цинковая обманка, от которой они легко отличаются в иммерсионных препаратах анизотропностью и более низкими показателями преломления.

Гельвин 3(Mn,Fe)BeSiO4·MnS. Кубической сингонии. Обычно в виде кристаллов тетраэдрической формы, а также в шарообразных массах. Слабая спайность по тетраэдру. Излом от неровного до раковистого. Хрупкий. Твердость 6—6,5. Уд. вес 3,16—3,26. Блеск стеклянный до жирного. Цвет медово-желтый до желто-бурого, зеленоватый и красно-бурый. Порошок белый. Прозрачен. Изотропен. N=1,739,

Гельвин — редкий минерал из скарновых пород. В россыпях он встречается очень редко, причем в виде окатанных неправильно изометричных зерен. Иногда на зернах гельвина наблюдаются синевато-черные налеты окислов марганца. При дроблении он дает зерна неправильной формы с неровным слабо раковистым изломом.

Определение. Гельвин определяется по тетраэдрической или шарообразной форме кристаллов, медово-желтому или бурому цвету, жирновато-стеклянному блеску, высокой твердости. Проверяется в иммерсионных жидкостях по изотропности и высокому показателю преломления. Химически проверяется на бериллий, марганец, серу, железо и кремнекнслоту. Растворяется в соляной кислоте с выделением H2S.

В осколках гельвин сходен с желтоокрашенными гранатами, пироксенами, везувианом, монацитом и сфеном. Труднее гельвин отличить от граната, так как тот и другой изотропны и имеют близкие показатели преломления, и в иммерсионных препаратах их различить поэтому трудно. Гельвин легко отличается от граната химическим путем реакцией на серную печень. От остальных анизотропных минералов гельвин отличается в иммерсионных препаратах изотропностью и показателями преломления.

Гранаты представляют обширную изоморфную группу ортосиликатов трехвалентных и двухвалентных металлов с общей формулой R3R2(SiO4)3. Кубической сингонии. Габитус кристаллов изометрический. Чрезвычайно характерна форма ромбододекаэдра (110), реже тетрагон-триоктаэдра (211) (рис. 40). Часто гранаты встречаются в виде неправильных включений или в сплошных образованиях. Спайность отсутствует, но имеется довольно ясная отдельность по (110). Излом неясно раковистый до неровного. Хрупкие, иногда рассыпчатые. Твердость 6,5—7,5. Уд. вес 3,15—4,3 в зависимости от химического состава. Блеск стеклянный. Цвет красный, бурый, зеленый, желтый, реже белый и черный. Прозрачны, Изотропны. Показатели преломления довольно высокие: от 1,705 до 1,895 в зависимости от состава.

Гранаты подразделяются на алюминий-, железо-, хром- и титансодержащие. Ниже приведены наиболее распространенные минералы каждой из этих подгрупп,

Алюминийсодержащие гранаты: гроссуляр Ca3Al2(SiO4)3 — желтоватый или зеленый, N=1,735; пироп Mg3Al2(SiO4)3— красный до черного, N = 1,705—1,749; альмандин Fe3Al2(SiO4)3 — красный, N = 1,766—1,830; спессартин Mn3Al2(SiO4)3 — темно-красный, N = 1,791 —1,814.

Железосодержащие гранаты: андрадит Ca3Fe2(SiO4)3 — тёмнокрасный, N = 1,865—1,895.

Хромсодержащие гранаты: уваровит Са3Сr2(SiO4)3— изумрудно-зеленый, N = 1,838.

Титансодержаише гранаты: шорломит Са3(Fe,Ti)2(SiO4)3 —черный, N =1,9—2,0.

Гранаты устойчивы и в россыпях сохраняют кристаллографические формы ромбододекаэдров, тетрагон-триоктаэдров и сорока-восьмигранников. Часто гранаты наблюдаются и в виде окатанных зерен неправильной и реже изометричной формы. При дроблении гранаты дают неправильные зерна со стеклянным блеском и с неровным слабо раковистым изломом,

Определение. Гранаты определяются по кристаллографическим формам, высокой твердости (чертят стекло и раскалываются с большим усилием), стеклянному блеску, прозрачности, розовой, красной, реже зеленой окраске и неровному излому. Проверяются в иммерсионных препаратах по изотропности и показателям преломления. Химическим путем гранаты исследуются редко; в кислотах они не растворяются и в растворимое состояние переводятся путем сплавления с содой или разложения в плавиковой кислоте. При сплавлении с бурой гранаты дают скелет кремневой кислоты.

Альмандин и андрадит по окраске сходны, но альмандин отличается от андрадита химическими свойствами, более низким показателем преломления и желтоватым оттенком окраски. По тёмнокрасной окраске сходны между собой пироп и спессартин, но пироп отличается более низким показателем преломления (около 1,705) и может быть определен в иммерсионных жидкостях, а показатель преломления спессартина значительно выше (1,800) и определяется в сплавах. По показателю преломления спессартин стоит ближе к альмандину и aндрадиту. Спессартин, альмандин и андрадит можно различить лишь химическим путем.

Из зеленых гранатов иногда сходны по цвету гроссуляр и уваровит, но они легко различаются по показателям преломления: гроссуляр имеет более низкий показатель преломления, чем уваровит. В осколках неправильной формы зеленые гранаты можно смешать с зелеными шпинелями и зелеными пироксенами, От шпинелей зеленые гранаты отличаются повышенными показателями преломления и присутствием кремневой кислоты; в составе шпинелей обычно присутствуют магний и алюминий и отсутствует кремний. От пироксенов гранаты легко отличаются в иммерсионных препаратах по изотропности и более высоким показателям преломления. Розовый альмандин в осколках сходен с розовым андалузитом. Альмандин легко отличается от андалузита по изотропности и более высокому показателю преломления. Буровато-красные разности альмандина или андрадита в осколках сходны со ставролитом, но легко отличаются от него по изотропности и более высоким показателям преломления.

Черный шорломит в осколках сходен с черными прозрачными редкоземельными и титанистыми минералами: перовскитом, браннеритом и многими другими. От перовскита шорломит отличается стеклянным блеском, более низкими показателями преломления, присутствием кремния и отсутствием редких земель. От браннерита шорломит отличается более низкими показателями преломления, присутствием кремния и отсутствием тория и других редких металлов.

Оливин (Mg, Fe)2SiO4 Ортосиликат магния и железа. Магний и железо изоморфно замещают друг друга, вследствие чего состав и свойства минерала изменяются в широких пределах — от сравнительно редкого чисто магнезиального форстерита Mg2SiO4 до железистого фаялита Fe2SiO4. Ромбической сингонии. Кристаллы таблитчатые, призматические, сплюснутые по пинакоиду (100) или (010), реже вытянутые по третьей кристаллографической оси. Спайность по (010) довольно ясная, по (100) менее ясная. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 6,5—7,7. Уд. вес 3,27—3,37. Блеск стеклянный. Цвет зеленый, оливково-зеленый, иногда буроватый, сероватый или красноватый при окислении железа. Порошок белый. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (001); Ng _|_ (100). Показатели преломления: Np = 1,635—1,655; Nm = 1,65—1,67; Ng = 1,67—1,69.

В шлихах обычно встречается в виде окатанных зерен неправильной или овальной формы, реже в виде окатанных пинакоидальных табличек с острыми концевыми пирамидальными гранями (101). Таблички оливина часто испещрены неровными трещинками, выполненными вторичными продуктами выветривания — серпентином н хлоритом. При дроблении оливин дает зерна неправильной формы, реже пластинчатые осколки по спайности (010) с сечением по Nm—Ng, с высокими цветами интерференции.

Определение. В шлихах оливин определяется по окатанной овальной или пластинчатой форме зерен, оливково-зеленому цвету, стеклянному блеску, прозрачности, высокой твердости, нерастворимости в кислотах. Под микроскопом определяется в иммерсионных препаратах по высокому двупреломлению, большому 2V, плохо выраженной спайности и показателям преломления. Химически оливин проверяется, в случае надобности, на магнии, железо и кремний.

В осколках оливин можно спутать со слабо окрашенными пироксенами и эпидотами. В иммерсионных препаратах оливин от пироксенов отличается по большему 2V и плохой спайности, а также по несколько большему двупреломлению.

Оливин легче отличить от пироксенов в цементных шлифах. В этом случае у пироксенов наблюдается резко выраженная спайность, пересекающаяся под углом 88°, оливин же дает зерна с прерывистой спайностью и чаще сечется беспорядочно ориентированными трещинками, по которым развивается серпентин или хлорит. От эпидота оливин отличается более низкими показателями преломления и более высоким двупреломлением.

Крайними членами оливиновой группы являются форстерит и фаялит. Фаялит — бледного зеленовато-желтого цвета, на воздухе окисляется и приобретает бурую или черную пленку окислов железа. От оливина фаялит отличается оптически отрицательной фигурой и высокими показателями преломления: Np = 1,835; Nm = 1,877; Ng=1,886. Форстерит—минерал немагнитный и имеет более низкие показатели преломления, чем оливин.

Ортит Ca2(Al,Се,Fе)2(ОН)О2[А1Si3О9]. Минерал из группы эпидота, содержащий редкие земли. Моноклинной сингонии. По углам между тремя гранями близок к эпидоту (рис.41). Кристаллы часто таблитчатые по (100), а также длинные и тонкие игольчатые с удлинением параллельно оси [010]. Встречается также в виде сплошных зернистых включений. Спайность слабая по (100) и (001). Излом неровный до неяснораковистого. Хрупкий, Твердость 5,5— 6. Уд, вес 3,0—4,2. Блеск полуметаллический, смолистый, Цвет бурый до черного. В мелких осколках полупросвечивает. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Сильный плеохроизм: по Ng — буровато-желтый, по Nm — красновато-бурый, по Np — зеленовато-бурый. Плоскость оптических осей (010). Nm = [010]. Угол Np с [001] равен 32,5°. 2V большой. N= 1,64—1,74. Двупреломление различное (от сильного до слабого). Ортит легко изменяется и иногда становится изотропным,

В россыпях сохраняются таблитчатые кристаллы со скошенными гранями. При дроблении ортит образует зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом, смоляно-черного цвета, с полуметаллическим блеском, просвечивающие в краях красновато-бурым или зеленовато-бурым цветом.

Определение. Ортит определяется по таблитчатым кристаллам, уплощенным по (100), со скошенными гранями второго пинакоида, черному цвету, полуметаллическому или смоляному блеску. Проверяется в иммерсионных препаратах и химически на кальций, церий, алюминий, воду и кремневую кислоту.

В осколках ортит сходен с темноокрашенными пироксенами— энстатитом и бронзитом, но отличается от них отсутствием спайности, более высокими показателями преломления и яркими цветами интерференции (если не изменен). В осколках ортит отчасти сходен также с черными прозрачными титанатами — перовскитом и браннеритом, но ортит имеет более низкие показатели преломления, у перовскита и браннерита показатели преломления выше, чем у крайней жидкости набора. Отсутствие спайности у ортита устанавливается в цементных шлифах главным образом для того, чтобы отличить его от пироксенов. Для химических реакций ортит надо сплавлять с содой или другими плавнями, так как в кислотах он не растворим.

Пироксены — большей частью метасиликаты типа RsiO3, где R = Са, Mg, Fe, реже Мn и Zn. Сюда же относятся двойные соли метакремневой кислоты типа R2+R3+(SiO3)2, реже типа R+R3+(SiO3)2 и содержащие щелочные металлы Na, К. Пироксены, так же как и амфиболы, кристаллизуются в трех сингониях: моноклинной, ромбической и триклинной. Большее распространение имеют моноклинные и ромбические пироксены (рис. 42).

Из моноклинных пироксенов следует остановиться на описании энстатита, диопсида и эгирина. Энстатит Mg2(SiO3)2 — магнезиальный, диопсид CaMg(SiO3)2 — известково-магнезиальный, эгирин NaFe(SiO3)2 — щелочной пироксен. У диопсида и энстатита форма кристаллов призматическая короткостолбчатая по [001]. Диопсид имеет белый, желтоватый до бледнозеленого цвет, а энстатит чаще зеленый, реже желтоватый или сероватый. Порошок у того и другого белый. Для эгирина характерна длиннопризматическая форма кристаллов с вертикальной штриховкой или бороздами. Кроме того, эгирин отличается от диопсида и энстатата темнозеленой до черной окраской. Для всех пироксенов характерна призматическая спайность по (110), довольно совершенная, но хуже выраженная, чем у амфиболов. Излом неровный до раковистого. Твердость 5—6. Уд. в. 3,2—3,6. Блеск стеклянный. Угол между гранями призмы около 88°. Диопсид н энстатит оптически положительные, а эгирин отрицательный. Плоскость оптических осей у моноклинных пироксенов ориентирована по (010), a Nm совпадает с [010]. Но угол Ng с третьей кристаллографической осью изменчив: у диопсида 36°, у эгирина 85°, у энстатита Ng совпадает с [001]. Под микроскопом диопсид и энстатит бесцветны. В противоположность диопсиду и энстатиту, эгирин обладает резким плеохроизмом: по Nm — густо-зеленый и по Ng — зеленовато-желтый. Кроме того, эгирин отличается от диопсида и энстатита более высокими показателями преломления. У диопсида: Np = 1,664—1,675; Nm= 1,671—1,685; Ng = 1,694—1,707; у энстатита показатели преломления еще ниже, чем у диопсида: Np= 1,650—1,665; Nm = 1,653—1,669; Ng = 1,658—1,674; а у эгирина: Np= 1,776; Nm = 1,819; Ng = 1,836.

Показатели преломления большинства минералов из группы ппроксенов, как и амфиболов, эпидота и многих других минералов переменного состава, изменяются в довольно широких пределах в зависимости от соотношения железа, магния и других металлов, изоморфно замещающихся между собой. Кроме того, следует указать, что пироксенам особенно свойственна склонность к образованию изоморфных смесей. Так, известны изоморфные смеси диопсид — геденбергит или диопсид — клиноэнстатит, где имеются все переходы между чистыми представителями минералов.

Пироксены устойчивы и в россыпях встречаются часто. Диопсид и энстатит обычно наблюдаются в виде окатанных зерен неправильной формы, реже в виде короткопризматических кристаллов, с углом между гранями, близким к прямому. Эгирин значительно реже встречается в россыпях, чем диопсид; для него характерна длиннопризматическая форма зерна, в случае слабой окатанности сохраняется штриховка.

При дроблении пироксены раскалываются на зерна неправильной формы с неровным изломом, реже получаются пластинчатые осколки по спайности. В иммерсионных препаратах пироксены дают тонкие пластинчатые осколки, частью имеющие прямолинейные очертания с двух или трех сторон, а частью с неровными очертаниями. В случае прямолинейных очертаний форма пластинок оказывается близкой к прямоугольной. Эгирин образует более резко выраженные прямоугольные пластинки.

Определение. Диопсид и энстатит определяются по короткопризматнческсй форме кристаллов (если они сохранились), прозрачности, светлозеленой, желтой или серой окраске, стеклянному блеску, высокой твердости, серовато-белому порошку. Эгирин отличается темнозеленой окраской, длиннопризматической формой кристаллов с вертикальной штриховкой граней и зеленоватым порошком. Пироксены надежно определяются только в иммерсионных жидкостях и цементных шлифах. В кислотах они не растворимы и разлагаются путем сплавления с содой. По внешнему виду под бинокуляром они между собой отличаются плохо, а различаются главным образом по показателям, преломления.

Диопсид в осколках можно спутать с эпидотом, от которого под микроскопом он отличается более низкими показателями преломления, спайностью, большими углами угасания, меньшим 2V и оптически положительным знаком.

Энстатит в осколках похож на гиперстен, авгит, геденбергит, но под микроскопом отличается от них более низкими показателями преломления.

Пироксены по химическому составу, кристаллографической форме, стеклянному блеску, высокой твердости, удельному весу и магнитной проницаемости очень сходны с амфиболами, но отличаются от них хуже выраженной призматической спайностью и углом спайности близким к прямому. Вследствие хуже выраженной спайности пироксены при дроблении раскалываются на зерна неправильной формы, без видимых простым глазом и под бинокуляром пластинок. Пластинчатые осколки у пироксенов образуются лишь при мелком дроблении (меньше 0,1 мм), причем их наличие устанавливается под микроскопом в иммерсионных препаратах. Амфиболы способны при раскалывании, в отличие от пироксенов, давать более вытянутые пластинки, наблюдаемые не только под бинокуляром, но иногда и простым глазом.

Пироксены сходны также с минералами группы оливина, но отличаются от них под микроскопом как в иммерсионных препаратах, так и в прозрачных цементных шлифах по пластинчатой форме зерен, спайности и меньшему IV. Оливин под микроскопом бесцветен, имеет неправильную форму зерен и трещиноватость, по которой обычно тонко замещается серпентином.

Ставролит FeAl2O2(OH)2[SiO4]2. Ромбической сингонии. Кристаллы короткопризматические по [001] и сплюснутые параллельно оси [010] с хорошо развитыми гранями (110), (010) и (001), Часто наблюдаются грани с шероховатой поверхностью или примазки тонкочешуйчатой слюды. Характерны крестообразные двойники по (032) в виде прямо угольного креста и по (232) в виде косого креста (рис. 43). Спайность по (010) средняя. Твердость 7—7,5. Уд. вес 3,6—3,8. Излом неровный. Блеск стеклянный матовый. Цвет желтый, красновато-бурый до буровато-черного, под микроскопом темно-желтый, желтовато-бурый, красновато-бурый, золотисто-желтый до бесцветного. Ясный плеохроизм, Схема абсорбции:Np<Nm<Ng. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (100); Np = 1,736; tfm = 1,741; Ng=l ,746.

Ставролит устойчив и в россыпях сохраняется в виде коротких призматических кристаллов с ясно развитой ромбической призмой или в виде крестообразных двойников. При дроблении ставролит дает зерна неправильной формы с неровным изломом. Пластинчатые осколки по спайности наблюдаются редко.

Определение. Ставролит определяется по крестообразным двойникам, короткопризматическим кристаллам с ромбической призмой и пинакоидами (010) и (001), красновато-бурой или желтовато-бурой окраске, шероховатой слабо изъеденной поверхности граней, высокой твердости. Проверяется в иммерсионных препаратах по характерному плеохроизму — желтому до красноватого или золотисто-желтому до бесцветного, положительному оптическому знаку, небольшому двупреломлению, тонкодисперсным включениям черного углистого вещества. Химически ставролит проверяется редко, так как нерастворим в кислотах. В осколках ставролит сходен с гранатом и пироксеном бурой окраски, но отличается от граната анизотропностью, плеохроизмом, наличием множества включений посторонних минералов, от пироксена — плеохроизмом, наличием включений, отсутствием совершенной спайности.

Турмалин — в химическом отношении представляет изоморфную смесь алюмо- и боросиликатов переменного состава. В состав турмалина входят: SiO2, ТiO2, В2O3, А12О3, Fe2O3, CrO3, FeO, MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, Li2O, H2O и F. Тригональной сингонии. Кристаллы призматические с ясно развитой дитригональной призмой, со слабо развитыми гранями ромбоэдра

(рис, 44). Вершины кристаллов большей частью закруглены, и грани на них совершенно неуловимы. В поперечном сечении кристаллы дают сферический треугольник вследствие изогнутости призматических граней и наличия множества вицинальных призматических граней. Развита резкая вертикальная штриховка на гранях призмы. Цвет разнообразный в зависимости от химического состава. Чаще распространены железисто-магнезиальные разности грязно-зеленого, бурого, темносинего и черного цвета. Реже встречаются светлоокрашенные разности, богатые окисью натрия или лития: светлозеленые, розовые и бесцветные. Блеск стеклянный. Порошок у темноокрашснных разностей зеленовато- или синевато-серый. Твердость 7—7,5. Уд. вес 2,9—3,25. Спайность отсутствует. Оптически отрицательный. Показатели преломления находятся в тесной зависимости от химического состава. Для обычной железисто-магнезиальной разности турмалина Nm = 1,687, Np = 1,641. Дпупреломление среднее. Призматические зерна имеют прямое угасание. Резко выражен плеохроизм, который изменяется в зависимости от окраски минерала. В бурых разностях плеохроизм наиболее интенсивен: от бурого до желтого, от темвозеленого до лилово-розового, от синего до розоватого. Максимум абсорбции— Nm > Np в призматических зернах.

Турмалин устойчив, не окисляется и при отсутствии спайности с трудом колется. Поэтому в россыпях он обычно сохраняет форму окатанных удлиненно-призматических зерен со сглаженными вершинками. При слабой окатанности на гранях кристаллов сохраняется вертикальная штриховка. При дроблении турмалин дает зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Турмалин легко определяется до дитригональной призме, вертикальной штриховке и сферическому треугольнику в поперечном сечении кристаллов, прозрачности, темной буровато-зеленой или синей до черной окраске, стеклянному блеску, высокой твердости, зеленовато- или синевато-серому порошку и нерастворимости в кислотах. Проверяется оптически в иммерсионных препаратах по показателю преломления, резкому плеохроизму и отрицательной одноосной фигуре. В исключительных случаях проверяется на бор.

В осколках железисто-магнезиальный турмалин сходен с темноокрашенными пироксенами и амфиболами, но легко отличается от них одноосной отрицательной фигурой и более низкими показателями преломления.

Эпидот Са2(А1,Fe)2(OH)O2[AlSi3O9]. Моноклинной сингонии. Дает вытянутые и нередко игольчатые кристаллы (рис, 45). Иногда призматические грани штрихованы. Твердость 6—7. Уд. вес 3,5. Блеск стеклянный. Цвет зеленый разных оттенков. Особенно характерен фисташково-зеленый цвет. Реже встречаются разности желтого, бурого и красного цвета. Оптически отрицательный. Плеохроизм заметен лишь в очень толстых осколках от зелено-желтого до бесцветного. Двупреломление сильное. Показатели преломления сильно изменяются в зависимости от содержания железа: Np = 1,716—1,737; Nm = 1,719—1,764; Ng= 1,725—1,782. Спайность по (001) средняя и по (100) несовершенная,

В россыпях эпидот устойчив. В шлихах он обычно встречается в виде неправильных угловатых или округленно-угловатых зерен бледного желто-зеленого цвета.

Определение. Эпидот определяется по стеклянному блеску, желтовато-зеленой окраске, прозрачности, высокой твердости, нерастворимости в кислотах. Проверяется главным образом оптическим путем: по высоким показателям преломления Np < Nm <. Ng. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (100); Np== 1,736; Nm= 1,741; Ng= 1,746.

В шлихах и в раздробленном состоянии эпидот очень сходен с пироксенами и везувианом, но от пироксенов он отличается более высокими показателями преломления и слабо выраженной или отсутствующей спайностью (в прозрачных цементных шлифах), от везувиана — значительно большим двупреломлением и яркими цветами интерференции.

#### 4. ТИТАНО-СИЛИКАТЫ

Из данной группы будут описаны астрофиллит, лампрофиллит и сфен. Эти минералы обычно содержат железо в виде примесей, поэтому они имеют низкую магнитную проницаемость и могут быть оттянуты электромагнитом только при высоком напряжении. Они попадают, таким образом, в слабо электромагнитную фракцию. Титано-силикаты прозрачны, имеют высокий удельный вес, тонут в жидкости Сушина—Рорбаха и всплывают в расплаве азотнокислой закиси ртути. В кислотах не растворимы. Проверяются оптически в иммерсионных жидкостях по высокому рельефу. Показатели преломления у них высокие, определяются в иммерсионных сплавах.

Астрофилдит (Н,К,Na)4(Fe,Mn)4(Ti,Zr)Si4O16. Моноклинной сингонии. Кристаллы удлиненные с развитыми формами (100) и (110), иногда звездчатые скопления. Спайность по (100) весьма совершенная, слюдоподобная, но, в отличие от слюды, листочки хрупкие. Твердость 3. Уд. вес 3,3—3,4. Блеск стеклянный до полуметаллического и перламутровый. Цвет бронзово-желтый до золотисто-желтого. Прозрачен. Оптически положительный, иногда отрицательный. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010). Np = 1,6.77; Nm = 1,698; Ng = 1,733. 2V большой. Сильный плеохроизм; по Np — густой оранжевый или красный, по Nm— лимонно-желтый, no Ng — оранжевый. Np = [100]; Nm = [001]; Ng=[010].

В россыпях минерал неустойчивый. При дроблении колется на удлиненные пластинки по спайности параллельно грани (100). Пластинки или листочки очень хрупкие.

Определение. Астрофиллпт определяется легко по лучистым агрегатам, прямоугольно-пластинчатому габитусу кристаллов, совершенной спайности, бронзовому до золотисто-желтого цвету. Проверяется оптически в иммерсионных препаратах по показателям преломления и резкому плеохроизму. В иммерсионных препаратах обычно дает осколки по спайности (100) параллельно Ng.

Астрофиллит можно смешать со слюдами, но он отличается от них более высокими показателями преломления и характером плеохроизма. Астрофиллнт по внешнему виду очень сходен с лампрофиллитом, но отличается от него более высокими показателями преломления и обратной схемой абсорбции: Np > Nm > Ng. Астрофиллит частично разлагается в соляной и серной кислотах. При нагревании в закрытой трубке дает воду.

Лампрофиллит— сложный титано-силикат стронция и натрия. Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (100) со штриховкой, параллельной вертикальной оси. Спайность по (100) хорошая. Цвет золотисто-бурый, темнобурый. Блеск полуметаллический. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 2—3. Уд. вес 3,35—3,53. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей почти параллельна (100). 2 V = 23—41°. Сильный плеохроизм: по Ng — оранжево-желтый, по Nm — соломенно-желтый, по Np— бледножелтый. Схема абсорбции: Ng>Np> Nm. Np= 1,745; Nm= 1,751; Ng= 1,780. В россыпях неустойчив. При дроблении раскалывается по спайности (100) или образует зерна с неровным изломом.

Определение. Лампрофиллит определяется по призматически-таблитчатой форме кристаллов, золотисто-бурой окраске, полуметаллическому блеску, способности раскалываться на таблички, хрупкости и тонкой штриховке. Проверяется в иммерсионных препаратах по показателям преломления и резкому плеохроизму. Очень сходен с астрофиллитом, но отличается от него более высокими показателями преломления и прямой схемой абсорбции. В кислотах не растворим.

Сфен СаТiO[SiO4] Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (001) или (100) и плоскопризматические, с преимущественным развитием граней (111) или по призмам с гранями (НО) и (НО) (рис, 46). В случае преобладающего развития граней (111)и (110), при отсутствии или слабом развитии других граней, форма кристаллов псевдобипирамидальная. Спайность средняя по (1ГО). Твердость 5—6, Уд. в. 3,4—3,6, Излом неровный или слабораковистый Цвет большей частью желтый, бурый, реже зеленый, серый. Блеск стеклянный до алмазного, в свежем изломе жирный. В мелких осколках под бннокуляром прозрачен. Оптически положительный. Ng = 2,034; Nm = 1,907; Np = 1,900, 2V = 27°. Под микроскопом бесцветен. Двупреломление высокое. Интерференционная окраска высшего порядка в перламутровых, розовых и белых тонах.

Сфен довольно устойчив и в россыпях сохраняет форму призматически-удлиненных и плоских конвертообразных кристалликов желтого или бурого цвета, реже наблюдаются кристаллы бипирамидальной формы. Встречается также в виде окатанных и остроугольных зерен неправильной формы. При дроблении сфен дает осколки в виде остроугольных неправильных зерен с неровным или слабо раковистым изломом, со стеклянным, жирным или алмазовидным блеском.

Определение. Под бинокуляром сфен определяется по характерной форме кристаллов, напоминающих конвертики, стеклянному или жирному до алмазного блеску, медово-желтому, реже бурому цвету, прозрачности, средней твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах сфен определяется па высокому показателю преломления (выше, чем у жидкостей), высоким цветам интерференции, небольшому положительному 2V и заметно выраженной дисперсии осей (цветные изогиры). Более точно показатели преломления определяются в сплавах. Химически проверяется на титан. В кислотах сфен не растворим.

В осколках сфен очень сходен с монацитом и рамзаитом, меньше он похож на касситерит и светлоокрашенный желтый пироксен. Но сфен отличается от монацита в иммерсионных препаратах более высокими показателями преломления (у монацита Np ≈ 1,786, т. е. почти совпадает с показателем преломления крайней жидкости набора), более высоким двупреломлением и большим 2V, химически — присутствием кальция, титана и кремния и отсутствием фосфора и церия. От рамзаита сфен отличается положительным злаком и неясной спайностью по (100), от пироксена — высокими показателями преломления и от касситерита — отрицательной реакцией на оловянное зеркало.

#### 5. ТИТАНАТЫ

К титанатам ранее относили ильменит, который, согласно новейшим исследованиям, стали относить к группе окислов, где он и рассматривается. Из группы титанатов здесь будет описан один минерал — перовскит.

Перовскит СаТiO3. Кубической сингонии. Большей частью наблюдается в виде кубов. Характерны двойники прорастания. Грани куба имеют тонкую прерывающуюся штриховку параллельно ребрам куба. Спайность по кубу (100) довольно заметная. Твердость 5—6. Уд. вес 3,47—4,04. Излом неровный до раковистого. Цвет черный, серовато-черный, бурый, красновато-коричневый. Блеск алмазный или металловидный. В осколках под бинокуляром просвечивает красно-бурым цветом. Под микроскопом прозрачен. Изотропен. N = 2,35. Иногда имеет аномальное двупреломление с темносерой интерференционной окраской. В отраженном свете серовато-белый с голубоватым оттенком. По отражательной способности близок к магнетиту и имеет буроватый оттенок.

Минерал мало распространенный, В россыпях сохраняется, но редко. При дроблении перовскит раскалывается на осколки неправильной изометричной формы с неровным изломом, реже дает сколы по спайности.

Определение. Перовскит определяется по кубической форме, алмазному или полуметаллическому блеску, черному или буровато-черному цвету. В тонких осколках красно-бурый или коричневато-бурый. Порошок имеет пепельный цвет. В кислотах не растворим. Проверяется в проходящем свете по высокому показателю преломления. Наряду с этим перовскит проверяется в отраженном свете по гладкой полировке, серовато-белой с голубоватым оттенком окраске и отрицательному отношению к травлению известными реактивами. Химически проверяется на титан и кальций. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой или с кислым сернокислым калием.

В осколках перовскит можно спутать с черным гранатом и рутилом. От граната отличается пол у металлическим блеском, высоким показателем преломления; от рутила—изотропностью.

#### 6. ТАНТАЛО-НИОБАТЫ

Данная группа представлена черными непрозрачными минералами — танталитом и колумбитом и прозрачными смоляно-черными минералами — пирохлором и др. Непрозрачные танталит и колумбит, богатые железом, обладают повышенной магнитной проницаемостью и попадают в сильно электромагнитную фракцию. Прозрачные тантало-ниобаты, как, например, пирохлор, с содержанием железа в виде примесей, имеют низкую магнитную проницаемость и попадают в слабо электромагнитную фракцию. Те и другие тантало-ниобаты слабо растворимы в кислотах и для химических реакций сплавляются с содой или кислым сернокислым калием. Оптически танталит и колумбит проверяются в отраженном свете, а пирохлор — в проходящем и отраженном свете. Они обладают высоким удельным весом и тонут во всех известных тяжелых жидкостях, а также в расплаве азотнокислой закиси ртути.

Колумбит—танталит — изоморфный ряд ннобатов и танталатов железа и марганца с общей формулой (Fe,Mn)(Nb, Та)2О6. Крайние члены: колумбит — почти чистый ниобат и танталит — почти чистый танталат, Ромбической сингонии. Габитус кристаллов таблитчатый, пластинчатый, с более сильным развитием пинакоидальных граней (100), (010), (001) и слабым развитием граней призмы (110) и бипирамиды (111) (рис. 47). Кристаллы вытянуты по третьей кристаллографической оси и сплюснуты по [100]. Спайность ясная по (100) и менее ясная по (010), Излом неяснораковистый до неровного. Твердость 6. Уд. вес 5,3—7,79. Блеск полуметаллический или смолистый. Цвет железно-черный и буровато-черный. Порошок красноватый, бурый, вишнево-красный и для более железистых разностей черный. Непрозрачен и лишь в тончайших осколках под микроскопом просвечивает красным. Ng = 2,39; Nm = 2,25; Nр = 2,19. В отраженном свете серовато-белый. Твердость высокая; стальной иглой не чертится.

Иногда наблюдаются красные внутренние рефлексы. Способность полироваться средняя. Реактивы не действуют.

В россыпях сохраняет кристаллографическую форму шестисторонних табличек. Чаще наблюдается в виде окатанных зерен или пластинок неправильной формы. При дроблении получаются неправильные зерна с неровным изломом, реже параллелепипедальные осколки по спайности.

Определение. Колумбит и танталит определяются по шестисторонним табличкам удлиненной формы, ромбобипирамидальной форме кристаллов или характерным окатанным пластинкам, буровато-черному или железно-черному непрозрачному порошку и нерастворимости в кислотах. (Колумбит, как и большинство таптало-ниобатов, в измельченном состоянии растворяется при кипячении в крепкой серной кислоте). Проверяются главным образом химически на тантал и ниобий, марганец и железо. Легко сплавляются с содой или КОН. Сплав приобретает зеленоватую окраску от присутствия в минерале марганца. Колумбит от танталита можно отличить лишь при помощи химического или рентгеноспектральиого анализа. При реакции с таннином осадки тантала и ниобия имеют различную окраску, и это позволяет судить о соотношении тантала и ниобия в минерале. Отличить тантал от ниобия помогают также качественные реакциис резорцином и ферроином.

В шлихах и в раздробленном состоянии колумбит и танталит легко спутать с ильменитом. Но в зернах, сохранивших кристаллические очертания, колумбит и танталит имеют вид удлиненных, а ильменит—изометричных табличек. Имеются и другие отличия: осколки танталита и колумбита просвечивают в тонких краях под микроскопом, чего не наблюдается у ильменита; танталит и колумбит легко сплавляются с содой или КОН, ильменит — с трудом и не полностью; при кипячении колумбита и танталита в серной кислоте получается светлая пленка или характерная травленая поверхность, подчеркивающая спайность минерала, чего не получается у ильменита.

Пирохлор — ниобат натрия и кальция. Содержит также элементы церовой группы редких земель, Ti, Th, F. Рентгеноскопически установлена формула: (Na,Ca)2(Nb,Ti)2(OF)7. Кубической сингонии. Кристаллы октаэдрнческой формы. Спайность иногда ясная. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 5—5,5. Уд. вес 4,2—4,36. Блеск стеклянный до металловидного. Изотропен. N =1,96—2,02. Цвет медово-бурый или красновато-бурый до смоляно-черного. Порошок светлобурый. Осколки просвечивают в краях под бинокуляром бурым цветом. Под микроскопом прозрачен и окрашен в бурый или красновато-бурый цвет. В отраженном свете цвет серовато-белый, близкий к цвету магнетита. Хорошо полируется в отличие от магнетита и гематита. Реактивами не травится.

Минерал мало распространенный и неустойчивый и в россыпях встречается редко. Вследствие хрупкости он легко крошится и распыляется. При дроблении дает зерна угловатой неправильной формы с неровным раковистым изломом.

Определение. Пирохлор определяется по октаэдрической форме кристаллов (если она сохранилась), медово-бурому до смоляно-черного цвету, просвечиванию под бинокуляром бурым цветом, металловидному блеску, нерастворимости в кислотах, средней твердости. Под микроскопом определяется по очень высокому показателю преломления (значительно выше, чем у жидкостей), изотропности и бурому цвету. Точнее показатель преломления пирохлора определяется в сплавах. В отраженном свете пирохлор определяется по отражательной способности, близкой к магнетиту, по темнобурым внутренним рефлексам, средней твердости (чертится стальной иглой), отрицательному отношению к реактивам. Проверяется химически на ниобий, титан, кальций н редкие земли. В осколках пирохлор сходен с перовскитом, самарскитом и фергусонитом, но отличается от них химическими свойствами.

#### 7. КАРБОНАТЫ

Из группы карбонатов будет описан один минерал — сидерит.

Сидерит РеСОз. Тригональной сингонии. Габитус кристаллов ромбоэдрический с гранями (1011) или (0112), Двойники по (0112). Спайность по ромбоэдру (1011) совершенная. Излом неровный или неяснораковистый. Минерал хрупкий. Часто сплошной до грубо- или мелкозернистого, плотный и землистый. Твердость 3,5—4,5. Уд. в. 3,88. Блеск стеклянный до перламутрового. Дает бурый, буровато-красный, желтовато-серый, реже белый. Порошок желтовато-белый. Под бинокуляром просвечивает, в мелких осколках полупрозрачен. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Np = 1,633 и Nm= 1,873. Высокое двупреломление — высокие цвета интерференции. В отраженном свете светлосерый, заметно светлее кварца.

Сидерит в природе менее распространен, чем кальцит, но более устойчив и в россыпях наблюдается в виде таблитчатых или пластинчатых полуокатанных зерен. Пластинчатая форма зерен сидерита обусловлена совершенной спайностью по ромбоэдру, В раздробленном состоянии для сидерита также характерны главным образом пластинчатые зерна с симметричным угасанием, резкой псевдоабсорбцией и высокими перламутровыми цветами интерференции. Разложившийся сидерит замещается гидроокислами железа, приобретает черновато-бурый цвет, матовый блеск н становится непрозрачным.

Определение. Под бинокуляром сидерит определяется по таблитчатой форме, буроватой окраске, слабому перламутровому блеску, малой твердости и медленному растворению на холоду в соляной кислоте со слабым вскипанием и окрашиванием раствора в зеленовато-желтый цвет. Проверяется под микроскопом. Nm резко больше, чем у крайней жидкости набора, и точно определяется только в иммерсионных сплавах. При определении сидерита в иммерсионных препаратах хорошо наблюдаются псевдоабсорбция и высокие цвета интерференции. Химически проверяется на железо и на СО2. Наличие СО2 устанавливается при растворении сидерита в соляной кислоте по выделению газовых пузырьков, на холоду очень слабому, при нагревании с сильным вскипанием.

В таблитчатых осколках сидерит сходен с кальцитом, баритом и полевым шпатом. Но от кальцита сидерит отличается слабой растворимостью в соляной кислоте на холоду и более высокими показателями преломления, от барита и полевого шпата — в иммерсионных препаратах псевдоабсорбцией и высокими перламутровыми цветами интерференция, а также более высокими показателями преломления, от полевого шпата, кроме того, — более низкой твердостью.

#### 8. СУЛЬФАТЫ

Среди сульфатов, обладающих магнитными свойствами, можно назвать ярозит.

Ярозит K2Fe6(OH)12(SO4)4. Минерал из группы алунита, Тригональной сингонии. Часто образует друзы мельчайших кристаллов. Также волокнистый, в корочках тонкозернистый. Спайность по (0001) ясная. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 2,5—3,5. Уд. вес 3,0—3,26. Блеск стеклянный до алмазовидного, также матовый. Цвет охристо-желтый, желтовато-бурый, коричневато-бурый. Порошок желтый, блестящий. Оптически отрицательный. Np= 1,715 и Nm — 1,820. Плеохроизм желтоватый до бесцветного. В россыпях наблюдается редко в мелких друзах и агрегатах тонкозернистого строения желто-бурого цвета.

Определение. Ярозит — слабо магнитный минерал. Определяется по мелкозернистым полупрозрачным агрегатам низкой твердости. Проверяется под микроскопом по высоким показателям преломления и ярким цветам интерференции, близким к перламутровым. Химически проверяется по легкой растворимости в НС1 и положительным реакциям на железо и SO4 (сульфатную серу). В закрытой трубке ярозит при подогревании выделяет воду, Солянокислый раствор ярозита окрашивает пламя в синий цвет вследствие присутствия калия.

#### 9. ФОСФАТЫ

Среди фосфатов, обладающих электромагнитными свойствами, должны быть отмечены ксенотим и монацит.

Ксенотим YPO4. Тетрагональной сингонии. Иногда похож на призматический циркон с преимущественным развитием граней (110) и с вершинками, состоящими из пирамидальных граней (111). Гораздо чаще наблюдаются кристаллы бипирамидального облика с резко развитой тетрагональной бипирамидой, при отсутствии или слабом развитии призматических граней (рис. 48). Спайность по (110) совершенная. Излом неровный и занозистый. Хрупкий. Твердость 4—5. Уд. вес 4,5. Блеск смолистый до стеклянного. Цвет медово-желтый, желтовато-бурый, красновато-бурый, зеленоватый. Под бинокуляром прозрачен. Оптически положительный. Nm =1,720 и Ng = 1,81. Высокое двупреломление.

В россыпях ксенотим встречается значительно реже, чем монацит, и наблюдается в виде бнпнрамидальных или призматических кристалликов или в виде окатанных зерен удлиненной формы. При дроблении ксенотим дает угловатые зерна с неровным и занозистым изломом. Раскалывается также на пластинки с сечением по призматической совершенной спайности с высокими интерференционными цветами.

Определение. Ксенотим определяется по бипирамидальной или призматической цирконоподобной форме кристаллов, медово-желтому цвету, прозрачности, жирному блеску, средней твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах определяется по яркой интерференционной окраске, одноосной положительной фигуре и показателям преломления (Nm = 1,720 и Ng больше, чем у крайней жидкости набора). Спайность улавливается в цементных шлифах. Проверяется химически на РО4 и иттрий. В кислотах ксенотим растворяется слабо.

По цвету, блеску и твердости в осколках ксенотим совершенно не отличается от монацита, но в зернах, сохранивших кристаллические очертания,отличается от него легко. Под микроскопом ксенотим отличается от монацита более низкими показателями преломления (Nm = 1,720), более высокими цветами интерференции, одноосной фигурой в сходящемся свете.

Ксенотнм в осколках трудно отличить также от желтого сфена, касситерита и пироксена, но он отличается от них при наблюдении в иммерсионных препаратах оптическими свойствами и по реакции на фосфор.

Монацит (Се,La,Nd,Рr)РО4, Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (100) или призматические. Преобладающее развитие имеет первый пинакоид (100), слабо развиты грани призмы (011) и пинакоида (010) (рис, 49.). Спайность совершенная по (001) и по (100) ясная. Твердость 5—5,5. Уд. вес 5—5,5. Излом раковистый до неровного. Хрупкий. Цвет обычно медово-желтый, реже буровато-желтый и красновато-бурый и еще реже зеленоватый. Порошок белый. Под бинокуляром в осколках прозрачен. Блеск жирный, матовый. Оптически положительный. Np= = [010]. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010) и почти параллельна (100); угол Ng с [001J изменяется от -{-1° до 4°. 2V = 14°. Двупреломление высокое. Np= 1,786.; Nm = 1,788; Ng= 1,837.

Благодаря более слабой магнитной проницаемости монацит легко отделяется электромагнитом от гематита, ильменита, темно-окрашенных гранатов, пироксенов, амфиболов и концентрируется в слабо электромагнитной фракции, что значительно облегчает и уточняет его количественное определение.

В шлихах монацит обычно встречается в виде хорошо окатанных бледножелтых зерен яйцевидной формы, а иногда в виде табличек со скошенными краями, развитых по пинакоиду (100), При дроблении монацит раскалывается по совершенной спайности (001) и реже по (100). Поэтому в иммерсионных препаратах получаются сечения по спайности (100), параллельной плоскости оптических осей, с яркой интерференционной окраской и сечения по совершенной спайности (001), перпендикулярной оптической оси, с серой интерференционной окраской и показателем преломления, близким к показателю крайней жидкости набора. Форма тонких осколков иногда прямоугольная, с ровными линейными очертаниями.

Определение. Монацит легко определяется под бинокуляром по пластинчатой и таблитчатой форме кристаллов с резко развитым пинакоидом (100) и скошенными гранями ромбической призмы, медово-желтому цвету, жирному блеску и средней твердости. Под микроскопом определяется в проходящем свете в иммерсионных препаратах по близости Np и Nm к показателю преломления крайней жидкости набора (около 1,77), малому 2V (14°) и положительному знаку. Наличие спайности улавливается в цементных шлифах. Химически проверяется на РO4 и на редкие земли. В кислотах монацит растворяется очень слабо и в растворимое состояние переводится путем сплавления с содой.

В осколках монацит трудно отличим от ксенотима (см. Ксенотим) и несколько похож на сфен, касситерит, гранат и пироксен, окрашенные в желтый или буроватый цвет, но от перечисленных минералов он легко отличается в иммерсионных препаратах: от сфена и касситерита — Nm = 1,77, от граната — анизотропностью, от пироксена — более высокими показателями преломления и малым 2V.

#### 10. ВОЛЬФРАМАТЫ

.

К вольфраматам, содержащим железо, относятся ферберит, вольфрамит и гюбнерит. Первые два содержат железо как основной элемент (сильно электромагнитная фракция), а третий - лишь в качестве примеси (слабо электромагнитная фракция), Ферберит и вольфрамит — непрозрачные минералы, а гюбнерит — прозрачный. Все три минерала обладают высоким удельным весом и тонут не только в тяжелых жидкостях, но и в расплаве азотнокислой закиси ртути.

Вольфрамит (Fe, Mn)\VO4. Моноклинной сингонии. Кристаллы таблитчатые по (100), также призматические клиновидные. Часто удлиненно-пластинчатые, шестоватые и зернистые агрегаты (рис. 50). Спайность по (010) весьма совершенная. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 5—5,5. Уд. вес 7—7,5. Блеск полуметаллический, на плоскостях спайности зеркальный. Цвет бурый или коричнево-черный. Порошок коричневато-бурый или вишневый. Непрозрачен. Лишь в тончайших осколках под микроскопом просвечивает красным цветом. Оптически положительный. N = 2,26— 2,48. В отраженном свете серый. Анизотропен. Полируется хорошо. Реактивами не травится.

Вольфрамит— неустойчивый минерал: легко раскалывается по спайности и истирается. Поэтому в россыпях сохраняется лишь вблизи коренных месторождений и очень редко встречается в виде мелких окатанных зерен. При дроблении вольфрамит также раскалывается по спайности.

Определение. Вольфрамит определяется по таблитчатым или призматическим кристаллам с преобладанием первого пинакоида над призматическими гранями, коричневато-вишневому порошку, сходному по цвету с порошком гематита, совершенной спайности, способности раскалываться на тонкие черные пластинки с металлическим блеском. Под микроскопом в отраженном свете проверяется по серому цвету, в проходящем свете — по красному просвечиванию. Химически проверяется на WO4, Мn и Fe. В соляной кислоте вольфрамит растворяется очень плохо. Лишь при двукратном кипячении его порошка в НС1 с металлическим оловом он образует тонкую синюю каемку на фарфоровой чашечке или тигле, свидетельствующую о присутствии вольфрамовой кислоты. Для полного растворения вольфрамит сплавляется с содой и KNO3, причем от присутствия марганца сплав получается зеленый. При растворении сплава в соляной кислоте выпадает желтая вольфрамовая кислота, которая при кипячении с металлическим оловом или раствором хлористого олова синеет.

Вольфрамит в мелких осколках можно спутать с черными непрозрачными минералами: гематитом, ильменитом и танталитом. От гематита он отличается присутствием вольфрама и марганца, от ильменита — присутствием вольфрама и отсутствием титана, от танталита—присутствием вольфрама и отсутствием тантала.

Ферберит весьма сходен с вольфрамитом по химическому составу и всем прочим свойствам.

Гюбнерит MnWO4, Моноклинной сингонии. Кристаллы обычно таблитчатые по (100). Спайность по (010) весьма совершенная.

Излом неровный. Хрупкий. Твердость 5—5,5. Уд. вес 7—7,5. Блеск металлический. Цвет бурый, красновато-бурый, розовый. Порошок буроватый. Под микроскопом прозрачный. Оптически положительный. Показатели преломления: Np =2,17; Nm = 2,20; Ng= 2,32. Np = [010]; угол Ng с [001] равен 19°, Высокое двупреломление. Яркие пестрые, зеленые и красные цвета интерференции. Под микроскопом красновато-бурый. В отраженном свете серый. Хорошо полируется. Реактивами не травится. Внутренние рефлексы красные. В россыпях гюбнерит сохраняется редко. Очень легко раскалывается по спайности на тонкие пластинки.

Определение. Гюбнерит определяется по пластинчатой форме кристаллов, красновато-бурому цвету, слабому растворению в соляной кислоте с выпадением желтой вольфрамовой кислоты. В иммерсионных препаратах — по буровато-красной окраске, ярким пестрым цветам интерференции, очень высоким показателям преломления (последние определяются лишь в иммерсионных сплавах). Химически проверяется как и вольфрамит (см. Вольфрамит).

ГЛАВА VI. МИНЕРАЛЫ ТЯЖЕЛОЙ НЕЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ

Тяжелая неэлектромагнитная фракция получается в результате магнитной и электромагнитной сепарации и разделения шлиха или дробленого материала (концентратов и т. п.) в тяжелых жидкостях (бромоформе, жидкости Туле). В нее входят неэлектромагнитные минералы с удельным весом больше 2,9.

Эта фракция наиболее богата полезными минералами и вообще представляет наибольший интерес по минералогическому составу. Минералы данной фракции, за исключением непрозрачных самородных металлов, сульфидов и сульфосолей, прозрачны. Они описываются го группам, приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Минеральные группы тяжелой неэлектромагнитной фракции

| Самородные элементы | Алмаз, висмут, золото, медь, олово, осмистый иридий, платина, свинец, серебро |
| --- | --- |
| Сульфиды, сульфосоли и арсениды | Антимонгит, арсенопирит, аурипигмент, борнит, буланжерит, висмутовый блеск (висмутин), галенит, киноварь, кобальтин, ковеллин, марказит, молибденит, пентландит, пирит, реальгар, сперрилит, станин, сфалерит, тетрадимит, тетраэдрит, халькозин, халькопирит. |
| Галоиды | Кераргирит, флюорит |
| Окислы | Анатаз, брукит, валентинит, касситерит, кермезит, корунд, куприт, рутил, тенорит, тунгстит |
| Карбонаты | Азурит, аурикальцит, базобисмутит, малахит, родохрозит, смитсонит, церуссит |
| Силикаты | Андалузит, волластонит, кианит, родонит, силлиманит, сподумен, топаз, тремолит, циркон |
| Фосфаты, арсенаты и ванадаты | Апатит, ванадинит, пироморфит, скородит, эритрин |
| Сульфаты | Ангидрит, англезит, барит |
| Вольфраматы и молибдаты | Вульфенит, повелит, шеелит, штолцит |

#### 1. САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Минералы этой группы представлены главным образом самородными металлами — непрозрачными минералами, исследуемыми под бинокуляром, с оптической проверкой в отраженном свете и микрохимическим путем. Самородные металлы отличаются от минералов других групп ковкостью и легкой плавкостью. Среди непрозрачных минералов тяжелой неэлектромагнитной фракции они обладают наиболее высокой отражательной способностью и легкой растворимостью в кислотах, за исключением золота и платины, растворимых лишь в царской водке.

В группу самородных элементов входит также алмаз, имеющий исключительно высокую твердость, низкий удельный вес и прозрачность, в связи с чем он исследуется в проходящем свете.

Алмаз С. Кубической сингонии. Габитус кристаллов изометрический, октаэдрический. Характерны грани (111), (100), (110). Грани (111) часто искривлены, закруглены и исштрихованы, с трехугольными углублениями. Двойники обычно по шпинелевому закону, с двойниковой плоскостью (111). Кристаллы иногда сплющены по [111). Обычно алмаз наблюдается в виде отдельных кристаллов, реже в зернистых неправильной формы сростках (борт), мелких шаровидных агрегатах с лучистым строением (баллас) и в плотных или очень тонкозернистых агрегатах черного или серого цвета (карбонадо). Спайность по (111) средняя. Излом раковистый. Твердость 10. Уд. вес 3,2—3,5. Блеск сильный алмазный, иногда жирный. Бесцветный или имеет различные оттенки желтого, красного, оранжевого, зеленого, бурого цвета, реже темноокрашенный. Иногда черный. Черты нет. Обычно прозрачный. Изотропный, иногда с аномальным двупреломлением. N = 2,40—2,46. Благодаря сильной дисперсии и высокому показателю преломления белый свет разлагается алмазом на составляющие цвета, которые вызывают характерную игру. При погружении в воду продолжает сильно блестеть и сохраняет игру цветов.

Алмаз встречается главным образом в аллювиальных отложениях в виде отдельных кристаллов или округлых зерен угловатой формы. При дроблении алмаз дает зерна неправильной формы с неровным изломом и редко пластинчатые осколки по спайности.

Определение. Алмаз определяется по округло-октаэдрической форме кристаллов, алмазному блеску, высокой твердости. Благодаря последнему свойству резко отличается от всех других прозрачных минералов, которые им легко чертятся. В кислотах и в щелочах не растворим. Перед паяльной трубкой не изменяется и не плавится, но при сильном накаливании и доступе кислорода сгорает. Проверяется в иммерсионных препаратах по очень высокому показателю преломления, который может быть определен только в иммерсионных сплавах. Алмаз имеет характерное яркоголубое свечение в катодных лучах. По свечению в катодных лучах алмаз сходен с шеелитом, но легко отличается от него в оптическом отношении (изотропностью) и по химическим свойствам (нерастворимости в соляной кислоте и отрицательной реакции на вольфрам).

В мелких осколках алмаз сходен с многочисленными бесцветными минералами высокой твердости: кварцем, корундом, шпинелью, цирконом и др. Но от всех упомянутых минералов он отличается более высокой твердостью, которая устанавливается по шкале Мооса — чертит пластинку корунда. Раздробление стеклянной палочкой зерен алмаза для иммерсионного препарата сопровождается исключительно резким звуком растрескивания, а на стеклянной палочке и на предметном стекле остаются следы раскалывания предметного стекла, причем палочка и препарат загрязняются стеклом. Алмаз отличается также изотропностью и очень высоким показателем преломления, В крупных зернах, различаемых простым глазом, от кварца алмаз отличается сильным алмазным блеском, особенно при смачивании водой. Кварц в воде тускнеет.

Висмут Bi. Тригональной сингонии. Главные формы — ромбоэдр и пинакоид. Кристаллы очень редки. Характерны дендриты, сплошные массы и вкрапленники. Спайность совершенная по пинакоиду. Твердость 2,5. Уд. вес 9,7. Излом зернистый, тонкошестоватый. Несколько ковок. Цвет красновато-серебряно-белый. Часто с побежалостями. Черта оловянно-белая. Блеск металлический. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете розовато-белый или кремово-белый с сильным блеском. Полируется хорошо, Низкой твердости: чертится медной иглой. Сильно анизотропен. От HNO3 моментально вскипает; от НС1, FeCl3 и HgCl2 медленно буреет; KCN не действует. В россыпях самородный висмут вследствие легкой окисляемости очень неустойчив. При дроблении вследствие ковкости частично расплющивается.

Определение. Самородный висмут определяется по красновато-серебряно-белому цвету, часто с черной побежалостью, ковкости, способности расплющиваться при нажиме иглой, легкому растворению в азотной кислоте со вскипанием и выпадению белого осадка при прибавлении воды. Проверяется в отраженном свете по высокой отражательной способности, розовато-белому цвету и низкой твердости, травлению HNO3 со вскипанием. В зернах с темной побежалостью висмут можно опутать по внешнему виду c серебром и теллуридами, от которых он отличается в отраженном свете и микрохимическими реакциями.

Золото Au. Кубической сингонии. Ясные кристаллы редки. Обычны грани (111), (110) и (311). Характерны вкрапленники в виде неправильных зерен, листочков, проволочных форм, дендритов и примазок, а также самородки. Спайность отсутствует. Излом крючковатый. Очень ковко и тягуче. Твердость 2,5—3, Уд. вес 15,6 и выше, для чистого золота 19,3. Блеск типичный металлический. Цвет золотисто-желтый, переходящий в светло-желтый и редко в оранжево-красный. Черта блестящая золотисто-желтая. Непрозрачно. Золото, содержащее железо, обладает магнитными свойствами. Под микроскопом в отраженном свете золото имеет желтый цвет и похоже на халькопирит, но последний сравнительно с золотом имеет более тусклый зеленовато-желтый цвет и в отличие от золота травится AgNO3. Низкой твердости: чертится медной иглой. HNO3 и НС1 не действуют, от KCN медленно чернеет. От растворения поверхность становится шероховатой.

Аллювиальное золото в шлихах имеет форму окатанных зерен неправильной комковатой формы, чешуек или пластинок. При дроблении расплющивается.

Определение, Золото определяется по золотисто-желтому цвету, сильному металлическому блеску и большой ковкости. Достаточно на зерно золота надавить иглой, как на нем остается след в виде углубления. В кислотах не растворимо, но растворимо в царской водке. Кроме того, золото растворимо в водном растворе KCN, чем пользуются для извлечения его из руд способом цианирования. Извлекается также из шлихов, методом амальгамации, основанным на свойстве золота давать с ртутью белую амальгаму. Химически проверяется путем получения со SnCl2 кассиева пурпура.

Макроскопически в мелких зернах золото по цвету сходно с пиритом и халькопиритом, но под бинокуляром отличается от них золотисто-желтым цветом, ковкостью и нерастворимостью в кислотах. От золотистого биотита золото отличается непрозрачностью, удельным весом, ковкостью, отсутствием спайности. Иногда золото сходно с самородной медью или стружками меди. Но в отличие от золота, медь вскипает в азотной кислоте и окрашивает раствор в зеленый цвет. Электрум — сплав золота и серебра—от золота отличается слабо желтым или беловато-желтым цветом, большой ковкостью, частичным растворением в азотной кислоте и реакцией на серебро.

Медь Cu. Кубической сингонии. Правильные кристаллы редки. Характерны дендриты и сплошные листоватые массы, реже встречаются неправильные вкрапленники, примазки, проволочные, сетчатовидные и дендритовые формы. Спайность отсутствует. Твердость 2—3. Уд. вес 8,5—8,9. Излом крючковатый. Ковкая и тягучая. Цвет медно-красный с бурым или темным налетом. Черта медно-красная, металлически-блестящая. Блеск типичный металлический. Непрозрачна. Под микроскопом в отраженном свете медно-красная. Низкой твердости: чертится медной иглой. Хорошо полируется, с сильным блеском. Изотропна. От НNО3 вскипает, тускнеет, буреет.

В россыпях медь мало устойчива: окисляется и обычно покрывается малахитовой зеленью и голубым азуритом или черным и бурым налетом окиси меди. Форма зерен — пластинки неправильных очертаний или крючковатой формы. При дроблении расплющивается в неправильные вытянутые пластинки.

Определение. Самородная медь определяется по сильному металлическому блеску, высокой ковкости, медно-красному цвету, легкой растворимости в азотной кислоте с бурным вскипанием, образованием окрашенного зеленого раствора и выделением красно-бурых паров азота. Кроме того, медь растворяется в соляной кислоте, и солянокислый раствор ее окрашивает пламя свечи или спиртовки в лазурно-синий цвет. Плавится перед паяльной трубкой на угле и дает ковкий королек. Проверяется в отраженном свете и микрохимическими реакциями.

Самородную медь трудно смешать с другими минералами. От золота она отличается красным цветом и растворимостью в азотной кислоте с зеленым окрашиванием раствора. Из сульфидов по внешнему виду медь похожа на никелин, но отличается от него ковкостью и блестящей медно-красной чертой, низкой твердостью и изотропностью.

Олово Sn. Тетрагональной сингонии. Встречается в виде пластинок и неправильных зернышек. Блеск металлический. Цвет оловянно-серый. Твердость 2. Уд, вес 6,97—7,37. Очень ковко. Излом крючковатый. Непрозрачно. Под микроскопом в отраженном свете белое. Низкой твердости. Самородное олово встречается очень редко и исключительно в россыпях совместно с касситеритом, платиной и золотом. При дроблении не колется, а расплющивается.

Определение. Самородное олово определяется по оловянно-серому цвету, металлическому блеску, ковкости и легкой растворимости в соляной кислоте. В шлихах очень сходно с самородным серебром, меньше со свинцом, но отличается от них образованием в азотной кислоте белого осадка метаоловянной кислоты и реакциями на олово.

Осмистый иридий Os,Ir. Тригональной сингонии. Встречается обычно в виде неправильных сплющенных зерен или шестиугольных пластинок. Спайность по (0001) совершенная. Слабо ковкий до почти хрупкого. Твердость 6—7. Уд, вес 19,3—21,12. Блеск металлический. Цвет оловянно-белый до слабого стально-серого. Непрозрачный. Под микроскопом в отраженном свете яркобелый. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Слабо анизотропен. Реактивы не действуют. В шлихах осмистый иридий встречается в виде характерных для него шестиугольных пластинок ее штриховкой.

Определение. Для осмистого иридия характерны оловянно-белый цвет, высокая твердость, форма зерен в виде шестиугольных пластинок. В кислотах и в царской водке он не растворяется и также не сплавляется с содой и с КОН. Частично сплавляется с Na2O2. При сплавлении с селитрой выделяются осмиевые пары и получается зеленый сплав, который при кипячении с водой выделяет синий порошок иридия.

От платины осмистый иридий отличается шестиугольной формой пластинок, более высокой твердостью, нерастворимостью в царской водке. Точнее различие между этими минералами устанавливается при помощи химического анализа.

Платина Pt. Кубической сингонии. Форма кристаллов кубическая, октаэдрическая и додекаэдрическая. Двойники по (111). Кристаллы редки. Встречается обычно в виде зерен неправильной формы или в виде чешуйчатых образований. Спайность отсутствует. Излом крючковатый. Ковкая, Твердость 4—4,5. Уд. вес 14— 19. Блеск типичный металлический. Цвет стально-серый до серебряно-белого. Черта стально-серая.

При раздавливании зерен платины порошок не получается, а образуются чешуйчатые ковкие пластинки. Непрозрачная.

Под микроскопом в отраженном свете яркобелая с сильным блеском. Средней твердости: чертится стальной иглой. Полируется хорошо. Изотропна. С царской водкой медленно выявляется структура. Платина, содержащая железо и палладий, травится легче, чем платина с примесью иридия и осмия. Другие реактивы не действуют. Иногда платина обладает магнитными свойствами. В природе платина имеет сравнительно ограниченное распространение. Поэтому в россыпях она встречается довольно редко, но устойчива. Спутники платины в россыпях: золото, хромистый и магнитный железняк, иридий, осмистый иридий и палладий, В шлихах для платины характерны неправильные окатанные пластинки с гладкой или шероховатой губчато-ноздреватой поверхностью. Наблюдается также в корольках оловянно-белого цвета. При дроблении платина расплющивается в пластинчатые зерна неправильной формы с крючковатым изломом.

Определение. Платина определяется по серебристому цвету, сильному металлическому блеску, высокому удельному весу, ковкости и нерастворимости в кислотах. Проверяется в отраженном свете и химически на платину. Перед паяльной трубкой не плавится и не сплавляется с бурой и с фосфорной солью. Растворима лишь в горячей царской водке. После выпаривания досуха осадок растворяется в соляной кислоте и снова выпаривается до состояния пасты, которая растворяется в воде. К раствору прибавляется NH4C1. В результате получается желто-оранжевый осадок хлороплатината. При прокаливании хлороплатината осадок разлагается, оставляя губчатую платину. При малом количестве платины проверка производится реакциями с диметил-глиоксимом или хлористым рубидием. Кроме того, с йодистым калием платина дает винно-красное окрашивание.

По внешнему виду под бинокуляром платина больше всего напоминает самородное серебро, железо и очень сходна с минералами платиновой группы: осмием, иридием и палладием. От серебра и железа платина отличается большей твердостью и нерастворимостью в кислотах. Кроме того, платина обычно не магнитна, а железо обладает высокой магнитной проницаемостью (Значительная часть самородной платины (так называемая ферроплатина) отходит в магнитную фракцию, часть — в электромагнитную фракцию). От осмистого иридия платина отличается меньшей твердостью, большей ковкостью и растворимостью в горячен царской водке.

Свинец Pb. Кубической сингонии. Кристаллы редки. Обычно встречается в виде неправильных пластинок. Очень ковкий, иногда тягучий. Твердость 1,5. Уд. вес 11,4—13,3. Блеск металлический только на свежем разрезе. Черта блестящая серая. Цвет свинцово-серый с черноватой побежалостью. При дроблении расплющивается в неправильные пластинки с крючковатым изломом. В шлихах свинец встречается в виде округлых зерен или неправильных пластинок.

Происхождение свинца в россыпях не всегда ясно. Несомненно, во многих случаях оно связано с человеческой деятельностью. В частности, правильные округлые зерна обычно считаются дробинками. Не исключена и возможность нахождения самородного свинца.

Определение. Свинец устанавливается под бинокуляром по свинцово-серому цвету и свинцово-серой черте, металлическому блеску, большой ковкости, легкой растворимости в слабой азотной кислоте и реакциям на свинец. Оптические свойства свинца проверяются в отраженном свете. По внешнему виду свинец можно спутать с серебром, цинком и оловом, от которых он отлнчается химическими свойствами.

Серебро Ag. Кубической сингонии. Правильные кристаллы редки. Характерны дендриты, проволочные и волокнистые формы. Часто бывает зернистое до тонконитевидного, также в виде пластинок или сплющенных чешуек. Цвет серебристо-белый с бурой или черной побежалостью. Блеск типичный металлический. Черта серебряно-белая, металлически блестящая. Спайность отсутствует. Излом крючковатый. Твердость 2,5—3. Уд. вес 10—11. Весьма ковко и тягуче. Непрозрачно. Под микроскопом в отраженном свете кремово-белое с сильным блеском. Полируется хорошо. Изотропно. С HNO3 вскипает. После травления этой кислотой поверхность становится шероховатой; от НС1 оно слегка тускнеет.

В природе серебро встречается редко. В россыпях обычно неустойчиво и переходит в серебряный блеск или кераргирит. При дроблении расплющивается в неправильные пластинки и чешуйки с крючковатым изломом.

Определение. Самородное серебро определяется по неправильной форме зерен, пластинок, чешуек, иногда проволочной или нитевидной, серебристо-белому цвету, низкой твердости, большой ковкости и тягучести, легкой плавкости и реакциям на серебро. Легко растворяется со вскипанием в азотной кислоте. Проверяется под микроскопом в отраженном свете.

В мелких зернах по цвету серебро можно спутать со свинцом, оловом и платиной. Но от свинца серебро отличается растворимостью в азотной кислоте без образования белого осадка, от олова — меньшей твердостью, большей ковкостью и растворимостью в азотной кислоте без образования осадка, от платины — низкой твердостью и растворимостью в азотной кислоте со вскипанием. Из азотнокислого раствора серебро отлагается на медной игле или пластинке.

#### 2. СУЛЬФИДЫ, СУЛЬФОСОЛИ И АРСЕНИДЫ

Сульфиды и сульфосоли тяжелой неэлектромагнитной фракции обладают высоким удельным весом (больше 4). Для них характерны металлический блеск, непрозрачность и темный до черного порошок. Исключение среди сульфидов составляют прозрачные минералы: киноварь, реальгар, аурипигмент и сфалерит, дающие светлоокрашенный порошок.

Сульфиды и сульфосоли определяются главным образом в отраженном свете по высокой отражательной способности и активному травлению кислотами. В присутствии металлов сульфиды и сульфосоли вследствие более низкой отражательной способности выглядят в отраженном свете более тусклыми.

Большая часть сульфидов разлагается азотной кислотой с выделением серы в виде желтовато-белого осадка.

Под бинокуляром сульфиды и сульфосоли подразделяются по окраске на белые, желтые и темносерые до черных. К белым сульфидам могут быть отнесены арсенопирит, галенит, антимонит, висмутин, к типичным желтым — пирит и халькопирит. Темными являются блеклые руды и станнин. Ярко окрашены прозрачные сульфиды: киноварь, аурилигмент, реальгар и иногда сфалерит. В этой же группе описывается сперрилит.

Антимонит Sb2S3. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов игольчатый до призматического по [001] с вертикальной штриховкой или ребристостью. Кристаллы богаты призматическими гранями, пирамидальные грани развиты слабо. Агрегаты игольчатые, радиальнолучистые, шестоватые и зернистые. Спайность по (010) весьма совершенная. Твердость 2. Уд. вес 4,5 — 4,6. Излом мелкораковистый. Хрупкий. Цвет свинцово-серый, стально-серый, часто пестрая или черная побежалость с синим оттенком. Черта и порошок черновато-серые. Блеск металлический, очень сильный на плоскости спайности и в свежем изломе. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете цвет белый. Сильно развиты явления двуотражения. Сильно анизотропен. При скрещенных николях окраска изменяется от буроватой до серовато-синей. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 со слабым вскипанием, с КОН дает характерный оранжевый осадок.

В россыпях мало устойчив; вследствие большой хрупкости и совершенной спайности быстро разрушается. В шлихах встречается в виде вытянутых пластинчатых зерен или шестоватых штрихованных кристаллов, блестящих, а также с черной пли пестрой побежалостью. При дроблении раскалывается по спайности на удлиненные прямоугольные пластинки с сильным металлическим блеском свинцово-серого цвета.

Определение. Под бинокуляром антимонит определяется по свинцово-серому цвету, металлическому блеску, шестоватой или пластинчатой форме зерен, совершенной спайности — способности раскалываться на тончайшие пластинки. Проверяется в отраженном свете по белому цвету, резкой анизотропности и способности чертиться медной иглой. Химически проверяется по легкой растворимости в крепкой КОН с образованием пленки оранжевого цвета. Кроме того, присутствие сурьмы устанавливается при помощи микрохимических реакций.

Перед паяльной трубкой антимонит легко плавится и окрашивает пламя в зеленовато-синий цвет. На угле легко улетучивается и дает густой дым и белый налет окиси сурьмы. В HCl растворяется с выделением H2S, в HNO3 — с выделением Sb2O3.

Антимонит по цвету, блеску и шестоватому строению похож на висмутовый блеск, но отличается от него способностью растворяться в КОН с образованием желтого осадка. В очень мелких осколках или неправильных зернах антимонит трудно отличить от галенита. От последнего он также отличается реакцией с КОН и отсутствием свинца. Кроме того, антимонит сходен как макроскопически в осколках, так и в отраженном свете с джемсонитом и буланжеритом, от которых отличается лишь пленочной реакцией с КОН.

Арсенопирит FeAsS. Мышьяковистый колчедан. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов призматический по (110) или столбчатый, а также псевдобипирамидальный или пластинчатый с призматическими гранями (110) и (011) и комбинационной штриховкой этих граней. В поперечном сечении кристаллы арсенопирита имеют вид ромба. Двойники с двойниковой плоскостью (110), иногда повторные, как у марказита. Часто наблюдаются крестообразные двойники прорастания (рис. 51). Спайность средняя по (011). Также встречается в зернистых и плотных образованиях. Твердость 5—6. Уд. вес 5,9—6,2. Излом неровный, хрупкий, ломкий. Цвет серебряно-белый до железно-черного. Черта и порошок серовато-черные. Блеск металлический. Непрозрачен. При растирании в ступке издает чесночный запах.

Под микроскопом в отраженном свете белый, по сравнению с галенитом слегка кремовый. Полируется лучше пирита. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Рельеф положительный. Ясно анизотропен. Интерференционная окраска изменяется от зеленоватых до розоватых тонов. При травлении HNO3 иризирует, редко медленно вскипает. После стирания реактива иногда выявляется зональная структура, В отличие от лёллингита не поддается действию насыщенного раствора FeCl3.

В шлихах сохраняет большей частью характерную форму пластинчатых кристаллов, напоминающих форму ромба, с горизонтальной штриховкой по граням ромбической призмы или форму удлиненных кристаллов. В россыпях арсенопирит сохраняется лучше, чем галенит, антимонит, висмутин и многие другие хрупки сульфиды белого цвета, и наблюдается поэтому довольно часто. Но способен переноситься, очевидно, лишь на небольшие расстояния, так как окатанных форм у него не наблюдается, При дроблении дает угловатые неправильные зерна с неровным изломом с сильным металлическим блеском и серебристо-белым цветом.

Определение. Арсенопирит определяется по удлиненно-призматической или пластинчато-пирамидальной форме кристаллов с ромбическим сечением и горизонтальной штриховкой по граням ромбической призмы, что отличает его от всех белых сульфидов, а затем по серовато-черному порошку, серебристо-белому цвету, иногда темной буровато-черной пленке окисления и высокой твердости. Проверяется оптическим путем в отраженном свете по белому цвету, анизотропности (его окраска меняется в зеленовато-розоватых тонах), высокой твердости. Химически проверяется на мышьяк, серу и железо. В азотной кислоте арсенопирит разлагается с выделением серы. При прокаливании арсенопирита в закрытой трубке получается возгон мышьяка в виде зеркального налета, растворимого в азотной кислоте. На угле перед паяльной трубкой арсенопирит дает белые пары с чесночным запахом, которые осаждаются далеко от пробы в виде белого налета As2O3.

В осколках арсенопирит сходен с некоторыми сульфидами и арсенидами кобальта, никеля и железа. Из сульфидов он сходен с пиритом и марказитом, но отличается от того и другого серебристо- или оловянно-белым цветом, а в отраженном свете белым цветом и реакцией на мышьяк. Из арсенидов сходен с лёллингитом, саффлоритом, раммельсбергитом и хлоантитом по высокой твердости и белому цвету в отраженном свете. От лёллингита отличается отрицательной реакцией с насыщенным раствором FeCl3 (лёллингит от FeCl3 буреет) и присутствием серы, от саффлорита — присутствием серы и отсутствием кобальта. Саффлорит растворяется в азотной кислоте с окрашиванием раствора в зеленый цвет. От раммельсбергита арсенопирит отличается присутствием серы и отсутствием никеля. Раммельсбергит растворяется в азотной кислоте со вскипанием и при травлении ею буреет. От хлоантита арсенопирит отличается анизотропностью, присутствием серы и отсутствием никеля.

Аурипигмент Аs2S3. Моноклинной сингонии. Кристаллы редко хорошо образованы, чаще листоватые. Изредка встречается в шестоватых или столбчатых массах, иногда с почковидной поверхностью. Спайность по (010) весьма совершенная. Плоскости спайности с вертикальной штриховкой. По (100) следы спайности. Спайные пластинки гнутся, но не эластичны. Твердость 1,5—2. Уд. вес 3,4—3,5. Под микроскопом прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (001); Ng = [100]. Показатели преломления высокие: Np = 2,4; Nm = 2,8; Ng = 3,0. Большой 2V. Блеск жирный, на плоскостях спайности (010) перламутровый. Цвет лимонно-желтый разных оттенков. Черта и порошок также желтые, но более бледные. В кусочках полупрозрачен или просвечивает. В отраженном свете серовато-белый. Низкой твердости: чертится медной иглой. Сильно развиты явления двуотражения. Резко анизотропен. Наблюдаются лимонно-желтые или белые внутренние рефлексы. Травится КОН.

В россыпях неустойчив: легко крошится по спайности, быстро обтачивается и разрыхляется, при этом на воздухе окисляется. При дроблении раскалывается на пластинки исключительно по спайности (010), причем в спайных пластинках с трудом наблюдается неровный излом.

Определение. Аурипигмент определяется по низкой твердости, чисто желтому цвету, совершенной спайности, листоватому сложению и перламутровому блеску на плоскостях спайности. Характерны желтые листочки или землистые массы. Проверяется в проходящем и отраженном свете. Химически проверяется на серу и мышьяк. При растворении в азотной кислоте образуется сера в виде светложелтого осадка, который частично всплывает на поверхность капли азотнокислого раствора. При сплавлении с содой получается металлический мышьяк.

В мелких осколках аурипигмент можно смешать с минералами окисленной зоны: пироморфитом и миметезитом, от которых он отличается отсутствием свинца и фосфора и присутствием серы, а также характером растворения в кислотах (см. Пироморфит).

Борнит Cu5FeS4. Сульфид меди и железа. Красная медная руда — пестрая медная руда. Кубической сингонии. Кристаллы редки. Обычно находится в оплошных массах. Излом мелкораковистый, неровный. Хрупкий. Твердость 3. Уд. вес 4,9—5,4. Блеск металлический. Цвет промежуточный между медно-красным и томпаково-бурым в свежем изломе, на воздухе быстро покрывается радужной побежалостью. Черта и порошок светло-серовато-черные. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете коричневато-розовый, иногда с фиолетовым оттенком, быстро тускнеет. Средней твердости: чертится стальной иглой. Изотропен. Травится HNO3 со вскипанием и зеленым окрашиванием капли. После удаления капли HNO3 протравленное место становится оранжево-желтым. С KCN дает коричневое пятно,

В россыпях встречается очень редко в виде зерен неправильной формы с пестрой побежалостью. В свеже раздробленном состоянии на изломе цвет изменяется между медно-красным и томпаково-бурым. Форма зерен неправильная с неровным или раковистым изломом.

Определение. Борнит определяется по пестрым индигово-синим цветам побежалости, серовато-черной черте, средней твердости. Проверяется в отраженном свете по коричневато-розовому цвету, изотропности, получению коричневого пятна от KCN и травлению HNO3 со вскипанием. Химически проверяется на медь, серу и железо. В азотной кислоте и царской водке растворяется с выделением серы.

В случае наличия пестрой побежалости борнит можно спутать с халькопиритом, по розовому оттенку — с никелином и самородной медью, но борнит легко отличим от упомянутых минералов в отраженном свете.

Буланжерит Pb5Sb4S11 или 5PbS۰2Sb2S3. Ромбической сингонии. Призматические или таблитчатые кристаллы. Чаще находится в кристаллически-перистых или зернистых массах. Спайность по (001) и (010). Твердость 2,5—3. Уд. вес 5,7—6,3. Блеск металлический. Цвет свинцово-серый до железно-черного. Часто с пятнистым желтым налетом от окисления. Ломкий, хрупкий. Черта и порошок серовато-черные с красноватым оттенком. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. Сильно анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 и царской водкой. В россыпях не сохраняется: очень хрупкий и ломкий. При дроблении раскалывается на спайные пластинки.

Определение. Буланжерит определяется по игольчатым до столбчатых кристаллам, свинцово-серому цвету с металлическим блеском и коричневатому оттенку порошка. Проверяется в отраженном свете и химически на свинец, сурьму и серу. Частично буланжерит разлагается азотной кислотой. На угле перед паяльной трубкой получается королек свинца. В горячей соляной кислоте растворяется с выделением сероводорода.

Буланжерит очень близок по внешнему виду и оптическим свойствам в отраженном свете, а также по химическому составу с джемсонитом: их можно различить лишь при помощи полного химического анализа. Кроме того, буланжерит в осколках можно спутать с антимонитом и галенитом. От антимонита он отличается отрицательной реакцией с КОН и присутствием свинца, от галенита — анизотропностью, отсутствием треугольников выкрашивания, удлиненной формой кристаллов и зерен и присутствием сурьмы. Буланжерит сходен также с бурнонитом, но отличается от него отсутствием меди.

Висмутовый блеск (висмутин) Bi2S3. Ромбической сингонии. Габитус кристаллов игольчатый до призматического по [001]. Агрегаты плотные, листоватые и волокнистые. Спайность по (010) весьма совершенная, по (100) и (110) несовершенная. По удлинению грубая штриховка. Твердость 2. Уд. вес 6,4—6,5. Излом слабо раковистый. Цвет свинцово-серый до оловянно-белого. Часто имеется рубашка окисления, коричневатая или желтоватая. Черта и порошок черновато-серые. Блеск металлический. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белого цвета. Сильно анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится HNO3 с медленным вскипанием.

В россыпях неустойчив вследствие легкой окисляемости, низкой твердости, большой хрупкости и весьма совершенной спайности. При дроблении колется по спайности на удлиненные пластинки с сильным металлическим блеском, реже дает зерна неправильной формы.

Определение. Под бинокуляром определяется по шестоватому строению, свинцово-серому цвету, металлическому блеску и способности легко раскалываться по спайности на удлиненные пластинки или шестоватые зерна. Проверяется в отраженном свете и химически на висмут и серу. Растворяется в азотной кислоте со слабым вскипанием и выделением серы в виде округлых лепешечек, плавающих на поверхности раствора. При разбавлении раствора водой выпадает белый осадок основной висмутовой соли. В соляной кислоте почти не растворим. Для получения солянокислого раствора, требуемого для некоторых реакций на висмут (см. «Химические методы» в гл. III), следует раствор минерала в азотной кислоте выпарить досуха и сухой остаток растворить в нескольких каплях соляной кислоты.

В осколках висмутовый блеск можно смешать с антимонитом, буланжеритом, бурнонитом, реже с галенитом, но от всех перечисленных минералов он отличается присутствием висмута.

Галенит PbS. Кубической сингонии. Кристаллы — кубы или кубооктаэдры, реже октаэдры. Обыкновенно находится в сплошных крупно- или мелкозернистых плотных массах с характерным пластинчато-ступенчатым изломом. Спайность по кубу (100) весьма совершенная. Реже октаэдрическая отдельность. Твердость 2—3. Уд. вес 7,4—7,6. Цвет свинцово-серый. Блеск металлический. Черта и порошок черновато-свинцово-серые. Иногда на плоскостях галенита наблюдается пестрая побежалость. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белого цвета. Изотропен. Полируется хорошо. В шлифе часто наблюдаются характерные треугольники выкрашивания. Твердость низкая: чертится медной иглой. Травится HNO3 со слабым вскипанием, также НСl и FeCl3.

В россыпях неустойчив. Встречается вблизи коренных месторождений в виде прямоугольных пластинок или сплошных кусочков с прямоугольной ступенчатой поверхностью, получающейся вследствие совершенной спайности по кубу. Часто несет тончайшую белую пленку церуссита, реже англезита. Вследствие наличия пленок окисления теряет металлический блеск и становится матовым. В случае сильного окисления покрывается толстой церусситовой рубашкой, под которой устанавливается с трудом. В этом случае следует окисленные зерна галенита раздавливать для вскрытия оставшихся неокисленными его частиц с сильным металлическим блеском, В дробленой руде чаще наблюдается в виде прямоугольных осколков со ступенчатой поверхностью. Иногда на пластинчатых зернах наблюдаются тончайшие треугольники выкрашивания. Очень редко зерна галенита имеют неровный излом.

Определение. Галенит определяется под бинокулярэм по характерной для него форме прямоугольных пластинок со ступенчатой поверхностью, свинцово-серому цвету и металлическому блеску. Проверяется в отраженном свете и химически на свинец и серу. При растворении в азотной кислоте выделяется сера и образуется белый осадок PbSO4.

Мокрым путем свинец в галените открывается в нейтральном растворе. Для этой цели минерал растворяется в азотной кислоте, азотнокислый раствор выпаривается досуха, сухой остаток растворяется в капле воды и к полученному раствору прибавляется кристаллик йодистого калия: в присутствии свинца выпадает золотистый желтый осадок PbJ2.

В мелких осколках галенит сходен по цвету с антимонитом, висмутовым блеском и буланжеритом, но отличается от них изотропностью, отрицательными реакциями на сурьму и висмут, результатами травления кислотами и наличием треугольников выкрашивания в аншлифах.

Киноварь HgS. Гексагональной сингонии. Кристаллы ромбоэдрические или толстотаблитчатые. Чаще находится в сплошных зернистых массах или в корочках и землистых налетах. Спайность по призме (1010) совершенная. Излом неяснараковистый, неровный, оскольчатый. Твердость 2—2,5. Уд. вес 8,0—8,2. Очень хрупкая. Блеск алмазный, переходящий в металлический на темноокрашенных образцах; рыхлые разности обычно матовые. Цвет ее — ало-красный, переходящий часто в буровато-красный и реже в сероватый. Черта и порошок алые, красные. Под микроскопом в тонких осколках прозрачная, а в толстых зернах непрозрачная. Оптически положительная с высокими показателями преломления (Nm = 2,913 и Ng = 3,27). В отраженном свете серая, анизотропная, с красными внутренними рефлексами. Травится лишь царской водкой.

В россыпях киноварь более устойчива, чем галенит, антимонит и висмутовый блеск, причем чаще наблюдается в виде окатанных зерен неправильной формы. При дроблении киноварь чаще дает угловатые неправильные зерна, реже получаются пластинчатые по спайности осколки.

Определение. Под бинокуляром киноварь определяется по ярко-красному цвету, алмазному до жирного блеску, красной черте и красному порошку, низкой твердости, совершенной спайности. Проверяется в проходящем и отраженном свете и химически на ртуть и серу. В кислотах и щелочах не растворима, но растворяется в царской водке. При осторожном выпаривании раствора досуха и прибавлении к сухому остатку воды и йодистого калия выпадает ярко-красный осадок двуиодистой ртути, растворяющейся в избытке йодистого калия. При погружении раскаленного шарика соды в петле платиновой проволоки в фарфоровую чашечку с порошком киновари минерал разлагается и. ртуть в виде черного налета оседает на стенках чашечки. Под бинокуляром хорошо видны мельчайшие капельки, из которых состоит этот налет. Осторожно нагретая в открытой трубке киноварь дает сернистые пары и капельки металлической ртути, оседающие на холодных стенках трубки.

Буровато-красные тонкозернистые разности киновари сходны с купритом, пруститом и гематитом, но отличаются от них низкой твердостью, способностью легко крошиться в ярко-красный порошок и реакциями на серу и ртуть. В красных зернах киноварь сходна с реальгаром и кермезитом, но отличается от реальгара ярко-красным порошком, присутствием ртути и отсутствием мышьяка, от кермезита—также ярко-красным порошком, отсутствием сурьмы и присутствием ртути и серы.

Кобальтин CoAsS. Сульфоарсенид кобальта. Кубической сингонии. Кристаллы обыкновенно имеют форму кубов или пентагон-додекаэдров. Наблюдаются также комбинации, обычные для пирита. Часто зернистый и сплошной. Спайность по кубу довольно совершенная. Излом неровный или раковистый. Твердость 5—5,5. Уд. вес 6—6,3. Блеск металлический. Цвет серебряно-белый с красным оттенком или стально-серый с фиолетовым оттенком. Богатый железом — серовато-черный. Черта и порошок серовато-черные. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете розовато-белый. Изотропен. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. От паров НNО3 тускнеет, и под каллей от продолжительного ее действия темнеет.

В россыпи кобальтин устойчив и, так же как и пирит, сохраняет кристаллические очертания. При дроблении кобальтин раскалывается на зерна неправильной формы с неровным изломом и с сильным металлическим блеском.

Определение. Кобальтин определяется по кубической или пентагон-додекаэдрической форме, серебряно-белому цвету с розоватым или фиолетовым оттенком, пестрой побежалости, высокой твердости и серовато-черному непрозрачному порошку. Характерны примазки розового эритрина. Под микроскопом в отраженном свете проверяется по изотропности, розовато-белому цвету и высокой твердости. Химически проверяется на кобальт, мышьяк и серу. Разлагается в азотной кислоте с выделением серы и As2O3 и образованием розового раствора. Перл буры синий. Перед паяльной трубкой плавится в серый слабо магнитный королек с выделением серы и As2O3.

По формам кобальтин очень сходен с пиритом, но отличается от него серебряно-белым цветом с розовым или фиолетовым оттенком и реакцией на кобальт и мышьяк. В осколках кобальтин сходен с никелином и марказитом, но отличается от никелина отсутствием никеля и присутствием серы, в отраженном свете изотропностью и слабо розовой окраской, от марказита — присутствием кобальта и мышьяка, изотропностью и розоватой окраской.

Ковеллин CuS. Гексагональной сингонии. Кристаллы имеют форму тонких гексагональных пластинок. Часто сплошной. Спайность по базису совершенная. На ощупь нежен, и в тонких пластинках гибок. Твердость 1,5—2. Уд. вес 4,68. Блеск полуметаллический до смолистого. Цвет индигово-синий илн синевато-черный. Иногда пурпурная побежалость. При смачивании водой приобретает пурпурный цвет. Черта и порошок свинцово-серые до черных. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете синего цвета. Сильно развиты явления двуотражения. Резко анизотропен. Низкой твердости: чертится медной иглой. Травится царской водкой.

В россыпях не сохраняется вследствие окисления на воздухе и большой хрупкости. При дроблении распадается в случае кристаллической разности на тонкие пластинки, а в случае землистой разности рассыпается в порошок.

Определение. Ковеллин чаще развивается в виде черно-синеватых землистых примазок или пленок на сульфидных медных минералах. Под микроскопом в отраженном свете проверяется по синей окраске, резким явлениям двуотражения и анизотропности. Химически проверяется на медь и серу. Растворяется в царской водке. Перед паяльной трубкой легко плавится, В окислительном пламени горит голубым пламенем с выделением SO2. После прокаливания и смачивания соляной кислотой дает лазурно-синее пламя.

Марказит FeS2. Лучистый колчедан. Ромбической сингонии. Кристаллы таблитчатые по (001), реже короткостолбчатые или пирамидальные. Призматические грани покрыты штриховкой. Двойники по (110); иногда звездчатые пятерники; встречаются двойники прорастания, пересекающиеся под углом около 60°. Чаще находится в сплошных натечных формах, почковидных или шаровидных. Нередки радиально-лучистые агрегаты. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 6,5. Уд. вес 4,8—4,9. Блеск металлический. Цвет обычно серовато-желтый или зеленоватый. На воздухе темнеет. Порошок зеленовато-черный. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете кремово-белый. Анизотропен. Очень сходен с пиритом. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Травится HNO3 и царской водкой.

В шлихах марказит встречается значительно реже, чем пирит, так как на воздухе быстрее окисляется и разлагается, превращаясь в землистую массу. В дробленой руде, подобно пириту, представлен угловатыми неправильными зернами с неровным изломом.

Определение. Марказит определяется по призматически-таблитчатой, реже бипирамидальной форме кристаллов, гребенчатым двойникам, лучистым агрегатам или колломорфным натечным скоплениям, серовато-зеленовато-желтому цвету, металлическому блеску и зеленовато-черному порошку. Проверяется под микроскопом в отраженном свете по кремово-белому цвету и анизотропности. Химически проверяется на железо и серу. В азотной кислоте разлагается с трудом, выделяя серу. Слабая соляная кислота не действует, царская водка растворяет. Перед паяльной трубкой сплавляется в магнитный королек.

Марказит одинаков с пиритом по химическому составу и физическим свойствам — цвету, блеску и порошку, но отличается от него по форме кристаллов, а в случае отсутствия кристаллов L по оптическим свойствам в отраженном свете (анизотропности) или по структуре (при помощи рентгеноскопии).

Молибденит MoS2. Гексагональной сингонии. Кристаллы таблитчатые или короткостолбчатые со слабо развитой горизонтальной штриховкой по базальной грани. Обычно находится в листоватых, массивных или чешуйчатых, и также тонкозернистых образованиях. Спайность по базису (0001) весьма совершенная. В тонких листочках очень гибкий. Режется ножом. Твердость 1 — 1,5. Уд. вес 4,3—4,7. Блеск металлический, жирный. Цвет свинцово-серый с едва уловимым голубоватым оттенком. Блестящая черта и порошок голубовато-серые на бумаге и зеленовато-серые на фарфоре. Очень мягкий: пишет на бумаге. Жирный на ощупь. Излом не наблюдается. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый. В различных сечениях цвет меняется от серого до белого. Отчетливы явления двуотражения. Резко анизотропен. Имеет четыре угасания. Низкой твердости: чертится медной иглой. Реактивами не травится.

Минерал редкий, неустойчивый. Встречается в россыпях в виде шестиугольных пластинок или листочков неправильной формы. Гексагональная форма кристаллов редко сохраняется. При дроблении молибденит расплющивается в тонкие листоватые пластинки.

Определение. Молибденит легко определяется под бинокуляром по свинцово-серому с голубоватым оттенком цвету, жирноватому металлическому блеску, шестиугольной форме пластинок, низкой твердости, способности легко расплющиваться в тонкие блестящие чешуйки при слабом нажиме иглой. Проверяется оптически в отраженном свете по серовато-белой окраске и резкой анизотропности. Химически проверяется на молибден и серу. В растворимое состояние переводится путем растворения в царской водке и сплавления с содой или кислым сернокислым калием. При кипячении сплава в соляной кислоте на стекле или в чашечке получается буровато-зеленовато-голубая каемка с постепенными переходами от одного из указанных цветов к другому. При кипячении сплава в соляной кислоте и прибавлении роданистого калия и цинка получается характерная для молибдена вишнево-красная окраска. При кипячении тонкорастертого порошка молибденита в крепкой азотной кислоте раствор окрашивается в синий цвет.

Молибденит в мелких чешуйках похож по цвету и твердости на графит, но отличается от него более высоким удельным весом: тонет в бромоформе (графит, наоборот, всплывает). Меньшее сходство в тонких чешуйках по цвету и твердости молибденит имеет с теллуристыми минералами. Перед паяльной трубкой молибденит не плавится и окрашивает пламя в желтовато-зеленый цвет. На угле в окислительном пламени издает сильный запах SO2 и покрывает уголь белым налетом МоО3.

Пентландит (Fe,Ni)S. Кубической сингонии. Сплошной зернистый. Спайность по октаэдру. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 5. Блеск металлический. Цвет светлый бронзово-желтый, темно-латунный, томпаково-бурый. Порошок бронзово-бурый или зеленовато-черный, непрозрачный. Под микроскопом в отраженном свете кремово-белый. Изотропен. Обычно сильно трещиноват. Иногда улавливается спайность. Хорошо полируется. Средней твердости: чертится стальной иглой. Травится HNO3 и царской водкой, после удаления которых буреет. В аллювиальных россыпях пентландит обычно не встречается, так как он распадается и окисляется на воздухе. При дроблении пентландит дает зерна неправильной формы с неровным изломом и реже осколки по спайности в виде неправильных пластинок с неправильными очертаниями.

Определение. Пентландит определяется по темно-латунному или томпаково-бурому цвету, промежуточному между пирротином и халькопиритом, металлическому блеску, зеленовато-черному непрозрачному порошку, средней спайности. Проверяется в отраженном свете по оптическим свойствам и химически на никель, железо и серу. Азотной и соляной кислотами разлагается с выделением серы. Перед паяльной трубкой на угле в восстановительном пламени сплавляется в магнитный королек. В открытой трубке окисляется в Fe2O3, выделяя SO2.

Пентландит в осколках очень сходен с пирротином, окисленным халькопиритом и кубаиитом,- от которых отличается очень слабой магнитной проницаемостью: простым магнитом не притягивается, электромагнитом притягивается в том случае, если окислен. От всех упомянутых сульфидов отличается главным образом оптическими свойствами в отраженном свете: чисто кремовым цветом, изотропностью, трещиноватостью и спайностью.

Пирит FeS2. Кубической сингонии. Обычные формы кристаллов— куб, пентагон-додекаэдр, очень редко наблюдаются октаэдры. Кристаллы на гранях ку ба и пентагон-додекаэдра часто несут характерную штриховку, направление которой на соприкасаюшихся плоскостях взаимно перпендикулярно. Часто сплошной или мелкозернистый. Цвет светло-желтый, латунно-желтый, иногда с пестрой побежалостью или бурый от пленки окисления. Черта и порошок зеленовато-черные. Излом раковистый до неровного. Твердость 6—6,5. Уд. вес 4,95— 5J0. Блеск металлический. Непрозрачен, Под микроскопом в отраженном свете кремово-белый, изотропный. Полируется плохо: ямчатый. Иногда колломорфного строения. От паров HNO3 тускнеет, иногда медленно вскипает и буреет. Твердость высокая: стальной иглой не чертится. Благодаря высокой твердости часто сохраняет в россыпях форму правильных кристаллов, но часто встречается и в виде осколков с раковистым изломом или в виде зерен изометричной или овально-удлиненной формы. Нередко пирит окисляется с поверхности и покрывается бурой или красновато-желто-бурой пленкой гидроокислов железа.

Среди многих желтых сульфидов пирит наиболее устойчив, поэтому в россыпях он встречается чаще всех других сульфидов. При дроблении пирит дает угловатые зерна неправильной формы с неровным или раковистым изломом, с сильным металлическим блеском на свежем изломе.

Определение. Если пирит встречается в кристаллах, то он легко определяется по кубической или пентагон-додекаэдрической форме и штриховке граней. Кроме того, пирит определяется по латунно-желтому цвету, металлическому блеску, высокой твердости и зеленовато-черному порошку. Проверяется оптически в отраженном свете по плохой полировке, высокому рельефу, кремово-белому цвету, изотропности. Химически проверяется на железо и серу. В азотной кислоте на холоду разлагается медленно, при нагревании — быстро. В закрытой трубке происходит возгон серы. Перед паяльной трубкой дает магнитный остаток.

В мелких осколках пирит сходен со многими желтыми сульфидами: халькопиритом, пирротином, пентландитом, кубанитом и кобальтином. От халькопирита пирит отличается пленочной реакцией на цинковой пластинке (см. Халькопирит). Кроме того, пирит отличается от халькопирита и кубанита отсутствием меди, а от пентландита — отсутствием никеля. От всех упомянутых сульфидов, за исключением кобальтина, пирит резко отличается в отраженном свете по кремово-белому цвету, грубому рельефу, плохой полировке и изотропности. Кобальтин, подобно пириту, изотропен, обладает высокой твердостью и плохо полируется, но от кобальтина пирит отличается отсутствием кобальта и в отраженном свете кремовым цветом.

Реальгар AsS. Моноклинной сингоиии. Кристаллы коротко-столбчатой до игольчатой формы по [001] с вертикальной штриховкой призматических граней. В корочках и налетах также крупно-и мелкозернистый. Спайность по (010) и (001) ясная. Излом мелко-раковистый. Твердость 1,5—2. Уд. вес 3,56. Цвет и черта оранжево-красные. Черта светлее цвета минерала. Блеск смолистый или жирный. Под микроскопом в тонких зернах прозрачен, в толстых обломках просвечивает. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей Ng-Np= (010); угол Np с [001] равен 11°. Показатели преломления: Np =2,54; Nm = 2,68; Ng = 2,70? 2V = 40°. В отраженном свете серовато-белый. Сильноанизотропен. Внутренние рефлексы желто-красные. Твердость низкая: чертится медной иглой, Травится HNO3, КОН и царской водкой.

В россыпях не сохраняется: вследствие низкой твердости быстро истирается; кроме того, на воздухе окисляется и переходит в смесь As2S3 As2O3 желтого цвета. При дроблении реальгар чаще дает сечения по спайности (010) параллельно плоскости оптических осей Ng—Np с яркими цветами интерференции и реже по спайности (001) параллельно Nrn с серыми цветами интерференции.

Определение. В раздробленном состоянии реальгар определяется по ярко-оранжевому и красному цвету зерен с жирным блеском, низкой твердости. Проверяется в отраженном свете и проходящем, в последнем — по очень высоким показателям преломления. Химически проверяется на мышьяк и серу.

Растворяется в щелочах с выделением бурого осадка и разлагается в азотной кислоте с выделением серы. При прибавлении к азотнокислому раствору реальгара соляной кислоты осаждается лимонно-желтый осадок. Перед паяльной трубкой легко плавится, улетучивается и горит синим пламенем. На угле дает белый налет As2O3 далеко от пробы и издает запах чеснока. В закрытой трубке плавится в тёмно-красную жидкость, а в пробирке дает красный возгон AsS.

По внешнему виду реальгар в дробленой руде сходен с крокоитом, кермезитом и частично с киноварью, но отличается от крокоита более низкой твердостью, отсутствием свинца и хрома и присутствием мышьяка и серы, от кермезита — отсутствием сурьмы, от киновари — растворимостью в щелочах и кислотах и отсутствием ртути.

Сперрилит PtAs2. Кубической сингонии. Мелкие кубы или кубооктаэдры. Спайность весьма несовершенная. Твердость 6—7. Уд. вес 10,5. Блеск яркий металлический. Излом раковистый. Хрупкий. Цвет оловянно-белый. Порошок черный. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белый. Высокой твердости: стальной иглой не чертится. Изотропен. Травится царской водкой. От концентрированной НСl медленно желтеет.

В шлихах устойчив. Наблюдается в виде изометричных зерен или кубиков и октаэдров. При дроблении дает зерна угловатой неправильной формы с ярким блеском.

Определение. В шлихах сперрилит определяется по кубической или октаэдрической форме кристаллов, оловянно-белому цвету, хрупкости и черному порошку, В кислотах не растворяется. В открытой трубке дает возгон As2O3 и губчатый остаток платины. Мгновенно расплавляется при погружении в его порошок раскаленной платиновой проволочки с выделением паров Аs2О3, причем на проволочке остается небольшой нарост от платины, которую содержит сперрилит. Проверяется химически на мышьяк и платину. По форме сперрилит сходен с пиритом, но отличается от него оловянно-белой окраской. От арсенопирита сперрилит отличается нерастворимостью в кислотах, отсутствием серы и присутствием платины.

Станнин Cu2FeSnS4. Сульфостаннат. Тетрагональной сингонии. Кристаллы редки. Чаще зернистый тонковкрапленный. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 4,3—5,2. Блеск металлический. Черта черноватая. Цвет стально-серый до железно-черного. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый, по сравнению с галенитом зеленовато-серо-белый, по сравнению с блеклыми рудами имеет буроватый оттенок. Твердость средняя: чертится стальной иглой. Слабо анизотропен. Полируется хорошо. При травлении HNO3 буреет, иризирует, от паров тускнеет. От AgNO3 также буреет и иризирует. В россыпях встречается редко. Вследствие хрупкости быстро разрушается. При дроблении дает зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Станнин определяется по стально-серому или серовато-латунно-желтому цвету с зеленоватым оттенком, черноватому непрозрачному порошку, металлическому блеску. Проверяется в отраженном свете и химически на медь, олово, серу и железо. Разлагается в азотной кислоте HNO3, окрашивая раствор в синий цвет с выделением серы. В осколках станнин сходен с блеклыми рудами и халькозином, но отличается в отраженном свете от блеклых руд буроватым оттенком грязно-серого цвета и присутствием олова, от халькозина более серым цветом и характером травления HNO3 (буреет, халькозин, наоборот, голубеет),

Сфалерит ZnS. Кубической сингонии. Габитус кристаллов додекаэдрический, реже тетраэдрический. Двойники по (111). Обычно находится в массивных образованиях крупно- и тонкозернистого строения. Спайность по додекаэдру (110) весьма совершенная. Излом раковистый, неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 3,9—4,2. Блеск смолистый, жирный до алмазного. Цвет обычно желтый, коричневый, черный, также красный, желтый до бурого, зеленый до белого. В чистом виде почти бесцветный. Под микроскопом прозрачен до просвечивания. Изотропный, N = 2,370—2,428 (увеличивается с содержанием железа). В отраженном свете серый и также изотропный. Внутренние рефлексы от белых до темнокоричневых. Азотной кислотой практически не травится. При десятиминутном травлении парами царской водки выявляются полисинтетические двойники.

В россыпях встречается чрезвычайно редко, причем наблюдается в виде зерен неправильной формы, реже в виде пластинок со ступенчатыми сколами по спайности: кристаллических очертаний не сохраняет. При дроблении сфалерит обычно раскалывается по спайности на пластинки неправильной формы с неровными очертаниями или дает зерна с неровным изломом.

Определение. Под бинокуляром сфалерит определяется по сильному алмазному, иногда жирному блеску, хрупкости и совершенной спайности. Проверяется в отраженном свете и проходящем: в первом случае — по серому цвету и изотропности, во втором случае — по изотропности и высокому показателю преломления. Химически проверяется на цинк и серу. Растворим в концентрированных азотной и соляной кислотах. Легко разлагается царской водкой, На угле дает белый налет ZnO, который при смачивании Co(NO3)2 и последующем прокаливании становится зеленым. При сплавлении с содой сплав вначале от серы желтеет, а затем при сгорании серы белеет. При смачивании содового сплава Со(NO3)2 и последующем прокаливании сплав частично зеленеет.

В осколках сфалерит очень обманчив: в зависимости от окраски его можно спутать со многими минералами. Черная марматитовая разность сфалерита может быть принята за пластинки вольфрамита, но первый дает светлый прозрачный порошок, а последний — вишневый непрозрачный. Бурые разности сфалерита в мелких осколках можно спутать с бурыми гранатами, пироксенами и ставролитом, но от данных минералов сфалерит отличается более низкой твердостью, а от пироксенов и ставролита, кроме того, отличается в проходящем свете высоким показателем преломления и изотропностью. Красный сфалерит похож в тонких осколках на гюбнерит, но резко отличается изотропностью в прозрачных препаратах: гюбнерит обладает высоким двупреломлением. Желтый сфалерит может быть спутан со сфеном и монацитом, но отличается от них изотропностью. Бесцветный сфалерит от большинства белых и бесцветных минералов отличается изотропностью и исключительно высоким показателем преломления, близким к алмазу, резко отличным от него по твердости (3,5—4 у сфалерита и 10 — у алмаза).

Тетрадимит Bi2Te2S. Тригональной сингонии. Кристаллы мелкие, плохо образованные, с ромбоэдрическим или таблитчатым обликом. Обычно пластинчатый, листоватый до сплошного зернистого. Спайность по базису совершенная. Пластинки гибкие. Твердость 1,5—2; пишет на бумаге. Уд, вес 7,2—7,6. Блеск яркий металлический. Окраска светлостальная. Хрупкий. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете белый со слабым желтоватым, розоватым оттенком. Низкой твердости: чертится медной иглой. Анизотропен. Травится НМО3 со вскипанием, от FeCl3 чернеет. Полируется хорошо. Вследствие низкой твердости и хрупкости в шлихах тетрадимит не встречается. При дроблении расплющивается в тонкие пластинки и листочки.

Определение. Тетрадимит определяется пи листоватым пластинкам светлостального цвета, низкой твердости, способности легко расплющиваться при нажиме иглой и писать на бумаге. Проверяется в отраженном свете по оптическим свойствам и химически на висмут и теллур. Растворяется в азотной кислоте со вскипанием и выделением серы. Перед паяльной трубкой легко плавится. По внешнему виду тетрадимит сходен с графитом и молибденитом, но отличается от графита высоким удельным весом, растворимостью в азотной кислоте н более светлой окраской, от молибденита — более темной окраской, растворимостью в азотной кислоте и помутнением раствора от КОН или воды (выделение гидроокиси висмута).

Тетраэдрит— блеклая руда, состав которой приблизительно соответствует формуле Cu3SbS3. Часть сурьмы может замещаться мышьяком, а медь — рядом других металлов. Кубической сингонии. Чаще находится в сплошных образованиях грубо- или тонкозернистого строения. Спайность отсутствует. Излом слабо раковистый до неровного. Очень хрупкий. Твердость 3—4. Уд. вес 4,4—5,1. Блеск металлический или тусклый. Цвет серовато-железно-черный. Черта и порошок черные, иногда бурые или вишнево-красные. Непрозрачный, Под микроскопом в тонких осколках иногда просвечивает вишнево-красным цветом. В отраженном свете светлосеровато-белый с буроватым оттенком. Изотропный. Средней твердости: чертится стальной иглой с распылением порошка. Травится царской водкой.

В россыпях тетраэдрит не сохраняется вследствие исключительной хрупкости. При дроблении раскалывается на резко угловатые осколки неправильной формы с неровным полураковистым изломом. Близок по всем свойствам к теннантиту.

Определение. В зернах неправильной формы тетраэдрит определяется по темному стально-серому до черного цвету с блеклым тоном и большой хрупкости. Последняя устанавливается при царапании полированной поверхности минерала иглой, что вызывает распыление порошка. Проверяется в отраженном свете по изотропности и серовато-белому с буроватым оттенком цвету. Химически проверяется на медь, сурьму и серу.

В отличие от тетраэдрита теннантит содержит мышьяк. Другие разности блеклой руды содержат свинец, серебро и ртуть. Все блеклые руды очень сходны между собой по внешнему виду и по оптическим свойствам в отраженном свете: их можно различать лишь при помощи полного химического анализа и рентгенометрии.

В азотной кислоте блеклые руды разлагаются, выделяя окислы As2O3, Sb2О3 и S. При нагревании с КОН сурьма и мышьяк переходят в раствор, прибавление к которому кислот вызывает образование оранжевого и желтого осадков. В закрытой трубке сурьмянистые блеклые руды дают тёмнокрасный возгон оксисульфида сурьмы; если много мышьяка, сначала образуется возгон As2S3. В открытой трубке эти руды плавятся с образованием сернистых паров и белого налета Sb2О3. Если блеклая руда содержит мышьяк, то образуется кристаллический осадок сурьмы, а мышьяк дает летучий возгон; если содержится ртуть, последняя оседает в виде мелких капелек. Перед паяльной трубкой на угле образуются налеты мышьяка, цинка, свинца и сурьмы. С содой блеклые руды образуют королек металлической меди.

В осколках тетраэдрит и другие блеклые руды сходны с халькозином, бурнонитом и станинном, но, в отличие от халькозина, блеклая руда не травится HNO3 и содержит сурьму и другие элементы; от бурнонита она отличается в отраженном свете блеклым буровато-серым цветом, изотропностью, отрицательным отношением к травлению HNO3, от станнина — изотропностью и отсутствием олова.

Халькозин Cu2S. Встречается в двух модификациях: кубической и ромбической. Обычно развит в виде плотных масс, сплошных или зернистых. Излом раковистый. Твердость 2,5—3. Уд. вес 5,5—5,8. Блеск металлический, у окисленного халькозина матовый. Цвет железно-черный, а черта свинцово-серая, часто с синей или зеленой побежалостью. Непрозрачный. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый, голубоватый, большей частью изотропный. Полируется хорошо. Твердость низкая. Травится HNO3 и FeCl3. Отличительный признак — поголубение при травлении HNO3. В россыпях халькозин не сохраняется: раскрашиваясь и легко окисляясь на воздухе, он переходит в азурит и ковеллин. При дроблении халькозин дает зерна неправильной формы с неровным раковистым изломом.

Определение. В зернах под бинокуляром определяется по темносвинцово-серому цвету, металлическому блеску, низкой твердости, растворимости в азотной кислоте со вскипанием, окрашиванием раствора в зеленый цвет и выделением серы. Проверяется по оптическим свойствам в отраженном свете и химически на медь и серу. По внешнему виду халькозин можно спутать с штромейеритом, гесситом, аргентитом и особенно блеклой рудой, но он отличается от них растворимостью в азотной кислоте с зеленым окрашиванием раствора (блеклая руда растворяется хуже) и поголубением полированной поверхности от азотной кислоты.

Халькопирит CuFeS2. Тетрагональной сингонии. Габитус кристаллов похож на тетраэдрический или октаэдрический. Хорошо образованные кристаллы редки. Чаще зернистые и сплошные массы. Твердость 3—4. Уд. вес 4,1—4,3. Излом неровный. Цвет латунно-желтый с золотистой или пестрой побежалостью. Блеск металлический. Черта и порошок зеленовато-черные. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете ярко-желтый, по сравнению с золотом зеленовато-желтый. Средней твердости: чертится стальной иглой. Полируется хорошо. Слабо анизотропен. От паров HNO3 и AgNO3 буреет. Структура халькопирита выявляется при воздействии KMnO4 + H2SO4 в пропорции 1:1.

Халькопирит менее устойчив, чем пирит, вследствие чего он мало распространен в россыпях и встречается чаше в элювии, чем в аллювии, причем поверхность его зерен большей частью окислена и имеет буроватую пленку гидроокислов железа или пеструю побежалость. При дроблении дает угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом, причем на свежем изломе имеет латунно-желтый цвет с зеленоватым оттенком.

Определение. Халькопирит определяется под бннокуляром по латунно-желтому с золотисто-зеленоватым оттенком цвету и непрозрачному зеленовато-черному порошку. Проверяется в отраженном свете по ярко-желтому цвету, химически — на медь, железо и серу. В азотной кислоте растворяется на холоду с трудом, при нагревании легко. Хорошо разлагается в царской водке с выделением серы и окрашиванием раствора в зеленый цвет. В закрытой трубке при нагревании получается возгон серы. Для халькопирита в осколках характерна пленочная реакция. Зерно халькопирита помещают на цинковую пластинку в каплю НСl, причем происходит образование коричнево-шоколадной пленки на халькопирите. Эта реакция помогает хорошо отличать халькопирит от сходного с ним в осколках пирита. Кроме пирита, халькопирит в осколках можно спутать с другими желтыми сульфидами: пентландитом и кубанитом. Но от пентландита халькопирит отличается в отраженном свете более яркой желтой окраской и отсутствием никеля, от кубанита — немагнитностью, в отраженном свете более желтым цветом и способностью буреть от AgNO3.

3. ГАЛОИДЫ

Данная труппа немногочисленна. Немногие галоиды обладают высоким удельным весом. Ниже описываются два минерала: кераргирит и флюорит.

Кераргирит AgCI. Роговое серебро. Кубической сингонии. Кристаллы кубической или октаэдрической формы. Чаще наблюдается в корочках, примазках, налетах, натечных формах, плотных роговидных или восковидных массах. Напоминает обычно роговое вещество. Спайность отсутствует. Твердость 1—1,5. Уд. вес 5,5—5,6. Излом раковистый. Ковок. В свежем виде бесцветен, но от действия света становится серым с фиолетовым оттенком. Черта серая блестящая. В плотных массах имеет восковой блеск, а в кристаллах — алмазный. Прозрачен. Изотропен. N = 2,07.

Кераргирит — вторичный минерал; он образуется в зоне окисления серебряных месторождений. Минерал очень мягкий и ковкий: быстро истирается и в россыпях почти не сохраняется. При дроблении дает зерна с раковистым изломом или сплющенные пластинки.

Определение. Кераргирит определяется по кубической или октаэдрической форме кристаллов, сходству с роговым веществом, серому цвету и ковкости. При нажиме иглой не раскалывается, а расплющивается. Проверяется по оптическим свойствам: высокому показателю преломления и изотропности. Показатель преломления уточняется в сплавах. Химически проверяется на серебро и хлор. Растворим в NH4OH. Перед паяльной трубкой на угле кераргирит дает королек серебра.

В зернах неправильной формы кераргирит сходен с церусситом, смитсонитом и англезитом, но отличается от них изотропностью и химическими свойствами,

Флюорит CaF2. Кубической сингонии. Кристаллы — кубы, реже октаэдры (рис.53). Обычны двойники прорастания по (111). Спайность совершенная по (111). Излом неровный до раковистого. Хрупкий, Твердость 4. Уд. вес 3,01—3,25. Блеск стеклянный. Окраска разнообразная: фиолетовая, зеленая, голубая, желтая, красная, реже белая и серая. Часто бесцветен до водяно-прозрачного. Обычно неравномерно окрашен в фиолетовый и зеленый цвета. Изотропен. N = 1,434. Вследствие хрупкости и небольшой твердости редко сохраняется в россыпях. При дроблении образует зерна неправильной формы, реже пластинчатые осколки по спайности.

Определение. Под бинокуляром флюорит определяется по кубической форме кристаллов или неправильной форме зерен, стеклянному блеску, фиолетовой окраске, небольшой твердости и нерастворимости в соляной и азотной кислотах. Под микрокодом проверяется по оптическим свойствам: изотропности и исключительно низкому показателю преломления. Химически доверяется на кальций и фтор. Тонкий порошок флюорита разлагается в серной кислоте с образованием плавиковой кислоты, которая оказывает разъедающее действие на стекло. В закрытой рубке флюорит растрескивается и фосфоресцирует изумрудно-зеленым цветом.

В осколках флюорит сходен с кварцем, топазом, апатитом, бериллом, баритом, карбонатами, бесцветными амфиболами и пироксенами. От кварца и берилла флюорит отличается более ;ысоким удельным весом, низкой твердостью, изотропностью и низким показателем преломления, oт остальных упомянутых минералов — изотропностью, низким показателем и резким отрицательным рельефом в канадском бальзаме. Кроме того, для флюорита характерны ярко-зеленое свечение в катодных лучах и способность флюоресцировать при прокаливании. При нагревании флюорит растрескивается.

4. ОКИСЛЫ

Из немагнитных окислов описываются немногие минералы, которые распространены в шлихах. Минералы данной группы обычно прозрачны, слабо окрашены и обладают повышенным удельным весом. Они проверяются чаще всего иммерсионным методом.

Анатаз ТiO2. Тетрагональной сингонии. Габитус кристаллов остробипирамидальный. Менее развиты тупые пирамиды. Иногда наблюдается таблитчатый габитус с развитой гранью базопина-коида (001) (рис. 54). Исключительно редко встречаются призматические кристаллы. Спайность по (111) и по (001) ясная. Излом неясно-раковистый. Твердость 5,5—6. Уд. вес 3,8—3,9. Блеск металловидный, алмазный и жирный. Цвет синий или голубой, реже коричневый или черный, желтый или бурый различных оттенков. Редко бесцветный. Порошок слабо окрашен в синеватый или коричневатый цвет. Светло-синие или голубые разности анатаза дают серый порошок с голубоватым оттенком и металловидным блеском. В кристаллах или зернах большей частью прозрачен, но в некоторых случаях степень прозрачности снижается до непрозрачного, В осколках под микроскопом зеленовато-синий или желтый. Плеохроирует от синего до желтого или оранжевого цвета. Оптически одноосный, отрицательный. Nm = 2,559 и Np = 2,493. Высокое двупреломление.

В россыпях устойчив и наблюдается в виде остробипирамидальных кристаллов с характерной штриховкой на пирамидальных гранях параллельно их основанию, или в виде таблитчатых квадратных кристаллов со скошенными гранями пирамиды и резко развитыми гранями базопинакоида, или в виде окатанных зерен неправильной формы с тусклым жирновато-металловидным блеском. При дроблении анатаз дает зерна неправильной формы с неясно-раковистым изломом, реже образует осколки пластинчатой формы с сильным алмазным до металлического блеском.

Определение. В шлихах анатаз легко устанавливается по внешнему виду: остробипирамидальной форме кристаллов с горизонтальной штриховкой пирамидальных граней, металловидному блеску и синей, реже желтовато-бурой окраске, Под микроскопом проверяется в проходящем свете по очень высоким показателям преломления, синей или желтой окраске и ярким пестрым цветам интерференции. Точно показатели преломления определяются в сплавах.

В осколках анатаз можно спутать с рутилом и касситеритом. От рутила анатаз отличается оптическими свойствами: более низким двупреломлением и отрицательной фигурой, от касситерита — более низкой твердостью и металловидным порошком, а также отрицательной реакцией на оловянное зеркало. По отношению к кислотам анатаз химически инертен. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой и селитрой. После этого проверяется на титан.

Брукит TiO2. Ромбической сингонии. Кристаллы призматические и таблитчатые по (100). Тонкая вертикальная штриховка призматических граней. Спайность по призме (110) неясная и по (001) еще менее ясная. Излом неяснораковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5—5,6. Уд. вес 3,87—4,08. Блеск алмазный до полуметаллического и металловидного. Цвет золотисто-бурый до красного или железно-черного. Порошок буроватый. Прозрачен. Ng = 2,741; Nm = 2,586; Np = 2,583. Оптически двуосный положительный. 2V≈+30°, но резко различен для составляющих цветов спектра (резкая дисперсия оптических осей). Наблюдение интерференционной фигуры требует применения монохроматического света.

Брукит мало распространен и в россыпях встречается редко, причем очень редко сохраняет кристаллические очертания. В шлихах наблюдается обычно в виде плоских пластинок с тончайшей штриховкой по удлинению пластинок, едва уловимой под бинокуляром. Пластинки часто окрашены в ярко-красный, золотистый и желтый цвет с черными или бурыми пятнами, беспорядочно распределенными по минералу.

Определение. Брукит определяется по ярко красной или золотистой окраске с пятнистыми темными участками, тонкой штриховке и порошку с металловидным отблеском. Под микроскопом проверяется в проходящем свете по очень высоким показателям преломления, ярким цветам интерференции и весьма характерной аномальной интерференционной фигуре в сходящемся свете. Точно показатели преломления определяются в сплавах. Химически проверяется на титан. В кислотах не растворим.

В неправильных зернах и осколках брукит очень сходен с рутилом, анатазом и меньше со сфеном и касситеритом, но от рутила отличается двуосной фигурой, от сфена — более высокими показателями преломления и отсутствием кальция и кремния, от касситерита — двуосной фигурой и отрицательной реакцией на оловянное зеркало.

Валентинит Sb2O3. Ромбической сингонии. Кристаллы призматические или таблитчатые. Волокнистый по удлинению [001]. Спайность по (011) совершенная. Блеск алмазный и перламутровый. Твердость 2,5—3. Хрупкий. Уд. вес 5,6. Цвет желтовато-белый, серый. Прозрачен. Оптически отрицательный. Np= [100]. Высокие показатели преломления: Np = 2,18, Nm и Ng = 2,35. Валентинит — продукт окисления различных сурьмяных минералов. Минерал редкий. В россыпях не сохраняется. При дроблении раскалывается на тонкие просвечивающие пластинки со слабым перламутровым блеском.

Определение. Валентинит определяется по белым нежным мелким призматическим кристаллам или радиально-жилковатым массам и исключительной хрупкости. Под микроскопом проверяется по очень высоким показателям преломления, которые точно определяются лишь в сплавах. Проверяется на сурьму путем растворения в соляной кислоте. В закрытой трубке легко плавится с выделением белого налета. При сплавлении на угле валентинит частично возгоняется с образованием белого налета.

Касситерит SnO2. Тетрагональной сингонии. Габитус кристаллов призматический, реже бипирамидальный. Призматические кристаллы удлиненные или короткостолбчатые с преобладающим развитием призматических и подчиненным развитием бипирамидальных граней. Пирамидальные кристаллы чаще тупые, реже остроугольные с вытянутыми вершинками, придающими кристаллам пиковидный облик (рис. 55). Иногда наблюдаются тонко-игольчатые кристаллы. Кроме того, встречаются почковидные формы с радиально-лучистой концентрической структурой. Эта разновидность касситерита называется деревянистым оловом. Призматические кристаллы имеют тонкую вертикальную штриховку. Двойники простые и полисинтетические. Простые двойники, часто коленчатые, срастаются по грани бипирамиды (101). Полисинтетические двойники дают срастание по призме (110). Спайность по (100) несовершенная, по (111) неясная и по (110) едва заметная. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 6—7. Уд. вес 6,8—7,1. Блеск алмазный, металловидный или жирный. Окраска различная, иногда пятнистая. Цвет обычно коричневый, бурый до смоляно-черного, реже желтый, серый до бесцветного. Иногда красный и зеленоватый. Темно-окрашенный касситерит нередко содержит примеси железа и тантала. Прозрачен. Порошок коричневатый, светло-бурый, блестящий, просвечивающий под бинокулпром. Оптически одноосный положительный. Высокие показатели преломления: Nm=1,997 и Ng=2,093. Высокое двупреломление. В отраженном свете темно-серый, темнее сфалерита, с высоким рельефом и ямчатой поверхностью от плохой восприимчивости к полировке. Твердость высокая: стальной иглой не чертится, В косом свете дает желтые, коричневые или буроватые внутренние рефлексы. Реактивы не действуют.

В россыпях касситерит устойчив и переносится на большие расстояния. В шлихах встречается в виде призматических зерен с квадратной призмой, заканчивающейся квадратной бипирамидой. Иногда наблюдаются коленчатые двойники. Часто встречается в виде окатанных зерен неправильной формы с алмазным или металловидным блеском. В раздробленном состоянии обычно наблюдаются блестящие неправильные зерна с неровным полураковистым изломом.

Определение. Касситерит под бинокуляром определяется по квадратной призматической форме кристаллов, коленчатым двойникам, тонкой вертикальной штриховке, сильному алмазному до полуметаллического или жирному блеску, темной окраске, светлокоричневому или буроватому просвечивающему блестящему порошку и высокой твердости. Под микроскопом проверяется по высоким показателям преломления, которые могут быть определены лишь в сплавах, ярким цветам интерференции и одноосной положительной фигуре. В сростках с сульфидами проверяется в отраженном свете по темносерой окраске, высокому ямчатому рельефу, светлому порошку, желтоватым и буроватым внутренним рефлексам. Химически проверяется по пленочной реакции образования оловянного зеркала, которая отличает его от всех минералов. Эта реакция не всегда удается с первого раза. В этом случае следует повторно погрузить зерна касситерита в новую каплю соляной кислоты на свежем участке цинковой пластинки. При отсутствии цинковой пластинки реакцию можно производить на предметном стекле с цинковой пылью. Оловянная пленка растворяется в соляной кислоте. При растворений олова в азотной кислоте образуется белый осадок метаоловянной кислоты H2SnO3.

В виде окатанных неправильных зерен или в осколках касситерит можно спутать .по твердости, цвету и блеску с рядом минералов: цирконом, монацитом, сфеном, рутилом и очень редко с буроватым пироксеном или гранатом. Но от всех названных минералов касситерит отличается пленочной реакцией. Кроме того, от монацита касситерит отличается более высокими показателями преломления и двупреломления, высокой твердостью и отрицательной реакцией на фосфор и редкие земли, от сфена и рутила — высокой твердостью к отрицательной реакцией на титан. С пироксеном и гранатом касситерит сходен по высокой твердости, но резко отличается от них более высокими показателями преломления, от граната, кроме того — анизотропностью. В кристаллах касситерит очень сходен с цирконом и рутилом. Но, в отличие от циркона, грани касситерита часто покрыты штриховкой (у циркона гладкие грани) и, кроме того, часто касситерит имеет темную окраску (циркон обычно бесцветный или золотисто-желтоватый). От рутила касситерит отличается более тонкой штриховкой граней и более сильным алмазным блеском.

Кермезит Sb2S2O. Оксисульфид сурьмы. Ромбической или моноклинной сингонии. Обычны пучки волосовидных кристаллов или неправильные жилковатые образования. Спайность по (100) совершенная. Твердость 1 — 1,5. Уд. вес 4,5—4,6. Блеск алмазный. Цвет вишнево-красный. Прозрачен. N=2,75, В отраженном свете серовато-белый. Твердость низкая: чертится медной иглой, оставляющей глубокий след. Плеохроичен. Сильно анизотропен. Внутренние рефлексы тёмно-красные. Травится HNO3, царской водкой и КОН.

Минерал зоны окисления. Исключительно хрупкий. В россыпях не сохраняется. При дроблении тонко измельчается до пылевидного состояния. Основная его масса уходит в шламы.

Определение. Кермeзит определяется по вишнево-красному цвету, низкой твердости, резко повышенной хрупкости, способности при легком нажиме иглой рассыпаться в кирпично-красный порошок. Проверяется в проходящем свете по высокому показателю преломления, анизотропности и плеохроизму. Показатели преломления определяются в сплавах. Химически проверяется на сурьму и серу. Легко растворяется в азотной кислоте.

В тонких осколках кермезит можно спутать с киноварью и реальгаром, но он отличается от киновари растворимостью в азотной кислоте, отсутствием ртути, присутствием сурьмы и кирпично-красным цветом порошка, от реальгара — также цветом порошка, присутствием сурьмы и, кроме того, отсутствием мышьяка.

Корунд Al2О3. Тригональной сингонии. Кристаллы боченковидные, призматические или бипирамидальные (рис, 56). Находится также в плотных образованиях, грубо- или тонкозернистых. Спайность отсутствует. Характерна совершенная отдельность по базопинакоиду (0001), которая, однако, иногда прерывается. Реже наблюдается отдельность по ромбоэдру. Двойники полисинтетические по ромбоэдру, дающие штриховатость, конусную на  призме и треугольную по базопинакоиду. Излом неровный до раковистого. Твердость 9. Плотная разность очень прочная. Уд. вес 4,1. Блеск алмазный до стеклянного, перламутровый по базопинакоиду. Цвет синий, красный, желтый, серый. Иногда бесцветный. Порошок белый до бесцветного. Прозрачен. Одноосный отрицательный. Nm = 1,768 и Np = 1,760. Двупреломление низкое.

Устойчив, но в россыпях встречается не часто, являясь второстепенным минералом в метаморфических и жильных породах. В россыпях наблюдается в виде боченковидных или неправильных отшлифованных зерен, иногда в виде базальных пластинок со штриховкой.

Определение. Корунд определяется по боченковидиой форме кристаллов или по призматическим кристаллам со слабо развитой бипирамидой и ромбоэдром. Реже наблюдаются базальные пластинки. Характерна исключительно высокая твердость. Определяется также по серовато-синеватой окраске и стеклянному блеску. Проверяется под микроскопом в иммерсионных жидкостях по оптическим свойствам и химически на алюминий. Химически инертен, не растворим в кислотах и щелочах и с трудом сплавляется с бурой и фосфорной солью в прозрачное стекло.

С KHSO4 сплавляется легче. Тонко измельченный порошок корунда, смоченный Co(NO3)2, при прокаливании перед паяльной трубкой дает красивую синюю окраску (тенарова синь).

В осколках корунд сходен по прозрачности, высокой твердости и окраске с гранатом, шпинелью, андалузитом, топазом и турмалином, но отличается от первых двух анизотропностью, от остальных же упомянутых минералов более высокими показателями преломления.

Куприт Си2О. Окисел меди. Кубической сингонии. Кристаллы кубической, октаэдрической и додекаэдричеcкой формы. Обычно сплошной, зернистый. Спайность по (111) прерывистая. Излом раковистый, неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 6,15. Блеск алмазный или полуметаллический до землистого. Цвет красный до свинцово-серого, осколки ярко-красные в проходящем свете. Черта и порошок коричнево-красного цвета различных оттенков, блестящие. В осколках под бинокуляром полупрозрачный или просвечивает. N = 2,849. Под микроскопом в отраженном свете серовато-белый с голубоватым оттенком. Изотропный. Дает красные внутренние рефлексы. Твердость средняя. Травится HNO3 со вскипанием и окрашиванием раствора в зеленый цвет. Кроме того, появляется красный осадок металлической меди, хорошо наблюдаемый в косом свете. При травлении НCl образуется белый осадок CuCl2, растворимый в аммиаке.

Минерал окисленной зоны. Часто встречается совместно c углекислыми минералами меди. Очень хрупкий. В шлихах совершенно неустойчивый. При дроблении дает блестящие пластинки или зерна с неровным изломом.

Определение. Определяется по красному до черного цвету, хрупким блестящим пластинкам, легкой растворимости в азотной кислоте с обильным выделением газовых пузырьков и окрашиванием раствора в ярко-зеленый цвет, а также в соляной кислоте с образованием белого осадка. Солянокислый раствор куприта окрашивает пламя в зеленый и синий цвет вследствие присутствия меди. На угле при прокаливании сначала чернеет, а затем плавится и восстанавливается до металлической меди. Оптическая проверка его производится в проходящем и отраженном свете. В первом случае отмечается крайне высокий показатель преломления, определяемый лишь в сплавах, ярко-красная окраска и изотропность; во втором — серовато-белая окраска с голубым оттенком и характерное травление HNO3.

В осколках куприт похож на киноварь и прустит, но отличается от киновари более темным цветом, изотропностью, активным растворением в кислотах и отрицательной реакцией на ртуть, от прустита — присутствием меди и отсутствием серебра.

Рутил ТiO2. Часто имеет примеси железа, реже тантала. Тетрагональной сингонии. Габитус призматический от столбчатого до тонко игольчатого. Преобладает развитие призматических граней, бипирамидальные грани имеют подчиненное развитие (рис. 57). Вершины кристаллов обычно тупые. Призматические грани часто покрыты грубой штриховкой и ребристостью, параллельной главной оси. Двойники срастания по (101), нередко коленчатые. Тонкое полисинтетическое двойникование по призме. Спайность ясная по (110) и (100). Твердость 6. Уд. вес 4,2. Излом неяснораковистый до неровного. Цвет желтый, коричневый, до буровато-красного и черного. Порошок буровато-желтый или красноватый, реже коричневый и бурый. Под бинокуляром порошок проявляет своеобразный алмазно-металловидный или жирный блеск. В кристаллах или зернах прозрачен до непрозрачного. Под микроскопом в проходящем свете оптически одноосный положительный. Крайне высокие показатели преломления: Nm = 2,616 и Ng = 2,903. Вследствие высокого двупреломления (0,287) рутил при скрещенных николях сохраняет ту же окраску, какую он имеет в проходящем свете (собственная окраска рутила накладывается на высший белый цвет, который должен был бы быть у бесцветного минерала при таком высоком двупреломлении). Иногда плеохроичен. В отраженном свете серовато-белый со слабым сиреневатым оттенком к гладкой полированной поверхностью. В косом свете наблюдаются красные и желтые внутренние рефлексы. Порошок коричневатый или буровато-желтый.

Довольно устойчив: в россыпях сохраняется хорошо и переносится на большие расстояния. В шлихах рутил наблюдается большей частью в виде вытянутых шестоватых или удлиненных яйцевидных зерен или в виде окатанных обломков неправильной формы. Иногда наблюдаются коленчатые двойники. При дроблении рутил образует зерна неправильной формы с неровным блестящим изломом, реже получаются пластинчатые зерна.

Определение. Под бинокуляром рутил определяется по алмазно-металловидному блеску, призматической шестоватой форме зерен с вертикальной штриховкой, коленчатым двойникам. Проверяется под микроскопом по крайне высоким показателям преломления и высокому двупреломлению и химически на титан. В кислотах и щелочах не растворяется и разлагается при сплавлении с содой или с кислым сернокислым калием.

По кристаллографической форме рутил сходен с касситеритом, но отличается от него более грубой штриховкой граней, более резко выраженным полуметаллическим блеском и отрицательной реакцией на оловянное зеркало. В осколках рутил можно спутать с брукитом, анатазом, сфеном, касситеритом, темноокрашенными редкоземельными минералами (ортитом и др.), но от первых трех минералов рутил отличается под микроскопом одноосной положительной фигурой, от касситерита — наличием титана и отсутствием олова, от ортита — отсутствием кальция и редких земель.

Тенорит CuО. Моноклинной сингонии. Обычно находится в землистых массах черного цвета. Реже встречается в плотных массах. Твердость 3—4. Уд. вес 6,5. Непрозрачен. Блеск металлический, чаще землистый. В плотных разностях в отраженном свете светлосерый или кремовый с зеленоватым оттенком (сходен с псиломеланом или пиролюзитом). Средней твердости: чертится стальной иглой. Анизотропен. Травится парами HNO3 и НС1. В россыпях тенорит не встречается. При дроблении рассыпается в тонкозернистую землистую массу.

Определение. Тенорит определяется по черным землистым, реже плотным образованиям и непрозрачному матово-землистому порошку. Проверяется главным образом химически на медь. Растворяется в кислотах с зеленым окрашиванием раствора. По характеру землистых или плотных образований очень сходен с псиломеланом, но последний, растворяясь в соляной кислоте, окрашивает раствор в темнобурый цвет.

Тунгстит WO3۰H2O. Порошковатый и землистый. Цвет желтый или желтовато-зеленый. Твердость 2,5. Уд. вес 5,5. В тонко-землистых скоплениях под микроскопом в мелких чешуйках участками просвечивает. Оптически отрицательный. Np = 2,09; Nm = 2,24; Ng = 2,26. 2V малый. Встречается вместе с другими вольфрамовыми рудами в зоне окисления. В шлихах не наблюдается, так как при дроблении распыляется в порошок.

Определение. Тунгстит определяется по землистым желтым скоплениям. Проверяется химически на вольфрам и воду. Порошковатый и потому оптически трудно определим.

5. КАРБОНАТЫ

Большая часть карбонатов обладает удельным весом более высоким, чем у бромоформа. Исключение составляют кальцит, доломит и арагонит. Для карбонатов характерна растворимость в кислотах с бурным выделением пузырьков углекислоты. По сравнению с силикатами имеют невысокую твердость. Прозрачны. Определяются под микроскопом по резкой псевдоабсорбции и высокому двупреломлению с высокими перламутровыми цветами интерференции.

Азурит Cu3(СО3)2(ОН)2. Основной карбонат меди. Моноклинной сингонии. Кристаллы разнообразные, с большим количеством форм. Чаще находится в сплошных плотных натечных или землистых массах, корочках или примазках. Спайность по (021) совершенная, но прерывистая. Излом раковистый. Хрупкий.

Твердость 3,5—4. Уд. вес 3,77—3,89. Блеск стеклянный, почти алмазный. Цвет лазурно-синий различных оттенков, переходящий в темно-синий. Порошок голубой и синий, В осколках прозрачный до просвечивающего. В землистых массах под бинокуляром не просвечивает. Под микроскопом оптически положительный. Плоскость оптических осей .перпендикулярна (010); Np = [010]; угол Ng с [001] равен 13°. Плеохроизм: по Np и Nm — голубой, по Ng — темно-синий до пурпурно-синего. Nр =1,730; Nm =1,758; Ng = 1,838. 2V = 68°. В отраженном свете серый со слабым розоватым оттенком. Средней твердости: чертится стальной иглой. В косом свете синий.

Азурит часто ассоциируется с малахитом в окисленной зоне медных месторождений. В россыпях почти не сохраняется вследствие большой хрупкости и небольшой твердости. При дроблении азурит дает неправильные зерна или пластинки неровных очертаний (пластинчатость проявляется лишь при мелком дроблении до сотых долей миллиметра).

Определение. Под бпнокуляром азурит определяется по лазурно-синему цвету, стеклянному блеску, низкой твердости и синему порошку. Проверяется в проходящем свете по синему или голубому цвету, высоким показателям преломления и высокому двупреломлению, химически — по растворимости в соляной и азотной кислотах с бурным вскипанием и окрашиванием раствора в зеленый цвет.

По внешнему виду в осколках азурит сходен с аурихальцитом и бирюзой, но отличается от первого отсутствием цинка и более высокими показателями преломления, от второй — быстрой растворимостью в кислотах и отсутствием фосфора,

Аурихальцит (Zn,Сu)5(CO3)2(OH)6. Основной карбонат цинка и меди. Моноклинной сингонии. Кристаллы игольчатые, удлиненные по третьей кристаллографической оси, также пластинчатый слюдоподобный с совершенной слюдоподобной спайностыо по (100). Твердость 2. Уд. вес 3,64. Блеск перламутровый. Цвет бледно-зеленый до синего или голубоватого и белого. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Nm располагается перпендикулярно спайности. Удлинение по Ng, Плеохроизм слабый: по Np — почти бесцветный, по Nm — Ng — бледнозеленый. Показатели преломления: Np = 1,655; Nm=1,740; Ng= 1,744. 2V очень мал.

Аурихальцит — вторичный минерал зоны окисления медных и цинковых месторождений. В виде кристаллов наблюдается редко. Обычно в друзовидных корочках или примазках. В россыпях неустойчив, так как легко расщепляется на пластинчатые чешуйки по спайности.

Определение. Аурихальцит определяется по зеленовато-белой или синевато-голубой окраске, пластинчатой форме зерен, реже по игольчатым кристаллам и низкой твердости. Проверяется под микроскопом в проходящем свете в иммерсионных жидкостях и химическими реакциями, В кислотах растворяется с шипением. Присутствие цинка и меди устанавливается одновременно путем прибавления к азотнокислому раствору минерала Hg(NH4)2(CNS)4. При этом выпадает осадок тройной роданистой соли цинка, ртути и меди, состоящий из светло-фиолетовых кристаллов. В закрытой трубке аурихальцит выделяет воду. При сплавлении на угле с содой дает густой белый налет окиси цинка.

Обычно встречается в зоне окисления и часто наблюдается в землистых массах совместно с малахитом и азуритом, внешне трудно отличимых от последних. От того и другого аурихальцлт отличается присутствием цинка и воды. В землистых массах также сходен с бирюзой и брошантитом, но отличается от них бурным растворением в кислотах и присутствием цинка; кроме того, от первой отличается отсутствием фосфора, а от второго — отсутствием серы.

Базобисмутит 2Bi2O3۰СО2۰Н2О. Аморфный. Характерны агрегаты шестоватой формы или землистые массы. Твердость 2—3. Уд. вес около 7, Излом неровный, занозистый. Цвет серый, зеленовато-серый или свинцово-серый в случае неполного замещения висмутового блеска или самородного висмута. Весьма хрупкий: легко рассыпается при нажиме стальной иглой на мел-кошестоватые зерна или землистые массы. Под микроскопом агрегатен. Просвечивает участками. N = 2,15—2,18. В отраженном свете серый. Низкой твердости: легко чертится стальной иглой, В россыпях наблюдается в окатанных зернах шестоватой формы или в плотных комковатых землистых скоплениях.

Определение. Базобисмутит определяется по шестоватой форме зерен или землистым (без блеска) образованиям и серому, зеленовато-серому цвету. Растворяется в крепких кислотах с бурным вскипанием. Мелкие зерна при растворений в соляной кислоте быстро передвигаются по капле с обильным выделением газовых пузырьков. Проверяется реакциями на висмут. В закрытой трубке базобисмутит выделяет воду. Перед паяльной трубкой плавится и дает розовато-серый ковкий королек висмута. На цинковой пластинке с соляной кислотой покрывается металлическим свинцово-серым налетом. Иногда базобисмутит проверяется в отраженном свете на предмет выявления реликтов первичного висмутового минерала, по которому он развился.

Малахит CuСО3 ۰ Сu(ОН)2. Основной карбонат меди. Моноклинной сингонии. Хорошо образованные кристаллы редки. Обычны тонкие игольчатые призмы с гранями (110) и (110), собранные в пучки и розетки. Чаще встречается в сплошных массах, пли в корочках с гроздевидной поверхностью, или в сталактитовидных образованиях в виде расходящихся пучков. Нередко наблюдается в плотных тонковолокнистых образованиях с полосатой окраской или в землистых массах. Спайность по (001) совершенная, по (010) менее совершенная. Излом неясно-раковистый, неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 4,1. Блеск кристаллов алмазный до стеклянного, у волокнистых разностей более или менее шелковистый, часто тусклый или землистый. Цвет ярко-зеленый. Порошок бледно-зеленый. Кристаллические разности под бинокуляром просвечивают, плотные и землистые разности не просвечивают. Оптически отрицательный, Np= 1,655; Nm = 1,875; Ng = 1,909. 2V = 43°. Плоскость оптических осей (010); угол Np с [001] равен 23°. Плеохроизм: по Np — почти бесцветный, по Nm — желтовато-зеленый и по Ng—темно-зеленый. В отраженном свете серый с розоватым оттенком. Полируется хорошо. В косом свете зеленый.

Малахит — наиболее распространенный минерал bp минералов окисленной зоны. Вследствие большой хрупкости и частичной растворимости в природных условиях мало устойчив в россыпях.

В шлихах малахит встречается поэтому редко, обычно в виде зерен почковидной формы, значительно реже в виде лучистых призматических кристаллов.

Определение. Под бинокуляром малахит определяется по ярко-зеленому цвету, жилковатым или волокнистым натечным агрегатам с концентрически-скорлуповатым и радиально-лучистым строением, игольчатым волосовидным кристаллам и невысокой твердости. Под микроскопом в проходящем свете определяется по высокому двупреломлению и высоким показателям преломления, из которых Np определяется в иммерсионных жидкостях, a Ng и Nm – в иммерсионных сплавах. Растворяется в сильных кислотах с шипением, окрашивая раствор в зеленый цвет.

При травлении полированной поверхности малахита парами NH3 появляется синий налет, указывающий на присутствие меди. В закрытой трубке малахит выделяет воду и чернеет. Перед паяльной трубкой легко плавится и дает красный ковкий королек меди. По цвету малахит в осколках и пленочных образованиях можно спутать с псевдомалахитом, хризоколлой, бирюзой, аурихальцитом и в меньшей степени с силикатами никеля. Но от хризоколлы, бирюзы и силикатов никеля малахит отличается быстрым растворением в кислотах со вскипанием и отсутствием кремния, фосфора и никеля. Труднее малахит отличить от аурихальцита, но первый имеет более высокие показатели преломления Ng и Nm и в нем отсутствует цинк.

Родохрозит МnСО3. Тригональной сингонии. Хорошо образованные кристаллы редки. Обычны сплошные образования, зернистые и плотные в виде корочек. Формы ромбоэдра (1011), также (0112). Спайность по ромбоэдру (1011) совершенная. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 3,5—4,5. Уд. вес 3,60 и выше. Блеск стеклянный до перламутрового. Цвет розовато-красный и различных оттенков: желтый, бурый, красный и коричневый. Порошок розовато-белый. В осколках под бинокуляром просвечивающий до непросвечивающего. Оптически отрицательный. Np = 1,600 и Nm = 1,820. Высокое двупреломление. В россыпях родохрозит встречается редко.

Определение. Под бинокуляром в осколках родохрозит определяется по таблитчатой и пластинчатой форме зерен, розовой окраске, розоватому порошку и средней твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных жидкостях по таблитчатым осколкам, высокому двупреломлению и высоким показателям преломления. При нагревании растворяется в соляной кислоте с шипением. Дает реакции на марганец.

В осколках родохрозит сходен с баритом, сидеритом, родонитом и полевым шпатом, но от барита, родонита и полевого шпата отличается растворимостью в соляной кислоте, более высокими показателями преломления и высокими цветами интерференции; от сидерита он отличается показателями преломления и присутствием марганца.

Смитсонит ZnCO3. Тригональной сингонии. Хорошо образованные кристаллы редки. Кристаллы большей частью мелкие с притуплёнными и часто как бы округленными ребрами. Грани покрыты штриховкой. Обычны почковидные или гроздевидные образования, а также кристаллические корочки и сплошные тонкозернистые массы. Иногда землистый и рыхлый. Спайность по (1011) совершенная. Излом неровный до раковистого. Хрупкий. Твердость 5,5. Уд. вес 4,3. Блеск стеклянный до перламутрового. Цвет белый, часто сероватый, зеленоватый, буровато-белый, реже синий. Порошок бесцветный, белый. В осколках полупрозрачный до просвечивающего. Оптически отрицательный. Np= 1,626 и Nm = 1,849.

Смитсонит — минерал зоны окисления полиметаллических месторождений. В россыпях встречается чрезвычайно редко. Обычно наблюдается в коркообразиых скоплениях или в виде зерен неправильной формы. При дроблении смитсонита получаются таблитчатые осколки по ромбоэдрической спайности.

Определение. Под бинокуляром смитсонит определяется по гладким полупросвечивающим коркообразным или друзовидным щеткам, серовато-голубоватому цвету, стеклянному до перламутрового блеску. Проверяется под микроскопом по таблитчатым осколкам с высокими перламутровыми цветами интерференции и показателям преломления, из которых Nm определяется в сплавах. Растворяется на холоду в соляной и азотной кислотах со вскипанием, а также в КОН. Дает реакции на цинк. От других карбонатов, вскипающих на холоду в кислотах, — кальцита, арагонита и стронцианита — смитсонит отличается большей твердостью и реакцией на цинк. В мелкозернистых скоплениях смитсонит сходен с англезитом, но отличается от него вскипанием в кислотах, присутствием цинка и отсутствием серы и свинца (см. Англезит).

Церуссит РbСО3. Ромбической сингонии. Кристаллы обычно простые, часто таблитчатые по (010) или пирамидальные, вытянутые по третьей кристаллографической оси. Реже наблюдаются призматические кристаллы. Характерны шестилучевые звездчатые формы двойников срастания и прорастания. Кроме того, встречается в друзах и зернистых агрегатах, сплошных плотных или землистых массах. Спайность по (110) и (021) ясная. Излом раковистый. Очень хрупкий. Твердость 3—3,5. Уд. вес 6,57. Блеск алмазный до стеклянного, смолистый или перламутровый, иногда металловидный. Цвет белый, серый и серовато-черный. Порошок бесцветный или белый с алмазным отблеском. Под бинокуляром прозрачный до просвечивающего. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей (010); Np = [0011; Ng = [100]. 2V = 8°. Показатели преломления: Np = 1,804; Nm = 2,076; Ng = 2,078. В отраженном свете серый, но значительно светлее кальцита. Полируется хорошо. Среднем твердости: чертится стальной иглой. Сильные перламутровые внутренние рефлексы. Плеохрончен и анизотропен.

Церуссит—минерал зоны окисления полиметаллических месторождений. В россыпях встречается редко вследствие хрупкости и малой твердости и редко сохраняет кристаллические очертания. Наблюдается большей частью в виде окатанных зерен, иногда в виде псевдоморфоз по кубическим спайным сколкам галенита. При дроблении церуссит дает слабо выраженные пластинки по (110) с сечениями, почти параллельными плоскости оптических осей, с высокими цветами интерференции. Реже наблюдаются осколки по (021) с более низкими цветами интерференции, чем по (110).

Определение. Церуссит определяется по ромбическим кристаллам или бипирамидально-звездчатым тройникам прорастания, алмазному блеску с перламутровыми переливами, бесцветности или белому и сероватому цвету и несколько блестящему порошку. Под микроскопом проверяется по высоким показателям преломления и пластинчатым осколкам с неровными очертаниями и яркими цветами интерференции. Показатели преломления точно определяются только в сплавах. Химически проверяется по быстрому растворению с шипением в соляной и азотной кислотах. На полированной поверхности вскипает и темнеет от соляной кислоты (1 : 1), причем образуется бесцветный кристаллический осадок PbCl2. Дает реакции на свинец. На цинковой пластинке в соляной кислоте зерна церуссита покрываются темным металлическим налетом свинца.

В зернах неправильной формы церуссит сходен по белому цвету и средней твердости с апатитом, кальцитом, баритом и англезитом, но от упомянутых минералов, кроме кальцита, отличается быстрым растворением с шипением в соляной и азотной кислотах, от кальцита — высокими удельным весом и показателями преломления, присутствием свинка и отсутствием кальция.

6. СИЛИКАТЫ

Минералы данной группы редко содержат железо, слабо окрашены и характеризуются прозрачностью, хорошо наблюдаемой под бинокуляром в мелких кристаллах или осколках, а также высокой твердостью. В кислотах и щелочах большей частью не растворяются. В растворимое состояние обычно переводятся путем сплавления с щелочами. Определяются главным образом под микроскопом в иммерсионных жидкостях.

Андалузит Al2O(SiO4). Ромбической сингонии. Обычно призматического габитуса. В поперечном разрезе кристаллы имеют почти квадратное сечение. Сплошной и зернистый. Спайность по (110) ясная и менее ясная по (100). Излом неровный, неясно-раковистый. Хрупкий. Твердость 7,5. Уд. вес 3,20. Блеск стеклянный, часто тусклый. Цвет розовый, розово-красный, беловатый, перламутрово-серый. Порошок бесцветный или белый. В осколках прозрачен. Окрашенные разности плеохроируют в розовых тонах. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей (010). Показатели преломления средние: Np = 1,634; Nm = = 1,639; Ng =1,643. Двупреломление низкое.

Часто содержит включения черного непрозрачного углистого вещества в виде тонкой дисперсной пыли и при большом его количестве приобретает грязноватый оттенок. Наблюдаются также тонкие включения чешуек белой слюдки, придающие минералу серый или серебристый оттенок.

В россыпях устойчив. При дроблении колется на зерна неправильной формы, редко дает пластинчатые осколки неправильных очертаний.

Определение. Андалузит определяется по розовой окраске, серебристым примазкам слюды и черным тонкодисперсным включениям углистого вещества, стеклянному блеску, высокой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных жидкостях по низким цветам интерференции, средним показателям преломления, плеохроизму в розовых тонах, двуосной отрицательной фигуре с большим 2V. Химически проверяется реже, так как не растворим в кислотах. Порошок андалузита, смоченный раствором Со(NO3)2 после прокаливания перед паяльной трубкой синеет от присутствия алюминия. В осколках андалузит несколько сходен со слабо окрашенными розовыми гранатами, но отличается от них анизотропностью и более низкими показателями преломления.

Волластонит CaSiO3. Кальциевый метасиликат. Триклинной сингонии. Кристаллы обычно таблитчатые по (100) или (001), вытянутые по [010] до игольчатых. Характерны лучистые или шестоватые агрегаты. Спайность совершенная (100). Излом неровный. Хрупкий. Твердость 4,5—5. Уд. вес 2,8—2,9. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Цвет белый, серый, желтый. Порошок белый. В осколках под бинокуляром прозрачен. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей (010) и перпендикулярна обычному удлинению кристаллов; угол Np с [001] = 32°. 2V = 40°. Показатели преломления средние: Np= 1,616; Nm = 1,629; Ng= 1,631. В шлифах бесцветен. В катодных лучах имеет яркое золотисто-желтое свечение.

В россыпях встречается редко и переносится на небольшие расстояния вследствие способности легко раскалываться. При дроблении волластонит дает осколки удлиненной формы с серыми цветами интерференции и углом угасания около 30°.

Определение. Волластонит определяется по лучистым или шестоватым до волокнистых агрегатам, бесцветности или белой окраске, способности раскалываться по удлинению и повышенной хрупкости. Обычно проверяется по удлиненным пластинчатым осколкам с прямолинейными очертаниями, косому угасанию, серым цветам интерференции и средним показателям преломления. Химически проверяется по медленному разложению в соляной кислоте с выделением белого студенистого осадка кремневой кислоты и по реакции на кальций.

В осколках волластонит сходен по шестоватости и бесцветности с тремолитом, ангидритом и арагонитом, но отличается от тремолита более высокими показателями преломления и отрицательным удлинением, а также характером растворения в соляной кислоте, от ангидрита и арагонита — более низким двупреломлением, показателями преломления и слабой растворимостью в кислотах. От всех упомянутых минералов он отличается ярким золотисто-желтым свечением в катодных лучах.

Кианит Al2O(SiO4). Минерал, сходный по составу с андалузитом и силлиманитом. Триклинной сингонии. Обычны длинные плоские таблитчатые кристаллы, редко с вершинками. Более резко развиты первый и второй пинакоиды. Спайность по (100) и (010) совершенная и отдельность по (001). Твердость 4—7: на грани (100) параллельно оси [001] 4—5, на грани (010) 7. Уд. вес 3,60. Блеск стеклянный до перламутрового. Цвет синий, белый, серый и в случае переполнения минерала углистыми частицами — черный, реже зеленый и розовый. В осколках и мелких кристаллах под бинокуляром прозрачен. В цветных разностях наблюдается ясный плеохроизм. Оптически отрицательный. Np — почти перпендикулярно (100). 2V = 82°. Угол Ng с [001] равен 30° на (100), а на (010) он равен 8°. Высокие показатели преломления: Np= 1,712; Nm= 1,720; Ng=1,728. Двупреломление низкое. Часто замещается слюдой.

В россыпях встречается в виде зерен пластинчатой формы с окатанными и закругленными углами, изобилующих трещинками отдельности по (001). При дроблении дает осколки по спайности (100) и (010) прямоугольной формы с ровными прямолинейными очертаниями. Иногда осколки кианита имеют ступенчатое строение. Реже наблюдаются сколы по отдельности (001), Свежие осколки обладают перламутровым блеском.

Определение. Кианит определяется по пластинчатой форме зерен, неравномерной синей или голубоватой окраске, перламутровому блеску, совершенной спайности, трещиноватости по отдельности и способности раскалываться на прямоугольные пластинки со ступенчатыми сколами. Проверяется под микроскопом. В иммерсионных жидкостях по прямоугольным осколкам с косым угасанием и положительным удлинением и показателям преломления. Разлагается лишь при сплавлении с щелочами. Химически проверяется на алюминий и кремний.

В пластинчатых осколках по внешнему виду кианит сходен со сподуменом, ангидритом и кальцитом, но отличается от сподумена более высокими показателями преломления, отрицательным оптическим знаком и отсутствием лития, от ангидрита — нерастворимостью в кислотах, отсутствием серы и кальция и более высокими показателями преломления, от кальцита — прямоугольной формой пластинок, высокой твердостью, низким двупреломлением и нерастворимостью в кислотах.

Родонит MnSiO3. Марганцевый метасиликат. Триклинной сингонии. Обычны таблитчатые кристаллы или же плотные сплошные массы. Спайность по (110) и (1-10) совершенная. Твердость 6. Уд. вес 3,4—3,68. Блеск стеклянный, несколько перламутровый на плоскостях спайности. Цвет розовый, красный или буроватый. От окисления на воздухе часто образуются налеты окислов марганца, вследствие чего минерал чернеет с поверхности. Прозрачен лишь в тонких осколках. Оптически положительный. 2V = 76°. Np= 1,716—1,730; Nm = 1,730—1,740; Ng = 1,73—1,74.

В россыпях родонит встречается значительно реже других пироксенов. Для него характерны пластинчатые или таблитчатые зерна со слабо перламутровым блеском. При дроблении родонит большей частью раскалывается на пластинчатые зерна с неровными очертаниями.

Определение. Родонит определяется по таблитчатой форме кристаллов, розово-красному цвету, черному налету окислов марганца, высокой твердости и пластинчатой форме осколков. Под микроскопом проверяется в иммерсионных жидкостях по показателям преломления и низким цветам интерференции. В цементных шлифах зерна родонита дают пересекающуюся спайность с углом, близким к прямому. В кислотах не растворим. Дает реакции на марганец.

В пластинчатых и таблитчатых осколках родонит сходен с родохрозитом и частично с гюбнеритом, но отличается от родохрозита низкими цветами интерференции и нерастворимостью в кислотах, от гюбнерита — высокой твердостью, более низкими показателями преломления, низким двупреломлением и отсутствием вольфрама. Кроме того, к родониту по химическому составу близок бустамит CaMn(SiO3)2 с показателями преломления: Np = 1,666; Nm = 1,67; Ng = 1,676, но бустамит имеет более светлую розовую окраску.

Силлиманит Al2O(SiO4). Ромбической сингонии. Обычно встречаются длинные призматические игольчатые кристаллы с тонкой вертикальном штриховкой на гранях призмы. Концевые грани почти отсутствуют, и вершина часто имеет закругленный вид. Образует лучистые или волокнистые агрегаты. Спайность по (010) очень совершенная. Излом неровный. Твердость б—7. Уд. вес 3,24. Блеск стеклянный. Бесцветный, сероватый, бурый, зеленоватый и белый. Порошок бесцветный или белый. Прозрачен в мелких кристаллах и тонких осколках. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 25°. Np = [100]; Ng= [001]. Прямее угасание. Положительное удлинение. Nр= 1,657—1,661; Nm= 1,658—1,670; Ng = 1,677—1,684.

Вследствие повышенной хрупкости и способности легко раскалываться по спайности неустойчив и в россыпях встречается редко. При дроблении дает главным образом удлиненные осколки шестоватого облика с прямым угасанием.

Определение. Силлиманит определяется по бесцветным или слабо окрашенным тонкопризматическим штрихованным кристаллам, совершенной спайности и способности легко раскалываться на шестоватые или игольчатые зерна со стеклянным блеском. Под микроскопом проверяется по удлиненно-шестоватым осколкам, прямому угасанию и положительному удлинению. Химически проверяется по нерастворимости в кислотах и щелочах. Растворяется в стекле фосфорной соли с образованием скелета кремневой кислоты. Порошок, смоченный Co(NO3)2, при прокаливании синеет. Силлиманит в шестоватых осколках сходен с тремолитом, волластонитом и частично кианитом, но отличается от них положительной фигурой, прямым угасанием, более высоким двупреломленнем и показателями преломления.

Сподумен (Li,Na)Al(SiO3)2. Литиевый пироксен. Моноклинной сингонии. Кристаллы призматические по [001], часто сплюснутые по (100) с вертикальной штриховкой и ребристостью. Нередко встречается и в сплошных зернистых массах. Исключительно хрупкий: при малейшем ударе молотка легко колется по совершенной спайности (110) и пластинчатой структуре (100). Излом неровный до неясно-раковистого. Твердость 6,5—7. Уд. вес 3,13—3,20. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Цвет зеленовато-белый, серовато-белый, яблочно-зеленый, изумрудно-зеленый и желтый. Порошок белый. Прозрачен. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); угол Ng с [001] равен 26°. 2V= 54—60° Nm = [010]. Показатели преломления: Np = 1,650—1,668; Nm = 1,665—1,671; Ng = 1,675—1,681. Ярко светится в катодных лучах оранжевым или оранжево-желтым цветом.

На земной поверхности быстро изменяется — переходит в водные алюмосиликаты (каолинит, монтмориллонит и др.). Кроме того, способен легко раскалываться по спайности (110) и по отдельности (100) на прямоугольные пластинки или шестоватые зерна. Поэтому в россыпях слабо устойчив.

Определение. Сподумен определяется по призматической форме кристаллов, иногда сплюснутой по (100), яблочно-зеленому или белому цвету, большой хрупкости. При незначительном нажиме стальной иглой зерна легко раскалываются на удлиненные прямоугольные пластинки или зерна шестоватой формы. Под микроскопом проверяется в иммерсионных жидкостях по показателям преломления. Nm и Ng в прямоугольных осколках расположены параллельно (100); угасание косое, близкое к 26°. Пересекающаяся пироксеновая спайность устанавливается в цементных шлифах. В кислотах не растворяется и сплавляется с бурой и с фосфорной солью. Перед паяльной трубкой в осколках вспучивается и временами окрашивает пламя в красный цвет (от присутствия лития), сплавляясь в прозрачное стекло. При прокаливании порошок сподумена с Co(NO3)2 синеет.

В осколках сподумен 'частично сходен с кианитом, волластонитом, тремолитом и карбонатами, но отличается от кианита оптически положительной фигурой, более низкими показателями преломления и присутствием натрия; и лития, от волластонита и тремолита — более высокими показателями преломления и оптически положительной фигурой, от кальцита — прямоугольными осколками с низким двупреломлением, отсутствием псевдоабсорбции и нерастворимостью в кислотах. Кроме того, от всех упомянутых минералов сподумен отличается оранжевым или оранжево-желтым свечением в катодных лучах.

Топаз Al2(F,OH)2SiO4. Ромбической сингонии. Обычны короткопризматические кристаллы с преобладающим развитием призматических граней (110) или (120) (рис. 58). Грани призматической зоны часто покрыты вертикальной штриховкой. Реже столбчатые кристаллы с заметно развитым гншакоидом (001), Спайность по (001) весьма совершенная. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 8. Уд. вес 3,4—3;6. Блеск сильно стеклянный. Бесцветный или водя но-прозрачны и. Иногда слабо окрашен в голубоватый, зеленоватый или желтоватый цвет. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 49—66°. Nр = [100]; Ng = [001]. Удлинение по [001]. Показатели преломления: Np = 1,607—1,629; Nm = 1,610—1,631; Ng=1,618—1,638. Двупреломление среднее.

В россыпях сохраняется в виде призматических кристаллов или зерен неправильной формы. При дроблении раскалывается ни пластинки, параллельные совершенной спайности по пинакоиду (001), с сечением Np—Nm и серыми цветами интерференции. Осколки с показателем преломления Ng, как правило, отсутствуют.

Определение. Топаз определяется по водяно-прозрачным призматическим кристаллам с тонкой штриховкой граней, высокой твердости и сильному стеклянному блеску. Проверяется главным образом оптически в иммерсионных жидкостях по осколкам с серыми цветами интерференции, двуосной положительной фигуре, показателям преломления. В кислотах и щелочах не растворяется, разлагается только при сплавлении с содой, давая реакцию на фтор. Порошок, смоченный Со(NO3)2, при сильном нагревании синеет.

В осколках топаз сходен с кварцем, апатитом и бесцветными пироксенами, но отличается от кварца более высокими показателями преломления, двуосной фигурой и присутствием алюминия и фтора, от апатита — высокой твердостью, положительной двуосной фигурой и отсутствием фосфора и кальция. От пироксенов — низкими показателями преломления.

Тремолит Ca2Mg5(OH)2(Si4O11)2. Моноклинной сингонии. Кристаллы длиннопризматические, игольчатые, реже короткостолбчатые. Агрегаты лучистые, реже плотные. По (100) часты полисинтетические двойники. Хрупкий. Спайность совершенная по (110). Угол пересекающейся призматической спайности 55°. Твердость 5,5—6. Уд, вес 2,9—3,0. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый. Бесцветный или белый до серого. Прозрачен. Оптически отрицательный. Плоскость оптических осей (010); угол Ng с [001] равен 16—18°. 2V = 80°. Показатели преломления: Np = 1,60—1,62; Nm = 1,61—1,63; Ng=1,62—1,64. Слабое двупреломление. Серые цвета интерференции. Свечение тремолита в катодных лучах слабое желтое.

В россыпях тремолит встречается в виде тонкопризматических или шестоватых зерен без концевых граней, слабо или почти не окатанных. При дроблении руды тремолит раскалывается на зерна удлиненной пластинчатой или шестоватой формы.

Определение. Тремолит определяется по удлиненным пластинчатым или шестоватым бесцветным зернам, большой хрупкости — способности при раздавливании распадаться на тонкие иголочки или пластинки. Проверяется под микроскопом в иммерсионных жидкостях по показателям преломления, косому угасанию и положительному удлинению спайных осколков с серыми или белыми цветами интерференции. В кислотах не растворим.

В осколках по внешнему виду тремолит сходен с волластонитом, кианитом и силлиманитом. Но от волластонита тремолит отличается положительным удлинением, большим 2V, острым углом спайности (около 60°), определяемым в цементных шлифах. От кианита — значительно меньшими показателями преломления и удлиненно-шестоватой до игольчатой формой кристаллов. От силлиманита — более низкими показателями преломления и низким двупреломлением. Кроме того, тремолитовые осколки имеют косое угасание, тогда как силлиманитовые имеют прямое угасание и очень малую величину 2V.

Циркон ZrSiO4. Тетрагональной сингонии. Кристаллы призматические и значительно реже бипирамидальные (рис, 59). Спайность по призме и пирамиде выражена слабо. Излом раковистый. Хрупкий. Твердость 7,5. Уд. вес 4,2—4,86. Блеск алмазный. Чаще бесцветный и кремовый, реже розовый, зеленоватый, буроватый, красно-бурый, золотистый и сиреневый. Бесцветные и слабо окрашенные разности обычно прозрачны и встречаются в виде хорошо образованных кристаллов. Оптически положительный. Двупреломление высокое (0,045). Высокие показатели преломления: Np =1,960 и Ng = 2,015.

Очень устойчив. В россыпях сохраняется в виде прозрачных призматических кристаллов с гладкими призматическими гранями (110) и слабо развитыми пирамидальными гранями, иногда в виде игольчатых кристаллов золотисто-желтого или розового цвета с сильным алмазным блеском. Редко наблюдаются окатанные зерна циркона яйцеобразной, овально-удлиненной формы. Еще реже встречается бипирамидальный циркон без призматических граней. При дроблении циркон раскалывается на прозрачные зерна неправильной угловатой формы с неровным изломом и ярким алмазным блеском.

Определение. Циркон определяется по тетрагонально-призматической форме кристаллов, прозрачности, алмазному блеску, бесцветности или слабой окраске, гладким граням и высокой твердости. Под микроскопом проверяется главным образом по высоким показателям преломления, одноосной положительной фигуре, неправильной форме осколков с неровным изломом и яркими цветами интерференции. Точно показатели преломления могут быть определены только в сплавах. Химически инертен: в кислотах и щелочах не растворим. Проверяется на цирконий и кремний.

В кристаллах циркон сходен с касситеритом (если окрашен в темные цвета), но отличается от него отрицательной реакцией на оловянное зеркало и более низким двупреломлением, По форме кристаллов и сильному алмазному блеску циркон отличается от всех силикатов тяжелой неэлектромагнитной фракцией. Особенно выделяется циркон ярким золотисто-желтым свечением в катодных лучах.

7. ФОСФАТЫ, АРСЕНАТЫ И ВАНАДАТЫ

Для минералов данной группы характерны прозрачность, невысокая твердость и растворимость в кислотах.

Апатит Ca5F(PO4)3 или Са5С1(РО4)3. Существуют две разности апатита: фторапатит и хлорапатит, которые между собой имеют полное сходство. Гексагональной сингонии. Кристаллы призматические, короткостолбчатые, редко длиннопризматические или таблитчатые. Преобладают грани гексагональной призмы (1010).

Пирамидальные грани обычно развиты слабо. Чаще наблюдаются грани пирамиды (1011) (рис. 60). Пинакоидальные грани (0001) развиты слабо или отсутствуют. Грани призмы часто бывают покрыты вертикальными штрихами. Встречаются кристаллы апатита с округленными ребрами и гранями. Встречаются также сплошные зернистые массы с округлой формой зерен. Реже наблюдается землистая разность. Спайность пинакоидальная по (0001) и призматическая по  (1010) несовершенная. Излом раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 5. Уд. вес 3,16—3,22. Бесцветный или белый, нередко окрашенный в зеленый, голубой и серый цвета светлых оттенков. Блеск на наружных гранях кристаллов стеклянный, а на спайных плоскостях и на поверхности излома жирный. В крупных кристаллах и сплошных массах просвечивает, в тонких кристаллах и осколках почти всегда прозрачен. Порошок белый. Оптически отрицательный. Np = 1,631 и Nm= 1,634. Двупреломление очень низкое с серыми цветами интерференции.

В россыпях довольно устойчив и чаще встречается в виде окатанных призматических или яйцеобразных зерен с матовым блеском, большей частью молочно-белого цвета. Иногда сохраняет грани гексагональной призмы, пирамидальные грани обычно сглажены. В измельченной руде апатит находится в виде зерен неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Под бинокуляром в неправильных зернах апатит определяется по бесцветности или молочно-белому цвету, стеклянно-матовому блеску и невысокой твердости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по средним показателям преломления, очень низким серым цветам интерференции и одноосной отрицательной фигуре. Химически проверяется на фосфор, фтор, хлор и кальций. Апатит растворим в сильных кислотах.

В мелких неправильных зернах или осколках апатит сходен с кварцем, флюоритом, топазом, бериллом, шеелитом, баритом, минералами групп пироксенов, эпидота и другими бесцветными минералами. Но от кварца апатит отличается более высоким удельным весом, низкой твердостью, более высокими показателями преломления и оптически отрицательным знаком, от флюорита — анизотропностью и более высокими показателями преломления, от топаза — низкой твердостью, одноосной отрицательной фигурой и присутствием фосфора и кальция, от шеелита — стеклянным блеском, низкими показателями преломления и реакцией на фосфор, от барита — неправильной формой осколков, отрицательной одноосной фигурой и отсутствием серы и бария, от бесцветных алюмосиликатов, пироксенов и эпидота — меньшей твердостью, низкими показателями преломления и растворимостью в кислотах. От всех упомянутых минералов апатит отличается желтым или розовым свечением в катодных лучах и реакцией на фосфор.

Ванадинит Pb5Cl(VO4)3. Гексагональной сингонии. Кристаллы призматические с гладкими гранями и резко выраженными ребрами, иногда встречаются пещеристые кристаллы в виде полых призм или агрегаты кристаллов в параллельном срастании, как пироморфит (рис. 61). Нередко коркообразный. Излом неровный или неясно-раковистый. Хрупкий. Твердость 2,75—3. Уд. вес 6,66— 7,10. Блеск на поверхности излома смолистый. Цвет соломенно-желтый, буровато-желтый, красновато-бурый. Порошок белый, желтоватый. Под бинокуляром просвечивает. Оптически отрицательный. Показатели преломления: Nm = 2,35 и Np = 2,29.

Минерал зоны окисления. Легко растворяется в кислых водных растворах и вследствие высокой хрупкости легко рассыпается, поэтому в россыпях сохраняется редко. При дроблении дает угловатые зерна неправильной формы.

Определение. Ванадинит определяется по гексагональной форме призматических кристаллов с пещеристыми пустотками выщелачивания в центральных участках, невысокой твердости, жирновато-смолистом у блеску и желтой или красновато-бурой окраске. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по высоким показателям преломления, точно определимым лишь в сплавах, и отрицательному оптическому знаку. Быстро растворяется в соляной кислоте с красновато-бурым окрашиванием раствора и одновременным образованием белого тонкокристаллического осадка РbСl. От прикосновения железной иглой в момент растворения в соляной кислоте минерал зеленеет.

Присутствие ванадия, свинца и хлора устанавливается микрохимическими и пленочными реакциями.

В осколках ванадинит по желтой окраске, средней твердости к жирновато-смолистому блеску сходен с вульфенитом, пироморфитом и миметезитом, но отличается от них растворимостью в соляной кислоте с красно-бурым окрашиванием раствора, а также реакциями на ванадий и хлор.

Пироморфит Pb5Cl(PO4)3. Гексагональной сингонии. Кристаллы почти всегда призматические. Призмы обычно вытянуты до игольчатых кристаллов. Часто дает сростки призматических кристаллов почти в параллельном положении, заостряющихся к концу (рис. 62). Спайность слабая по призме. Излом неясно-раковистый до неровного. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 6,5— 7,1. Блеск смолистый. Цвет восково-желтый, оливково-зеленый и бурый. Порошок белый с восковым отблеском. Под бинокуляром в осколках изредка просвечивает. Оптически отрицательный. Высокие показатели преломления: Nm = 2,05 и Np = 2,04.

В россыпях сохраняется обычно в виде мелких окатанных зерен неправильной формы, матовых или с восковым блеском. Редко сохраняется призматическая форма кристалликов. При дроблении раскалывается на угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Пироморфит в мелких зернах определяется по зеленовато-желтому цвету, восковому блеску, повышенной хрупкости, средней твердости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по высоким показателям преломления и низкому двупреломлению. В соляной кислоте непосредственно на растворяющихся зернах выделяется тонкая белая пленка PbCl2, в случае разложения в серной кислоте образуется белая пленка PbSO4. Проверяется химически на свинец, хлор и фосфор.

Пироморфит очень сходен по внешнему виду, а также и по химическому составу с миметезитом, в составе которого отсутствует фосфор, но присутствует мышьяк, Если сравнивать его с другими минералами окисленной зоны, пироморфит в осколках очень сходен с вульфенитом и ванадинитом, но отличается от них по химическому составу: от вульфенита — отсутствием молибдена и присутствием фосфора, от ванадинита — характером растворения в кислотах и отсутствием ванадия (см. Вульфенит и Ванадинит).

Скородит FeAsO4•2H2О. Находится обычно в плотных или землистых массах. Редко наблюдается в виде кристаллов ромбической сингонии призматического или бипирамидального габитуса. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 3,1—3,3. Блеск слабый полусмолистый. Цвет луково-зеленый, зеленовато-серый, зеленовато-бурый. Порошок серый или зеленовато-серый. Под бинокуляром зерна скородита непрозрачны, под микроскопом в тонких осколках прозрачен. Оптически положительный. 2V средний, Ng = [001]. Показатели преломления: Np = 1,738—1,771; Nm = 1,742—1,805; Ng = 1,765—1,820.

В россыпях обычно не сохраняется, так как является минералом зоны окисления и наблюдается чаще в землистых массах, легко рассыпающихся.

Определение. Скородит определяется по землистым или плотным массам зеленовато-серого цвета, слегка смолистому блеску и небольшой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по показателям преломления и средним цветам интерференции и химически на мышьяк и железо. Легко растворяется в соляной кислоте. В растворе КОН порошок скородита быстро окрашивается в красновато-бурый цвет. Частично растворяется в азотной кислоте. В закрытой трубке выделяет воду. При прокаливании на угле издает запах чеснока, образует белый налет мышьяковистого ангидрида и сплавляется в магнитный королек.

Эритрин (кобальтовые цветы) Со3(АsO4)2•8Н2О. Моноклинной сингонии. Габитус игольчатый, пластинчатый. Спайность из (010) весьма совершенная. Чаще налеты и землистые агрегаты. Твердость 2,5. Уд. вес 2,9—3,0. Цвет розовый, малиново-розовый. Порошок светлее минерала. Блеск на плоскостях спайности (иногда матовых) перламутровый. Под бинокуляром в зернах просвечивает. Под микроскопом в тонких осколках прозрачен. Оптически положительный или отрицательный. Плоскость оптических осей перпендикулярна (010); угол Ng с [001] равен 32°; Np = [010]. 2V = 90°. Показатели преломления: Np = 1,626—1,629; Nm = 1,662—1,663; Ng= 1,699—1,701. Высокое двупреломление. Плеохроизм: по Np — бледно-розовый, по Nm — бледно-фиолетовый, по Ng— красный.

В россыпях не встречается, так как очень хрупкий. При дроблении колется по спайности (010) на тонкие пластинки.

Определение. Эритрин определяется по пластинчатой форме зерен или нахождению в землистых массах и корочках, розово-малиновому цвету, низкой твердости. Под микроскопом в иммерсионных препаратах проверяется по показателям преломления, пластинчатым осколкам по спайности (010) с яркими цветами интерференции и резкому плеохроизму от розовых до красных тонов. Химически проверяется на кобальт и мышьяк. В соляной кислоте быстро растворяется с розовым окрашиванием раствора (от присутствия кобальта). В закрытой трубке при слабом нагревании выделяет воду и синеет. При более сильном нагревании эритрин выделяет As2O3, который отлагается в форме кристаллов на холодных частях трубки.

8. СУЛЬФАТЫ

Среди немагнитных сульфатов с удельным весом больше 2,9 наиболее часто встречаются ангидрит, англезит и барит. Все они прозрачны, не окрашены или слабо окрашены.

Ангидрит CaSO4. Ромбической сингонии. Кристаллы редки и бывают толстотаблитчатого, а также призматического по [010] габитуса. Они представляют собой комбинацию ромбических призм и бипирамид. Двойники по (101). Часто полисинтетические. Спайность по трем пинакоидам под углом 90°: весьма совершенная по (001), средняя по (010), средняя по (100), но слабее, чем по (010). Обычны плотные или зернистые, реже шестоватые и волокнистые агрегаты. Твердость 3—3,5 (в отличие от гипса). Уд. вес 2,9 — 3. Излом неровный, иногда занозистый. Хрупкий. Бесцветный или белый, розоватый до красного. Черта и порошок белые. Блеск стеклянный, на грани (001) перламутровый. Под бинокуляром прозрачен или просвечивает. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); Np = [001]. 2V = 42°. Ясная дисперсия. Показатели преломления: Np=l,57; Nm = l,576; Ng= 1,614.

Ангидрит отличается от более частого в природе гипса (CaSO4۰2H2О) отсутствием воды в его составе. Ангидрит находится в тех же условиях, что и гипс. Они часто встречаются совместно, главным образом в осадочных породах. Ангидрит, так же как и гипс, в аллювиальных россыпях неустойчив вследствие хрупкости и способности раскалываться на спайные пластинки, а также растворяться в кислой среде. Для ангидрита характерно красное свечение в катодных лучах.

Определение. Под бинокуляром ангидрит определяется, в случае отсутствия кристаллов, по прямоугольным толстотаблитчатым осколкам, бесцветности, перламутровому блеску, хрупкости— легкому раздавливанию стальной иглой в бесцветный или белый порошок. Проверяется в иммерсионных препаратах по прямоугольной форме осколков, показателям преломления и положительной двуосной фигуре. Химически проверяется на кальций и серу. В соляной кислоте легко растворяется. Перед паяльной трубкой плавится с окрашиванием пламени в красновато-желтый цвет и дает эмалевидный перл,

В осколках ангидрит можно спутать с гипсом, бесцветными карбонатами и цеолитами, но он отличается от гипса большей твердостью, более высокими показателями преломления, высоким двупреломлением и отсутствием воды, от карбонатов — растворением в кислотах без вскипания и присутствием серы, от цеолитов — более высокими показателями преломления, высокими цветами интерференции и отсутствием студенистого осадка при растворении в кислотах.

Англезит PbSO4. Ромбической сингонии. Кристаллы большей частью призматические с преобладающим развитием граней (110), (102) пли (011). Очень редко встречаются пирамидальные кристаллики. Иногда кристаллы таблитчатые по (001). Грани призмы (110) или (011) часто покрыты вертикальной штриховкой, на пирамидальной грани (102) штриховка горизонтальная. Призматические кристаллы обычно бесцветные. Часто встречается очень мелкозернистый англезит. Бывает колломорфного вида. Спайность по (001) и по (110) ясная. Излом раковистый. Очень хрупкий. Твердость 2,75—3. Уд. вес 6,3. Блеск сильно алмазный, иногда приближается к смолистому или стеклянному. Цвет белый с желтым, серым и зеленым оттенками, иногда синий. Порошок бесцветный или белый. Под бинокуляром прозрачен до непрозрачного. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); Ng ┴ (100). 2V = 60—75°. Показатели преломления: Nm= 1,882; Ng = 1,894; Np= 1,877.

Англезит менее распространен, чем церуссит, но также образует псевдоморфозы по галениту. Минерал окисленной зоны. Вследствие ограниченного развития и высокой хрупкости в аллювиальных россыпях почти не сохраняется. При дроблении дает осколки по (001) и (110) неправильной формы.

Определение. Под бинокуляром англезит определяется по бесцветности или слабой окраске, сильному алмазному блеску, хрупкости и малой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по высоким показателям преломления, более точно определимым лишь в сплавах.

Проще англезит определяется при помощи пленочных реакций. При воздействии водного раствора (5%) йодистого калия зерна или полированная поверхность англезита быстро покрываются золотисто-желтой пленкой двуиодистого свинца; при воздействии холодного водного раствора К2Сr2О7 (2%) и NaOH (0,5%) — пленкой свинцового хромата ярко-желтого цвета. Обе пленочные реакции помогают отличить англезит от церуссита.

Перед паяльной трубкой англезит растрескивается, и плавится в пламени спиртовки с образованием свинцового металлического королька. Королек свинца образуется также при сплавлении на угле с содой. Англезит медленно растворяется в азотной кислоте. В растворе можто открыть серу и свинец.

В осколках англезит похож на церуссит и отчасти на шеелит, но отличается от церуссита медленным растворением в кислотах и пленочной реакцией с йодистым калием, от шеелита — также пленочной реакцией с йодистым калием, большей хрупкостью, более высоким двупреломлеиием и отсутствием вольфрама,

Барит BaSO4. Ромбической сингонии. Кристаллы обычно таблитчатые по (001), также призматические. Чаще вытянуты по второй кристаллографической оси с преобладанием грани (102), развиты и по (001) с преобладанием грани (110) пли по (100) с преобладанием грани (011) (рис. 63). Кроме того, барит находится в пластинчатых или зернистых массах, напоминающих белый мрамор. Реже встречается землистый барит. Спайность по (001) и (110) совершенная, по (010) несовершенная. Излом неровный. Хрупкий. Твердость 2,5—3,5. Уд. вес 4,3—4,6, Блеск стеклянный до жирного, иногда перламутровый. Порошок белый. Цвет белый, желтый, серый, голубой или буроватый; чаще бывает белый. В крупных кристаллах непрозрачен или просвечивает. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010); Ng ┴ (100). 2V = 37°. Показатели преломления: Np = 1,636; Nm = 1,637; Ng = 1,648. Двупреломление низкое с серыми до белых цветами интерференции.

В россыпях обычно встречается в виде окатанных или полуокатанных прямоугольных толстых пластинок или табличек с совершенной спайностью. При дроблении раскалывается по направлению совершенной спайности — по (001) и (110) на прямоугольные пластинки или таблички, реже образуются спайные осколки по (010).

Определение. Под бинокуляром барит определяется по пластинчатой форме зерен, молочно-белому цвету, стеклянно-матовому или перламутровому блеску, малой твердости. Проверяется главным образом в иммерсионных жидкостях по средним показателям преломления, пластинчатой, почти прямоугольной форме осколков с ровными прямолинейными очертаниями, низкому двупреломлению и небольшому 2V.

В соляной и азотной кислотах не растворяется. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой. Полученный сплав раздавливается и растворяется в воде. В водный раствор переходит SO4. Нерастворимый остаток отфильтровывается, промывается водой и растворяется в соляной кислоте. В этом солянокислом растворе производится реакция на барий.

В пластинчатых или таблитчатых осколках барит сходен с полевыми шпатами, карбонатами и другими сульфатами: гипсом, ангидритом и целестином. Но от полевых шпатов барит отличается удельным весом (больше 2,9), более высокими показателями преломления, а также присутствием серы и бария и отсутствием кремния, от карбонатов — нерастворимостью в кислотах, низким двупреломлением и показателями преломления. От других сульфатов барит отличается главным образом более высокими показателями преломления, а также химическими свойствами: от гипса и ангидрита — отсутствием кальция и нерастворимостью в кислотах, от целестина — отсутствием стронция.

9. ВОЛЬФРАМАТЫ И МОЛИБДАТЫ

Вольфраматы и молибдаты неэлектромагнитной фракции обычно не окрашены или имеют светлую окраску и обладают высоким удельным весом, смолистым до алмазного блеском, средней твердостью и высокими показателями преломления (выше, чем у иммерсионных жидкостей), точнее определимыми в сплавах. При кипячении в соляной кислоте с металлическим оловом эти минералы дают характерное посинение раствора.

Вульфенит РbМоО4. Молибдат свинца. Тетрагональной сингонии. Кристаллы бипирамидальные (рис. 64) или таблитчатые, реже призматические. Спайность по (111) довольно ясная. Излом неясно-раковистый. Хрупкий. Твердость 2,75—3. Уд. вес 6,7—7,0. Блеск смолистый или алмазный. Цвет восково-желтый, зеленоватый, белый, бурый. Под бинокуляром в мелких зернах полупрозрачен. Под микроскопом прозрачен. Оптически отрицательный. Высокие показатели преломления: Np = 2,29—2,34 и Nm = 2,40— 2,45. В шлихах встречается в виде квадратных табличек. Значительно реже встречаются остробипирамидальные кристаллы, чаще матовые окатанные зерна неправильной формы. При дроблении дает угловатые с неровным изломом, реже пластинчатые осколки по спайности.

Определение. Вульфенит под бинокуляром определяется по бипирамидальным квадратным пластинкам и кристаллам, жирноватому до алмазного блеску, светло-желтой, реже зеленоватой или бурой окраске и малой твердости. Проверяется под микроскопом по высоким показателям преломления, высокому двупреломлению и отрицательному оптическому знаку. Растворяется в соляной кислоте с образованием на зернах белой пленки РbС12, а в капле соляной кислоты зеленеет от прикосновения железной иглой. Это позеленение на белом фоне пленки хлористого свинца особенно хорошо заметно. Этими реакциями проверяется наличие свинца (белый фон) и молибдена (позеленение). Лучше для реакций на свинец и молибден растворить минерал в азотной кислоте.

В неправильных обломочных зернах вульфенит сходен с пироморфитом, миметезитом, чиллагитом, ванадинитом и шеелитом. От всех упомянутых минералов вульфенит проще отличить химическим путем. С пироморфитом и миметезитом вульфенит сходен по характеру растворения в соляной кислоте (с образованием белого налета хлористого свинца), но в отличие от них, зеленеет в соляной кислоте от прикосновения железной палочкой: в вульфените отсутствует фосфор и мышьяк, но присутствует молибден. От ванадинита вульфенит отличается более медленным растворением в соляной кислоте без характерного для ванадинита буровато-красного окрашивания раствора, а также отсутствием ванадия. От шеелита вульфенит легко отличать по высокому двупреломлению и ярким цветам интерференции, отрицательной фигуре и характеру растворения в соляной кислоте (см. Шеелит). Очень трудно вульфенит отличить от чиллагита: 3РbМоO4 • PbWO4. Различить эти два минерала возможно только при помощи химического анализа на вольфрам и молибден.

Повеллит СаМоО4. Молибдат кальция, иногда с примесью вольфрама. Тетрагональной сингонии. Обычно встречается в виде мелких бипирамидальных кристалликов или находится в землистых массах. Спайность по (111). Твердость 3,5. Уд. вес 4,34. Блеск матовый землистый. Под микроскопом прозрачен. Оптически положительный. Высокие показатели преломления: Ng= 1,978—1,984 и Nm = 1,967—1,974. Характерно яркое нежно-зеленое свечение в катодных лучах. Повеллит образуется при окислении молибденита. В россыпях не сохраняется.

Определение. Повеллит определяется по нахождению в белых или зеленовато-желтых землистых массах. Проверяется по яркому нежно-зеленому свечению в катодных лучах и химически на кальций и молибден. При кипячении в соляной кислоте с железом дает синевато-зеленую каемку. При растворении в соляной кислоте от прикосновения железной палочкой зерна повеллита зеленеют. В случае присутствия в повеллите вольфрама при кипячении в соляной кислоте с металлическим оловом образуется синяя каемка.

Шеелит CaWO4. Тетрагональной сингонии. Габитус кристаллов псевдооктаэдрический. Бипирамидальные кристаллы с преобладающим развитием основной тетрагональной бипирамиды и слабо развитыми мелкими гранями других бипирамид. Реже наблюдается шеелит таблитчатый с резко развитым пинакоидом (001), чаще сплошной зернистый. Для бипирамид характерна вытянутость по (001) (рис. 65). Спайность по (111) средняя. Твердость 4,5— 5. Уд. вес 5,8—6,0. Излом неровный, раковистый. Хрупкий. Цвет белый, серый, желтоватый, зеленоватый. Порошок белый. Блеск жирный, шелковистый до алмазного. Под бинокуляром в осколках прозрачен или просвечивает. Иногда матовый, молочный. Оптически положительный с низким двупреломлением. Высокие показатели преломления: Nm= 1,918 и Ng= 1,934. Характерно ярко-голубое свечение в катодных лучах (по свечению шеелит сходен с алмазом).

В россыпях встречается часто, обычно в виде окатанных зерен неправильной формы, белого цвета, матовых или с шелковистым блеском. Кристаллы наблюдаются исключительно редко. При дроблении колется на угловатые неправильные зерна с неровным изломом и очень редко дает неправильные пластинчатые осколки по спайности.

Определение. Если сохранились кристаллы, то шеелит легко определяется по бипирамидальной форме. Но обычно в россыпях и в дробленых рудах наблюдаются зерна неправильной формы, в которых шеелит определяется по белому или желтоватому цвету, жирному или шелковистому блеску и средней твердости. Проверяется под микроскопом по высоким показателям преломления, более точно определимым лишь в сплавах, низкому двупреломлению, положительной одноосной фигуре. Просто и быстро определяется по пленочной реакции с соляной кислотой и оловом. При кипячении шеелита в соляной кислоте происходит образование желтой вольфрамовой кислоты, которая при прибавлении олова синеет.

Шеелит в осколках сходен со многими белыми неокрашенными минералами — полевыми шпатами, баритом, апатитом и флюоритом, но он отличается от них высокими показателями преломления, а также пленочной реакцией и ярко-голубым свечением в катодных лучах. Кроме того, от полевых шпатов шеелит отличается высоким удельным весом и средней твердостью, от барита — неправильной формой осколков, от флюорита — анизотропностью.

Штольцит PbWO4. Тетрагональной сингонии. Обычны бипирамидальные кристаллы. Твердость 3. Уд. вес 7,87—8,13. Цвет зеленый, бурый, красноватый. Блеск жирный, алмазный. Оптически отрицательный. Высокие показатели преломления: Np = 2,19 и Nm = 2,27. В россыпях штольцит встречается исключительно редко и в виде окатанных неправильных зерен.

Определение. Штольцит определяется по окраске, жирному до шелковистого блеску, малой твердости. Под микроскопом проверяется по высоким показателям преломления, определимым лишь в сплавах, высокому двупреломлению и оптически отрицательной фигуре. Быстрее штольцит определяется по реакциям на вольфрам и свинец. В соляной кислоте растворяется с образованием белой пленки хлористого свинца, слабо уловимой под бинокуляром, при кипячении с оловом происходит посинение раствора от образования вольфрамовой кислоты. От шеелита штольцит отличается присутствием свинца и отсутствием кальция. Штольцит по составу одинаков с распитом. Распит отличается от одинакового с ним по составу штольцита лишь двуосной положительной фигурой.

ГЛАВА VII. МИНЕРАЛЫ ЛЕГКОЙ ФРАКЦИИ

Легкую фракцию составляют минералы с удельным весом меньше 2,9. В большинстве случаев легкие минералы не представляют интереса при исследованиях и анализах шлихов. Они не концентрируются в шлихе, а, наоборот, шлих обедняется легкими минералами по сравнению с исходным материалом. При этом в процессе отмывки удаляются наиболее легкие, пластинчатые и дисперсные минералы, и, таким образом, состав легкой фракции шлиха сильно искажается по сравнению с легкой фракцией исходного материала. Кроме того, фракционирование и изучение минералов легкой фракции требует применения специальных методов, не затронутых в настоящей книге. Поэтому ниже кратко описываются лишь главнейшие минералы легкой фракции по группам, которые приведены в табл. 5.

Таблица 5 .

Минеральные группы легкой фракции

| Самородные элементы i | Окислы | Карбонаты | Силикаты | Сульфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Графит Сера | Кварц | Доломит Кальцит | Берилл Гарниерит Полевые шпаты Слюды Хлориты Хризоколла | Гипс Алунит |

Из самородных элементов в данной фракции могут быть отмечены графит и сера. Из карбонатов здесь могут присутствовать кальцит, доломит и частично арагонит, из сульфатов — гипс и алунит, из окислов — кварц, халцедон и опал, из силикатов — полевые шпаты, слюды, хлориты, водные алюмосиликаты водные силикаты меди и никеля и берилл. Немногие минералы легкой фракции обладают магнитной проницаемостью. Из них электромагнитны лишь темноокрашенные слюды, серпентин и хлориты.

I. САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Графит С. Тригональной сингонии. Габитус пластинчатый или таблитчатый в виде шестисторонних кристаллов по базопинакоиду. Иногда треугольная или перистая штриховка на базопинакоиде. Спайность совершенная по пинакоиду (0001). Твердость 1—2. На ощупь жирный. Пишет на бумаге и мажет пальцы. Мягкий и в тонких чешуйках или листочках гибкий. Уд. вес 2—2,3. Излом неровный — зернистый, листоватый. Черта черная блестящая. Блеск металловидный до жирного, плотные разности матовые. Непрозрачен. Под микроскопом в отраженном свете графит светлосерый. Похож на молибденит, имеет коричневатый оттенок. Твердость низкая. Сильно развиты явления двуотражения. Резко анизотропен. Реактивами не травится.

В россыпях графит не сохраняется вследствие низкого удельного веса, низкой твердости, легкой расслаиваемости по спайности. Кроме того, тонкие чешуйки графита иногда не успевают смачиваться водой и поэтому быстро смываются.

Определение. Графит определяется по низкому удельному весу, исключительной мягкости, железно-черному цвету, металловидному блеску, черной блестящей черте. Проверяется в отраженном свете по светлосерому цвету, явлениям двуотражения и анизотропности. В кислотах и щелочах не растворим. При промывке дробленой руды частично всплывает вследствие трудной смачиваемости. Химически проверяется следующим образом. Зерно графита помещается на цинковую пластинку в каплю раствора CuSO4. При этом образуется металлическая медь в виде пятна на пластинке.

В мелких чешуйках графит легко спутать с молибденитом. Но графит отличается несколько более темным железно-черным цветом, металловидным блеском и низким удельным весом (всплывает в бромоформе). Кроме того, в отличие от молибденита, графит не сплавляется с содой и другими плавнями, но при прокаливании на воздухе сгорает и также не растворим в царской водке.

Сера S. Ромбической или моноклинной сингонии. Кристаллы остропирампдалытые или таблитчатые. Порошковатая. Излом раковистый до неровного. Хрупкая до трудно режущейся ножом. Твердость 1,5—2,5. Уд. вес 2,05—-2,09, Блеск смолистый. Цвет серно-, соломенно- и медово-желтый, зеленоватый и красноватый. Порошок желтый. Под бинокуляром непрозрачная до просвечивающей. Под микроскопом прозрачная. Оптически положительная. Двупреломление высокое. Np = 1,958; Nm = 2,038; Ng=2,245. В россыпях не сохраняется, так как легко истирается b распыляется.

Определение. Сера определяется по серно-желтому цвету, смолистому блеску, низкой твердости, трудной смачиваемости и всплыванию в воде. Под микроскопом проверяется по высоким показателям преломления и высокому двупреломлению, В кислотах сера не растворима. Перед паяльной трубкой сгорает синим пламенем.

В неправильных осколках серу можно спутать с аурипигментом, но она отличается чрезвычайно низким удельным весом (всплывает в бромоформе).

2. ОКИСЛЫ

Из окислов легкой фракции будет описан лишь один кварц, обычно составляющий значительную часть материала россыпей.

Кварц SiO2. Тригональной сингонии. Кристаллы обычно призматические с гранями (1010), оканчивающиеся ромбоэдрами (1011) и (0111). В случае равного развития граней обоих ромбоэдров кристаллы имеют вид гексагональной пирамиды (рис. 66).

Спайность отсутствует. Излом раковистый до неясно-раковистого. Твердость 7. Уд. вес 2,65. Блеск стеклянный. Чаще бесцветный или белого цвета. Реже имеет различные цветные оттенки. Под бинокуляром в осколках чаще прозрачен. Оптически положительный. Двупреломление слабое. Nm = 1,544 и Ng = 1,553.

Кварц широко распространен и в россыпях весьма устойчив. Кристаллы наблюдаются редко. Чаще встречается в виде окатанных неправильных зерен. При дроблении дает угловатые зерна неправильной формы с неровным полураковистым или занозистым изломом.

Определение. В неправильных зернах под бинокуляром кварц определяется по бесцветности, стеклянному блеску, высокой твердости, под микроскопом в иммерсионных препаратах — по угловатой неправильной форме осколков с серыми цветами интерференции, одноосной положительной фигуре и низким показателям преломления. В соляной, азотной и серной кислотах не растворяется, разлагается лишь плавиковой кислотой.

В осколках кварц сходен со многими бесцветными минералами: апатитом, флюоритом, полевыми шпатами, неокрашенными пироксенами, эпидотом и т. д. От упомянутых минералов, кроме полевых шпатов и флюорита, кварц отличается низким удельным весом и более низкими показателями преломления. Большинство полевых шпатов и флюорит имеют более низкие показатели преломления, чем кварц. В отличие от кварца, полевые шпаты, кроме того, являются оптически двуосными. По прозрачности, бесцветности, стеклянному блеску и неровному излому в осколках кварц очень сходен с опалом и халцедоном, но отличается от них более высокими показателями преломления и, кроме того, от опала — анизотропностью, от халцедона — более высоким двупреломлением.

3. КАРБОНАТЫ

В состав легкой фракции из карбонатов входят очень немногие, главным образом кальцит, доломит и частично арагонит. Последний имеет удельный вес, равный удельному весу бромоформа (2,95), поэтому большей частью находится во взвешенном состоянии и полностью в бромоформе не всплывает. Для карбонатов характерны пластинчатая форма зерен, прозрачность, быстрое растворение в кислотах с шипением, а также высокое двупреломление с высокими перламутровыми цветами интерференции. Особенно характерно огненно-красное свечение в катодных лучах, которое выделяет карбонаты среди всех минералов.

Доломит CaMg(CO3}2. Тригональной сингонии. Кристаллы ромбоэдрического габитуса. Обычны формы (1011) или (4041). Двойники по (0001) или (1011). Спайность совершенная по ромбоэдру (1011). Излом несколько раковистый. Хрупкий, Твердость 3,5—4. Уд. вес 2,8—2,9. Блеск стеклянный, у некоторых разностей переходит в перламутровый. Цвет белый, красноватый и зеленоватый. Прозрачный до просвечивающего. Оптически отрицательный. Nm~ 1,681 и Np = 1,502. В отраженном свете серый, светлее кварца.

В россыпях доломит более устойчив, чем кальцит, встречается обычно в виде таблитчатых, реже пластинчатых полуокатанных зерен. При дроблении доломит дает пластинчатые зерна с тупыми углами по ромбоэдру.

Определение. В россыпях и дробленой руде доломит устанавливается по таблитчато-пластинчатой форме зерен, весьма совершенной спайности, небольшой твердости. Под микроскопом проверяется в проходящем свете в иммерсионных жидкостях по показателям преломления, резко выраженной псевд о абсорбции и высоким цветам интерференции. Растворяется в соляной кислоте при-нагревании с выделением газовых пузырьков, на холоду растворение идет слабо.

По внешнему виду пластинчато-таблитчатых спайных осколков доломит совершенно не отличается от кальцита, но под микроскопом легко отличается от него по показателям преломления. Кроме того, они различаются по удельному весу. Свечение в катодных лучах у обоих минералов огненно-красное. По пластинчатой форме зерен доломит иногда можно спутать также с баритом и полевым шпатом, но он отличается от них под микроскопом в проходящем свете высоким двупреломлением и показателями преломления.

Кальцит СаСО3. Тригоналыгой сингонии. Габитус кристаллов очень различный: от тупого до острого ромбоэдра и от тонкотаблитчатого до длиннопризмагического. Кальцит отличается особенно большим разнообразием кристаллографических форм сравнительно с другими минералами (рис. 67). Спайность по (ЮН) весьма совершенная; отдельность по плоскостям двойни-кования. Излом раковистый, получаемый с трудом. Нередко грубо- и тонковолокнистый, иногда пластинчатый, частр зернистый. Плотный до землистого. Твердость 3, у землистых разностей меньше. Уд. вес 2,71. Блеск стеклянный, иногда перламутровый. Бесцветный или белый, а также наблюдаются светлые оттенки различных цветов. Редко темноокрашенный. Под бино-куляром в осколках прозрачный или просвечивает. Оптически отрицательный. Np= 1,486 и Ntn = 1,658.

Широко распространен в осадочных и жильных образованиях, но в аллювиальных отложениях сохраняется редко вследствие легкой растворимости в кислых растворах и низкой твердости, При дроблении раскалывается главным образом по спайности на таблитчатые пластинки.

Определение. Кальцит определяется по таблитчатой, пластинчатой форме осколков, совершенной спайности по ромбоэдру, перламутровому блеску на плоскостях спайности, малой твердости, белому порошку. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по пластинчатым осколкам, высоким нежноперламутровым цветам интерференции, показателю преломления Nm, одноосной отрицательной фигуре. Химически проверяется по легкой растворимости на холоду в соляной кислоте с бурным вскипанием и реакции на кальций.

В осколках кальцит сходен со многими карбонатами — анкеритом, доломитом и другими, но легко отличается от них в иммерсионных препаратах по показателю преломления Nm и значительно меньшему удельному весу. По химическому составу кальцит одинаков с арагонитом, кристаллизующимся в ромбической сингонин. Но, в отличие от кальцита, арагонит является двуосным минералом, с более высоким удельным весом и более высокими показателями преломления. Иногда по пластинчатым осколкам кальцит можно спутать с полевыми шпатами и баритом, но кальцит легко отличается в иммерсионных препаратах по высоким перламутровым цветам интерференции и показателям преломления.

4. СИЛИКАТЫ

Данная группа минералов легкой фракции самая многочисленная: в ней представлены полевые шпаты, слюды, хлориты и водные алюмосиликаты. Темноокрашенные железистые слюды могут иметь уд. вес 2,9 или даже немного больше — около 3,0.

■

Для всех силикатов легкой фракции характерны низкие показатели преломления и нерастворимость в соляной и азотной кислотах, Из минералов легкой фракции, содержащих редкие металлы, описывается лишь берилл. Легкие минералы, содержащие цветные металлы — медь и никель, встречаются довольно редко; из них ниже описываются гарниерит и хризоколла.

Берилл Be3Al2(SiO3)6. Гексагональной сингонии. Кристаллы длиннопризматические с хорошо развитыми призматическими и едва заметными бипирамидальными гранями. Обычно хорошо развит базальный пинакоид (рис. 68). Призматические грани покрыты вертикальной штриховкой, реже горизонтальной. Спайность по (0001) слабая. Излом раковистый до неровного. Твердость 7,5—8. Уд. вес 2,63—2,80. Блеск стеклянный, иногда тусклый. Цвет изумрудно-зеленый, бледно-зеленый, голубой, желтый, белый, а также бесцветный. Порошок белый или просвечивающий. В мелких осколках берилл под бинокуляром почти всегда прозрачен. В шлифах бесцветен. Оптически отрицательный. Np = 1,564—1,595 и Nm = 1,568—1,602. Низкое двупреломленне. Серые цвета интерференции. В природе берилл чаще наблюдается в виде крупных кристаллов, поэтому, попадая в россыпи, он обычно раскалывается на угловатые зерна неправильной формы с неровным раковистым изломом.

Определение. В россыпях и дробленой руде берилл большей частью встречается в виде прозрачных зерен неправильной формы и определяется по стеклянному блеску, бесцветности или слабой зеленоватой и желтоватой окраске и очень высокой твердости. Проверяется под микроскопом в иммерсионных препаратах по низкому двупреломлению, серым цветам интерференции, одноосной отрицательной фигуре и низким показателям преломления. Химически проверяется редко, так как в кислотах и щелочах не растворим. В растворимое состояние переводится путем сплавления с содой. Химически проверяется на бериллий, алюминий и кремний.

В осколках берилл сходен со многими бесцветными минералами — кварцем, топазом, флюоритом и др. Но от кварца берилл легко отличается по более высоким показателям преломления, от топаза отличается отсутствием спайности, низким удельным весом и низкими показателями преломления, от флюорита — анизотропностью и более высокими показателями преломления. При обработке растворами CuSO4 и Na2SO4 и последующем прокаливании берилл дает светлозеленое свечение в катодных лучах.

Гарниерит (Ni,Mg)SiO3۰Н2О. Большей частью скрытокристаллический, натечный, глиноподобный. пли землистый. Легко впитывает воду. Твердость 2,5—4. Уд. вес 2,5. Хрупкий. Цвет яблочно-зеленый, яркий. Минерал матовый, иногда со слабым до жирного блеском. Под бинокуляром непрозрачен. Под микроскопом в тонких препаратах прозрачен. N около 1,59. Низкое двупреломление. В россыпях гарниерит не сохраняется. При дроблении гарниерит рассыпается в порошковатую массу. Плотные разности имеют раковистый излом.

Определение. Гарниерит определяется по яркому яблочно-зеленому цвету и исключительной хрупкости. Под микроскопом проверяется в иммерсионных препаратах по низкому двупреломлению и низкому показателю преломления. Химически проверяется на никель после разложения минерала в соляной кислоте. Раствор выпаривается до небольшого объема, нейтрализуется аммиаком, и в него добавляется капля раствора диметилглиоксима; в присутствии никеля выпадает розовый осадок. По характеру образования гарниерит сходен со вторичными окисленными минералами меди: малахитом, хризоколлой и аурихальцитом, но от малахита и аурнхальцита отличается малым удельным весом, низкими показателями преломления и двупреломлением, спокойным разложением в соляной кислоте без вскипания, отсутствием меди и присутствием никеля и кремния с магнием, от хризоколлы — отсутствием меди и присутствием никеля и магния.

Полевые шпаты почти все представляют по составу изоморфные смеси алюмокремневых солей натрия, калия я кальция: NaAlSi3O8, KAlSi3O8 и СаАl2Si2О8. По преобладанию того или иного из этих трех компонентов группу полевых шпатов можно разбить на подгруппы натрово-известковых полевых шпатов или плагиоклазов — изоморфных смесей NaAlSi3O8 (альбита) и СаАl2Si2О8 (анортита) и кали-натровых полевых шпатов — изоморфных смесей KAlSi3O8 (ортоклаза или микроклина) и NaAlSi3O8 (альбита).

По морфологическим и физическим свойствам полевые шпаты очень близки между собой. Кристаллизуются они в триклинной и моноклинной сингониях. Габитус кристаллов по преимуществу призматический, таблитчатый и таблитчато-призматический. Для плагиоклазов чрезвычайно характерны полисинтетические двойники и для калиевым полевых шпатов (ортоклаза, санидина) — простые двойники. Для микроклина характерно решетчатое полисинтетическое двойникование. Полевые шпаты имеют высокую твердость (6—6,5), совершенную спайность по (001) и (010), низкий удельный вес (2,55—2,76). Излом неровный, иногда слабо раковистый. Цвет белый, сероватый, зеленоватый, бурый и др. Под микроскопом бесцветный. Порошок белый. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности несколько перламутровый. В тонких осколках под бинокуляром прозрачны или полупрозрачны. Двуосные с меняющимся углом оптических осей и низкими показателями преломления.

В россыпях полевые шпаты устойчивы и обычно преобладают в составе аллювиальных и других отложений, но по сравнению с кварцем менее устойчивы. При дроблении полевые шпаты частично раскалываются на спайные пластинки с перламутровым блеском, чаще дают угловатые зерна неправильной формы с неровным изломом.

Определение. Полевые шпаты определяются по светлой окраске, пластинчатой форме зерен, стеклянному блеску, высокой твердости, низкому удельному весу и нерастворимости в кислотах и щелочах. Проверяются под микроскопом в иммерсионных препаратах по низким показателям преломления, низкому двупреломлению, двуосной фигуре и двойникам. Последнее свойство лучше улавливается в цементных шлифах, где минерал сечется в различных направлениях. Ниже полевые шпаты сведены в таблицу, где расположены по возрастанию показателей преломления и удельного веса.

Рассматривая приведенные константы, замечаем, что калиевые полевые шпаты (ортоклаз и микроклин) — оптически отрицательные и имеют более низкие показатели преломления и удельный вес, чем плагиоклазы.

Для калиевых полевых шпатов характерна пелитизация с бурыми продуктами замещения; для микроклина, кроме того, характерно своеобразное решетчатое полисинтетическое двойникование. Для плагиоклазов характерны серицитпзация (замещение тонкочешуйчатым серицитом) и полисинтетическое двойникование. Химически полевые шпаты проверяются в редких случаях на отдельные элементы: Al, Ca, Na, К и SiO2.

В осколках полевые шпаты можно спутать со многими неокрашенными минералами легкой фракции: нефелином, лейцитом, скаполитами и цеолитами. Но от всех упомянутых минералов полевые шпаты отличаются оптическими свойствами: показателями преломления, осностью и полисинтетическим двойникованием. Нефелин по показателям преломления и серым цветам интерференции сходен с альбитом, но отличается от него одноосной отрицательной фигурой, а также отсутствием полисинтетического двойникования (последнее свойство не всегда наблюдается и у альбита). Скаполит по показателям преломления близок к средним плагиоклазам — андезину и лабрадору, но от всех полевых шпатов отличается яркими цветами интерференции и одноосной отрицательной фигурой. От цеолитов полевые шпаты отличаются более высокими показателями преломления. От неокрашенных минералов тяжелой фракции (барита, карбонатов и др.) полевые шпаты отличаются низкими показателями преломления.

Слюды представляют собой основные алюмосиликаты магния и калия или алюминия и калия с небольшим количеством натрия. Железо замещает как магний, так и алюминий. Кристаллизуются в моноклинной сингонии с большим приближением к гексагональной или ромбической сингонии. Плоские углы базопинакоида во всех случаях близки к 60 или 120°. Спайность весьма совершенная. В тонких чешуйках прозрачны. Оптически отрицательные с малым 2V. (0—40°). Блеск перламутровый и шелковистый. Уд. вес 2,7—3,1. Бесцветные или окрашены в зеленый и бурый до черного, реже в сиреневый и красный цвет. Окраски зависит главным образом от присутствия железа, марганца и хрома. К бесцветным слюдам относятся мусковит и серицит, к темноокрашенным ~ биотит, флогопит и фуксит, к слабо окрашенным — сиреневый лепидолит. Железные и марганцевые слюды довольно сильно плеохроичны. Двупреломление 0,03—0,04. Окрашенные слюды электромагнитны. В катодных лучах светится лишь литиевая слюда — лепидолит. Свечение лепидолита темно-малиновое. В шлихах слюды обычно сохраняются в небольшом количестве, гак как при промывке уходят большей частью в хвосты.

Определение. Слюды определяются по чешуйчатой или пластинчатой форме зерен, совершенной спайности, прозрачности, перламутровому блеску и способности при раздавливании не дробиться, а расщепляться по спайности параллельно базальному пинакоиду. Проверяются исключительно иммерсионным методом в пластинках с. сечением, почти перпендикулярным к острой биссектрисе, с темносерыми цветами интерференции. При дроблении вследствие резко выраженной спайности слюды не дают сечений, параллельных оптической оси, с яркими цветами интерференции. В кислотах и щелочах не растворимы, потому для микрохимических реакций на составляющие их элементы предварительно сплавляются.

Ниже для наиболее известных слюд приведены их оптические свойства, цвет и удельный вес.

Хлориты — водные магниево-алюминиевые силикаты, в которых магний частично замещается двухвалентным, а алюминий — трехвалентным железом. В противоположность слюдам, не содержат щелочей, но подобно слюдам имеют весьма совершенную или совершенную спайность. Моноклинной сингонии. Для них характерна зеленая окраска. Твердость 1,5—3. Уд. вес 2,60—3,15. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности иногда перламутровый, реже матовый. Оптический знак положительный или отрицательный. Плеохроичны. Показатели преломления изменяются в пределах 1,56—1,67. Хлориты с показателями преломления, большими 1,60—1,61, имеют удельный вес больше 2,9 и попадают и тяжелую электромагнитную фракцию.

Все хлориты являются электромагнитными.

В шлихи хлориты попадают в небольшом количестве, так как вследствие пластинчатой и чешуйчатой формы уходят при промывке в хвосты.

Определение. К хлоритам с низким удельным весом (не больше 2,77) относятся клинохлор и пеннин. Хлориты определяются по пластинчатому или чешуйчатому строению, зеленой окраске и низкой твердости. Проверяются исключительно оптическим путем по чешуйчатой форме пластинок, низким цветам интерференции (от серых до синих) и низким показателям преломления. В кислотах и щелочах не растворимы. Более точно хлориты определяются при помощи термического и химического анализов.

Под микроскопом хлориты сходны со слюдами, но отличаются от них низким двупреломлением, зеленой окраской и прямым угасанием чешуек.

Хризоколла CuSiO3۰2Н2О. Скрытокристаллическая. Опалоподобная, эмалевидная и землистая. Редко наблюдаются микроскопические игольчатые кристаллы. Излом раковистый и землистый. Твердость 2,4. Уд. вес 2—2,2. Блеск стеклянный, землистый. Цвет малахитово-зеленый или голубовато-зеленый, синевато-зеленый. Под микроскопом тонкочешуйчатая до скрыточешуйчатой. Слабый зеленоватый плеохроизм. Показатели преломления изменяются в пределах 1,40—1,635, Минерал большей частью оптически одноосный положительный, но бывает и двуосным отрицательным. В россыпях не сохраняется, являясь минералом зоны окисления. При дроблении дает зерна неправильной формы.

Определение. Хризоколла определяется по малахитово-зеленому цвету, натечным образованиям и низкой твердости, под микроскопом в иммерсионных препаратах — по тонкоагрегатному до скрыточешуйчатого строению, низким показателям преломления и зеленому цвету. Химически устанавливается реакциями на медь и кремнекислоту и выделением воды в закрытой трубке. Растворяется в соляной кислоте со слабым выделением газовых пузырьков и образованием студенистого осадка SiO2.

В осколках хризоколла сходна с диоптазом, малахитом, бирюзой, брошантитом, псевдомалахитом и силикатами никеля, но от первых четырех отличается более низким удельным весом и низкими показателями преломления, а от бирюзы и брошантита, кроме того, отсутствием фосфора, алюминия и серы, от силикатов никеля — отсутствием никеля.

5. СУЛЬФАТЫ

В состав легкой фракции входят главным образом водные сульфаты, из которых наиболее известны алунит и гипс.

Алунит КА13(OН)6(SО4)2. Тригональной сингонии. Кристаллы в форме ромбоэдров, напоминающих кубы. Чаще плотный, имеющий волокнистую, зернистую структуру, или порошковатый. Спайность по (0001) ясная. Излом плоско-раковистый, неровный, у плотных разностей занозистый. Иногда землистый. Хрупкий. Твердость 3,5—4. Уд. вес 2,58—2,72. Блеск стеклянный, на спайных пластинках (0001) жемчужный. Цвет белый, сероватый или красноватый. Порошок белый. Оптически положительный. Nm=1,572—1,583 и Ng= 1,592—1,595. В россыпях алунит не сохраняется вследствие большой хрупкости.

Определение. Алунит определяется по псевдокубнческой форме кристаллов, но чаще по нахождению в плотных или землистых массах. Проверяется по низким показателям преломления и по реакциям на калий, алюминий и серу. В соляной и азотной кислотах не растворим. С трудом растворим в серной кислоте. В закрытой трубке дает воду. В землистых массах алунит легко спутать со многими водными алюмосиликатами, но он отличается оптическими свойствами и присутствием серы.

Гипс CaSO4 • 2Н2О. Моноклинной сингонии. Габитус кристаллов пластинчатый по (010) или призматический, до остроконечных кристаллов, вытянутых по третьей кристаллографической оси (рис. 69). Часто наблюдаются двойники наподобие ласточкина хвоста. Спайность по (010) весьма совершенная. Хрупкий: легко крошится между пальцами. Излом раковистый. Твердость 1,5—2. Уд. вес 2,30. Блеск на плоскостях спайности перламутровый и иризирующий, в изломе стеклянный, у плотных разностей часто мерцающий; иногда землистый матовый. Цвет чаше белый, иногда серый, медово-желтый, загрязненный бурый до черного, реже бесцветный. Порошок белый. В кристаллах большей частью прозрачный или просвечивает. Оптически положительный. Плоскость оптических осей (010). 2V = 58°. Угол Ng с [001] равен 52°; Nm = [010]. Показатели преломления: Np = 1,520; Nm= 1,523; Ng= 1,530. В россыпях не сохраняется вследствие легкой растворимости. При дроблении большей частью дает сечения по спайности (010).

Определение. Под бинокуляром гипс определяется по таблитчатой форме и. спайным пластинкам с перламутровым иризирующим блеском, повышенной хрупкости и низкой твердости. Проверяется в иммерсионных препаратах по пластинчато-удлиненной форме осколков и показателям преломления. В соляной кислоте растворяется на холоду, при этом открываются кальций и SO4. При прокаливании в закрытой трубке гипс выделяет воду и делается непрозрачным.

В осколках сходен с ангидритом, кальцитом, арагонитом и цеолитами, но отличается от ангидрита более низкими показателями преломления и присутствием воды, от кальцита и арагонита — меньшей твердостью, спокойным без вскипания растворением в соляной кислоте, присутствием воды и серы, от цеолитов — растворимостью в кислотах без образования студенистого осадка кремневой кислоты, более высокими показателями преломления и двупреломлением.

Исторически термин «шлих» возник при добыче золота на россыпей для обозначения попутного или промежуточного концентрата материала россыпи. В дальнейшем он был распространен на концентраты промывки всех рыхлых пород, получаемые для выделения тяжелых минералов при разведке, поисках н геологических исследованиях.

А, А. Глаголев, Геометрические методы количественного анализа

агрегатов, под микроскопом. Госгеолиздат, 1941.

1В. А. Но в и ко в. О необходимом весе проб при опробовании россыпей на редкие минералы, «Разведка недр», № 2—3, 1940.

Для растворения некоторых минералов, в частности карбонатов, а также сплавов с содой следует применять разведенные кислоты.